
附件14
陕西省办公家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1 办公家具（钢制资料柜）检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观-外观要求
	焊接件
	GB/T 13668-2015
	GB/T 13668-2015

GB/T 3325-2008

	2
	
	冲压件
	GB/T 13668-2015
	

	3
	
	铆接件
	GB/T 13668-2015
	

	4
	
	*喷涂层
	GB/T 13668-2015
	

	5
	
	*电镀层
	GB/T 13668-2015
	

	6
	
	塑料件
	GB/T 13668-2015
	

	7
	
	其他外观
	GB/T 13668-2015
	

	8
	表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层
	硬度
	GB/T 13668-2015
	GB/T 6739-2022

	9
	
	冲击强度
	GB/T 13668-2015
	GB/T 1732-2020

	10
	
	附着力
	GB/T 13668-2015
	GB/T 1720-2020

	11
	
	耐腐蚀
	GB/T 13668-2015
	GB/T 13667.1-2015

	12
	力学性能-强度和耐久性
	搁板弯曲试验
	GB/T 13668-2015
	GB/T 13668-2015

GB/T 10357.5-2011

	13
	
	搁板支承件强度试验
	GB/T 13668-2015
	

	14
	
	顶板持续加载试验
	GB/T 13668-2015
	

	15
	
	底板持续加载试验
	GB/T 13668-2015
	

	16
	
	跌落试验
	GB/T 13668-2015
	

	17
	
	拉门垂直加载
	GB/T 13668-2015
	

	18
	
	拉门水平加载
	GB/T 13668-2015
	

	19
	
	拉门猛关
	GB/T 13668-2015
	

	20
	
	推拉构件强度
	GB/T 13668-2015
	

	21
	力学性能-稳定性
	搁板水平加载稳定性
	GB/T 13668-2015
	GB/T 13668-2015

GB/T 10357.4-2013

	22
	
	搁板垂直加载稳定性
	GB/T 13668-2015
	

	23
	
	活动部件关闭时的空载稳定性
	GB/T 13668-2015
	

	24
	
	活动部件打开时的空载稳定性
	GB/T 13668-2015
	

	25
	
	活动部件关闭时的加载稳定性
	GB/T 13668-2015
	

	26
	
	活动部件打开时的加载稳定性
	GB/T 13668-2015
	


表2 办公家具（阅览桌、椅、凳）检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观-木工要求
	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理
	GB/T 14531-2017
	GB/T 14531-2017

	2
	理化性能-木制件表面理化性能-软硬质覆面
	表面耐划痕
	GB/T 14531-2017
	GB/T 17657—2013 4.39

	3
	
	表面耐磨
	GB/T 14531-2017
	GB/T 17657—2013 4.44

	4
	
	表面耐干热
	GB/T 14531-2017
	GB/T 17657—2013 4.46

	5
	
	表面耐污染
	GB/T 14531-2017
	GB/T 17657—2013 4.40

	6
	理化性能-木制件表面理化性能-漆膜
	附着力
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.4—2013

	7
	
	耐冷热温差
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.7—2013

	8
	
	耐磨性
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.8—2013

	9
	
	耐干热
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.3—2005

	10
	
	耐湿热
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.2—2005

	11
	
	耐液性
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.1—2005

	12
	
	抗冲击
	GB/T 14531-2017
	GB/T 4893.9—2013

	13
	理化性能-金属件涂层理化性能
	硬度
	GB/T 14531-2017
	GB/T 6739-2022

	14
	
	冲击强度
	GB/T 14531-2017
	GB/T 1732-2020

	15
	
	附着力
	GB/T 14531-2017
	GB/T 1720-2020

	16
	
	耐腐蚀
	GB/T 14531-2017
	GB/T 13667.1—2015

	17
	力学性能-强度和耐久性
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.1—2013

	18
	
	副桌面垂直静载荷试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.1—2013

	19
	
	桌面垂直冲击试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.1—2013

	20
	
	桌腿跌落试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.1—2013

	21
	
	座面静载荷试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.3—2013

	22
	
	椅背静载荷试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.3—2013

	23
	
	座面冲击试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.3—2013

	24
	
	椅背冲击试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.3—2013

	25
	
	扶手垂直向下静载荷试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.3—2013

	26
	力学性能-稳定性
	垂直加载稳定性试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.7—2013

	27
	
	垂直和水平加载稳定性试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.7—2013

	28
	
	椅子向前倾翻试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.2—2013

	29
	
	无扶手椅侧向倾翻试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.2—2013

	30
	
	扶手椅侧向倾翻试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.2—2013

	31
	
	椅子向后倾翻试验
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.2—2013

	32
	
	凳子任意方向倾翻
	GB/T 14531-2017
	GB/T 10357.2—2013

	33
	产品中有害物质限量
	甲醛
	GB/T 14531-2017
	GB 18584—2024

	
	
	铅( Pb )
	GB/T 14531-2017
	GB 18584—2024

	
	
	汞( Hg )
	GB/T 14531-2017
	GB 18584—2024

	
	
	镉( Cd )
	GB/T 14531-2017
	GB 18584—2024

	
	
	铬( Cr )
	GB/T 14531-2017
	GB 18584—2024

	备注：带*的项目表示该单项中有2个以上（含2个）检验项目，若有一个检验项目不符合要求时，按照一个不合格计数。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》

GB/T 14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》

GB 18584—2024 《家具中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




