
附件22
陕西省建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数可使用扑克牌方法产生。

每批次抽样数量见
表1 抽样数量表

	产品名称
	燃烧性能等级
	检验样/备样量
	备注

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1(B)、B1(C)、B2(D)
	8m2/8m2
	抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品,厚度＞50mm

	
	B2(E)
	2m2/2m2
	

	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1(B)、B1(C)、B2(D)
	8m2/8m2
	抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品,厚度＞50mm

	
	B2(E)
	2m2/2m2
	

	绝热用玻璃棉制品
	A1
	2m2/2m2
	抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品

	
	A2
	8m2/8m2
	

	绝热用岩棉制品
	A1
	2m2/2m2
	抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品

	
	A2
	8m2/8m2
	

	矿渣棉制品
	A1
	2m2/2m2
	抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品

	
	A2
	8m2/8m2
	


2 检验依据                 表2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 8813-2020

	2
	吸水率
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 8810-2005

	3
	导热系数
	GB/T 10801.2-2018
	GB/T 10294-2008

	4
	燃烧性能*
	GB/T 10801.2-2018
	GB 8624-2012


表3绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 8813-2020

	2
	吸水率
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 8810-2005

	3
	熔结性
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 8812.1—2007

	4
	导热系数
	GB/T 10801.1-2021
	GB/T 10294-2008

	5
	燃烧性能*
	GB/T 10801.1-2021
	GB 8624-2012


表4建筑绝热用玻璃棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度偏差
	GB/T 17795-2019
	GB/T 5480-2017 

	2
	燃烧性能*
	GB/T 17795-2019
	GB 8624-2012

	3
	憎水率
	GB/T 17795-2019
	GB/T 10299-2011

	4
	导热系数
	GB/T 17795-2019
	GB/T 10294-2008

	5
	渣球含量
	GB/T 17795-2019
	GB/T 5480-2017


表5绝热用玻璃棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 13350-2017
	GB/T 5480-2017

	2
	燃烧性能*
	GB/T 13350-2017
	GB 8624-2012

	3
	憎水率
	GB/T 13350-2017
	GB/T 10299-2011

	4
	热荷重收缩温度
	GB/T 13350-2017
	GB/T 5480-2017

	5
	导热系数
	GB/T 13350-2017
	GB/T 10294-2008

	6
	渣球含量
	GB/T 17795-2019
	GB/T 5480-2017


表6外墙外保温用岩棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	质量吸湿率
	GB/T 25975-2018
	GB/T 5480-2017 

	2
	导热系数
	GB/T 25975-2018
	GB/T 10294-2008

	3
	燃烧性能*
	GB/T 25975-2018
	GB 8624-2012

	4
	压缩强度
	GB/T 25975-2018
	GB/T 13480-2014

	5
	憎水率
	GB/T 25975-2018
	GB/T 10299—2011

	6
	渣球含量
	GB/T 25975-2018
	GB/T 5480-2017

	7
	密度允许偏差
	GB/T 25975-2018
	GB/T 5480-2017


表7绝热用岩棉、矿渣棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	质量吸湿率
	GB/ T 11835-2016
	GB/T 5480-2017 

	2
	导热系数
	GB/ T 11835-2016
	GB/T 10294-2008

	3
	憎水率
	GB/ T 11835-2016
	GB/T 10299—2011

	4
	渣球含量
	GB/ T 11835-2016
	GB/T 5480-2017

	5
	密度单值允许偏差
	GB/ T 11835-2016
	GB/T 5480-2017

	6
	燃烧性能*
	GB/ T 11835-2016
	GB 8624-2012


表8 建筑用绝热岩棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	质量吸湿率
	GB/T 19686-2015
	GB/T 5480-2017 11

	2
	导热系数
	GB/T 19686-2015
	GB/T 10294-2008

	3
	燃烧性能*
	GB/T 19686-2015
	GB 8624-2012

	4
	压缩强度
	GB/T 19686-2015
	GB/T 13480-2014

	5
	憎水率
	GB/T 19686-2015
	GB/T 10299—2011

	6
	密度允许偏差
	GB/T 19685-2015
	GB/T 5480-2017

	7
	渣球含量
	GB/T 19685-2015
	GB/T 5480-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》

GB/T10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》

GB/T17795-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》

GB/T19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》

GB/T25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GB/T11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》

GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

执行企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求按以上标准执行。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
4

