
附件25
陕西省木家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件 ，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

 2检验依据
表1 检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	木工要求
	GB/T 3324—2024
	GB/T 3324—2024

	2
	表面理化性能-漆膜
	耐液性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.1—2021

	3
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.2—2020

	4
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.3—2020

	5
	
	附着力
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.4—2023

	6
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.8—2023

	7
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.9-2013

	8
	表面理化性能-软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 3324—2024
	GB/T 17657-2022

	9
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.3—2020

	10
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.2—2020

	11
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.8—2023

	12
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024
	GB/T 4893.9-2013

	13
	力学性能-柜类强度
	结构、底架和/或腿强度试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.5—2023

	14
	
	推拉构件底板强度试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.5—2023

	15
	
	推拉构件强度试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.5—2023

	16
	力学性能-柜类稳定性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.4—2023

	17
	力学性能-桌类强度
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.1—2024

	18
	
	水平静载荷试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.1—2024

	19
	力学性能-桌类强度
	垂直冲击试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.1—2024

	20
	
	跌落试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.1—2024

	21
	力学性能-桌类稳定性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.7—2013

	22
	力学性能-椅凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.3—2025

	23
	
	椅凳腿前向静载荷试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.3—2025

	24
	
	椅凳腿侧向静载荷试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.3—2025

	25
	
	座面冲击试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.3—2025

	26
	
	跌落试验
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.3—2025

	27
	力学性能-椅凳类稳定性
	GB/T 3324—2024
	GB/T 10357.2—2013

GB/T 10357.8—2015

	28
	力学性能-单层床强度
	床铺面垂直静载荷
	GB/T 3324—2024
	GB/T 41650—2022

	29
	
	床侧边垂直静载荷
	GB/T 3324—2024
	GB/T 41650—2022

	30
	
	垂直冲击测试
	GB/T 3324—2024
	GB/T 41650—2022

	31
	结构安全
	基本结构安全
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024

	32
	
	剪切和挤压点
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024

	33
	
	孔及间隙
	GB 28008—2024
	GB 28008—2024

	34
	有害物质限量
	甲醛
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024

	35
	
	苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024

	36
	
	甲苯
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024

	37
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024

	38
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	GB 18584—2024
	GB 18584—2024

	39
	
	可迁移有害元素（限色漆）
	GB 18584—2024
	GB 6675.4—2014

	注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2024中表3序号35、36、42。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3324—2024 木家具通用技术条件

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

GB 28008-2024 家具结构安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

