
附件47
陕西省埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品4根，每根截取4段，每段1m；其中每根中的任2段作为检验样品，每根中的剩余2段作为备用样品。
2 检验依据                    

表1 聚乙烯双壁波纹管材检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 9647-2015

	2
	冲击性能
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 14152-2001

	3
	环柔性
	GB/T 19472.1-2019
	ISO 13968:1997

	4
	烘箱试验
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 19472.1-2019

	5
	密度
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 1033.1-2008

	6
	氧化诱导时间
	GB/T 19472.1-2019
	GB/T 19466.6-2009


表2 聚乙烯缠绕结构壁管材检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	2
	冲击性能
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 14152-2001

	3
	环柔性
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 9647-2015

	4
	烘箱试验
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 19472.2-2017

	5
	氧化诱导时间
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 19466.6-2009

	6
	密度
	GB/T 19472.2-2017
	GB/T 1033.1-2008


表3埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管材检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	环刚度
	CJ/T 225-2011
	GB/T 9647-2015

	2
	冲击性能
	CJ/T 225-2011
	GB/T 14152-2001

	3
	环柔性
	CJ/T 225-2011
	GB/T 9647-2015

	4
	烘箱试验
	CJ/T 225-2011
	CJ/T 225-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 19472.1-2019 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

GB/T 19472.2-2017 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材

CJ/T 225-2011埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
— 1 —


