
附件49
陕西省不锈钢及制品（不锈钢管材）产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每种产品抽取样品2根，每根截取 2 段样品，每段长1000mm，共计 4 段。同一根上截取的 2 段样品一一对应编号（如 1-a，1-b）。将其中标记 a 的 2 段样品为一包，签封标明为检验样品；标记 b的 2 段样品为一包，签封标明为备用样品。

2 检验依据
表1  流体输送用不锈钢焊接钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外径和壁厚
	GB/T 12771-2019
	GB/T 12771-2019

	2
	化学成分
	GB/T 12771-2019
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	3
	拉伸
	GB/T 12771-2019
	GB/T 228.1-2021

	4
	焊接接头拉伸
	GB/T 12771-2019
	GB/T 2651-2023

	5
	压扁
	GB/T 12771-2019
	GB/T 246-2017

	6
	焊缝横向弯曲试验
	GB/T 12771-2019
	GB/T 2653-2008


表2  机械结构用不锈钢焊接钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 12770-2025
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	2
	拉伸
	GB/T 12770-2025
	GB/T 228.1-2021

	3
	压扁
	GB/T 12770-2025
	GB/T 246-2017

	4
	焊缝弯曲
	GB/T 12770-2025
	GB/T 2653-2008

	5
	外径和壁厚
	GB/T 12770-2025
	GB/T 12770-2025


表3  连接用薄壁不锈钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	尺寸与公差
	GB/T 19228.2-2011
	GB/T 19228.2-2011

	2
	化学成分
	GB/T 19228.2-2011
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	3
	力学性能
	GB/T 19228.2-2011
	GB/T 228.1-2021

	4
	压扁试验
	GB/T 19228.2-2011
	GB/T 246-2017


表4  结构用不锈钢无缝钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 14975-2025
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	2
	拉伸
	GB/T 14975-2025
	GB/T 228.1-2021

	3
	尺寸
	GB/T 14975-2025
	GB/T 14975-2025


表5  输送流体用不锈钢无缝钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 14976-2025
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	2
	力学性能
	GB/T 14976-2025
	GB/T 228.1-2021

	3
	尺寸
	GB/T 14976-2025
	GB/T 14976-2025


表6  薄壁不锈钢管检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	尺寸与偏差
	CJ/T 151-2016
	CJ/T 151-2016

	2
	化学成分
	CJ/T 151-2016
	GB/T 11170-2008
GB/T 20123-2006

	3
	力学性能
	CJ/T 151-2016
	GB/T 228.1-2021

	4
	压扁性能
	CJ/T 151-2016
	GB/T 246-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 12770-2025 机械结构用不锈钢焊接钢管
GB/T 12771-2019 流体输送用不锈钢焊接钢管
GB/T 14975-2025 结构用不锈钢无缝钢管
GB/T 14976-2025 输送流体用不锈钢无缝钢管

GB/T 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管
CJ/T 151-2016 薄壁不锈钢管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

