
附件55
陕西省塑料家具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观-其他外观*
	GB/T32487—2016
	GB/T32487—2016

	2
	力学性能-柜、架类强度
	搁板定位试验
	GB/T32487—2016
	GB/T32487—2016

GB/T10357.5—2023

	3
	
	搁板弯曲试验
	
	

	4
	
	搁板支撑件强度试验
	
	

	5
	
	结构、底架和/或腿强度试验
	
	

	6
	
	跌落试验
	
	

	7
	
	推拉构件强度试验
	
	

	8
	
	推拉构件底板强度试验
	
	

	9
	力学性能-柜、架类稳定性*
	GB/T32487—2016
	GB/T10357.4—2023

	10
	力学性能-桌、几类强度
	垂直静载荷试验
	GB/T32487—2016
	GB/T 32487—2016

GB/T10357.1—2024

	11
	
	水平静载荷试验
	
	

	12
	
	垂直冲击试验
	
	

	13
	
	跌落试验
	
	

	14
	力学性能-桌、几类稳定性*
	GB/T32487—2016
	GB/T10357.7—2025

	15
	力学性能-椅、凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	 GB/T32487—2016
	GB/T 32487—2016

GB/T10357.3—2025

	16
	
	椅凳腿前向静载荷试验
	
	

	17
	
	椅凳腿侧向静载荷试验
	
	

	18
	
	座面冲击试验
	
	

	19
	
	跌落试验
	
	

	20
	力学性能-椅、凳类稳定性*
	GB/T32487—2016
	GB/T10357.2—2013
GB/T10357.8—2015

	21
	力学性能-单层床强度
	床铺面集中静载荷试验
	GB/T32487—2016
	GB/T10357.6—2013

	22
	
	床长边静载荷试验
	
	

	23
	
	床铺面冲击载荷试验
	
	

	24
	理化性能
	塑料件-耐冷热循环
	GB/T32487—2016
	GB/T 17657—1999

	25
	
	塑料件-硬度
	
	GB/T 2411—2008

	26
	
	其他件-涂层-硬度
	
	GB/T 6739—2006

	27
	
	其他件-涂层-冲击强度
	
	GB/T 1732—2020

	28
	
	其他件-涂层-附着力
	
	GB/T 9286—2021

	29
	
	其他件-镀层-抗盐雾
	
	QB/T 3826—1999

	30
	有害物质限量
	邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）*
	GB 18584—2024
	GB/T 40906—2021

	31
	
	多环芳烃-苯并[a]芘*
	GB 18584—2024
	GB/T 40971—2021

	32
	
	多环芳烃-18种多环芳烃（PAH）总量*
	
	

	33
	
	多溴联苯*
	GB 18584—2024
	GB/T 40908—2021

	34
	
	多溴二苯醚*
	GB 18584—2024
	GB/T 40908—2021

	注：1. 外观-其他外观的检验项目为GB/T 32487—2016标准中表3序号14、15、17、18、19、20；

多溴联苯和多溴二苯醚检验项目仅适用于公共场所和申明具有阻燃性能的塑料家具；

检验项目为安全项目右上角加*号。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 32487—2016 塑料家具通用技术条件相关产品标准

GB 18584—2024 家具中有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

