
附件7
陕西省煤制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

每批次抽样数量：

1.1民用散煤抽样数量依照GB/T 475-2008中的规定进行确定。如取样现场具备制样条件，现场制备成粒度小于13mm的煤样2份，每份质量不少于15kg；也可制备成粒度小于6mm的煤样2份，每份质量不少于3.75kg。两份样品一份作为检验样品，一份作为备用样品。

1.2民用型煤每批次抽样数量按GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》中的规定进行确定。

蜂窝煤：

从蜂窝煤库房或集中存放地随机抽取五块蜂窝煤，再随机抽取其中两块分别封存，一块按照GB/T 474制备样品后进行质量指标试验；一块留存。

其他型煤：

从已包装好的产品中随机抽取两袋（箱）及以上样品，按照GB/T 474-2008《煤样的制备方法》规定的棋盘法或条带截取法缩分出两份，每份质量不少于4.0kg，分别封存，一份按照GB/T 474-2008制备样品后进行质量指标检验，一份留存。

1.3兰炭:

抽样数量按GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》中的规定进行确定。样品现场制备成粒度小于13mm的样品2份，每份质量不少于15kg；也可制备成粒度小于6mm的样品2份，每份质量不少于3.75kg。两份样品一份作为检验样品，一份作为备用样品。
2 检验依据

表1  民用散煤检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	灰分Ad
	GB 34169-2017
	GB/T 212-2008

GB/T 30732-2014 

	2
	挥发分Vdaf
	GB 34169-2017
	GB/T 212-2008

GB/T 30732-2014 

	3
	全硫St，d*
	GB 34169-2017
	GB/T 214-2007

	4
	氟含量Fd*
	GB 34169-2017
	GB/T 4633-2014

	5
	汞含量Hgd*
	GB 34169-2017
	GB/T 16659-2024



	带*号的为安全项目。


表2  民用型煤（蜂窝煤、其他型煤）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	挥发分Vd
	GB 34170-2017
	GB/T 212-2008

GB/T 30732-2014

	2
	全硫St，d*
	GB 34170-2017
	GB/T 214-2007



	3
	发热量Qgr,d
	GB 34170-2017
	GB/T 213-2008

	4
	氟含量Fd*
	GB 34170-2017
	GB/T 4633-2014

	5
	汞含量Hgd*
	GB 34170-2017
	GB/T 16659-2024



	带*号的为安全项目。


表3  兰炭检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	全水分Mt
	GB/T 25211-2023
	GB/T 211-2017

	2
	灰分Ad
	GB/T 25211-2023
	GB/T 212-2008

	3
	挥发分Vdaf
	GB/T 25211-2023
	GB/T 212-2008

	4
	固定碳FCd
	GB/T 25211-2023
	GB/T 212-2008

	5
	全硫St,d*
	GB/T 25211-2023
	GB/T 214-2007

	6
	发热量Qnet,ar
	GB/T 25211-2023
	GB/T 213-2008

	7
	灰熔融性（软化温度）ST
	GB/T 25211-2023
	GB/T 219-2008

	8
	哈氏可磨性指数HGI
	GB/T 25211-2023
	GB/T 2565-2014

	9
	电阻率ρ
	GB/T 25211-2023
	GB/T 24521-2018

	10
	氧化铝Al2O3
	GB/T 25211-2023
	GB/T 1574-2007

	11
	磷Pd
	GB/T 25211-2023
	GB/T 216-2003

	12
	氯Cld*
	GB/T 25211-2023
	GB/T 3558-2014

	13
	砷Asd*
	GB/T 25211-2023
	GB/T 3058-2019

	14
	汞Hgd*
	GB/T 25211-2023
	GB/T 16659-2024

	带*号的为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

GB/T 25211-2023 兰炭产品分类及质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
1
2
3

