
附件12
陕西省眼镜镜片（含近视矫正镜片）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用简单随机方法产生。
每批次抽样数量8片，其中4片作为检验样品，4片作为备用样品。
2 检验依据
表1 眼镜镜片（近视矫正镜片）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	顶焦度
	球镜顶焦度偏差*
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024

	2
	
	柱镜顶焦度偏差*
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024

	3
	柱镜轴位方向偏差*
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024

	4
	标称棱镜度偏差*
	GB 45184-2024
	GB 45184-2024

	5
	镜片尺寸
	有效尺寸
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025

	6
	
	使用尺寸
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025

	7
	厚度
	基准点厚度
	QB/T 2506-2025
	GB/T 10810.1-2025

	8
	
	厚度偏差
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025

	9
	光透射比*
	GB 45184-2024
	GB/T 10810.3-2025

	10
	材料和表面质量
	GB/T 10810.1-2025
	GB/T 10810.1-2025

	11
	表面耐磨性
	QB/T 2506-2025
	GB/T 10810.5-2025

	12
	阻燃性
	QB/T 2506-2025
	QB/T 2506-2025

	13
	抗冲击性能
	QB/T 2506-2025
	QB/T 2506-2025

	注：1.镜片顶焦度需检测两个主子午面。

2.检验项目为安全项目右上角加*号。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 45184-2024 《眼视光产品 元件安全技术规范》

GB/T 10810.1-2025 《眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦》

GB/T 10810.3-2025 《眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法》

GB/T 10810.5-2025 《眼镜镜片 第5部分：表面耐磨试验方法》

QB/T 2506-2025 《眼镜镜片 光学树脂镜片》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

