
附件32

陕西省婴幼儿及儿童产品监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	婴幼儿服装
	5
	3
	2

	2 
	儿童服装
	         4
	           2
	           2

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。


2 检验依据

表2 婴幼儿及儿童服装
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量*
	GB 18401-2010

及相关产品标准
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值*
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB 18401-2010

及相关产品标准
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701-2015

及相关产品标准
	GB/T 3920-2008

	9
	耐唾液色牢度
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB/T 18886-2019

	10
	绳带要求*
	GB 31701-2015

及相关产品标准
	GB 31701-2015

	11
	异味
	GB 18401-2010

及相关产品标准

	GB 18401-2010

	12
	燃烧性能*
	GB 31701-2015

及相关产品标准
	GB/T 14644-2014

	13
	附件锐利性*
	GB 31701-2015

及相关产品标准
	GB/T 31702-2015

	14
	纤维含量
	GB/T 29862-2013

及相关产品标准
	FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009

GB/T 2910.20-2009

GB/T 2910.22-2009
GB/T 2910.101-2009

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01026-2017

FZ/T 30003-2009

GB/T 16988-2013 

FZ/T 30003-2024


	15
	金属针*
	GB 31701—2015

及相关产品标准
	GB/T24121—2009



	16
	耐久性标签缝制位置
	GB 31701—2015


	GB 31701—2015




注：1、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2、标*检验项目为安全项目。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 33271—2016  机织婴幼儿服装

FZ/T 73010—2016  针织工艺衫

FZ/T 73017—2023  针织家居服

FZ/T 73020—2019  针织休闲服装

FZ/T 73025—2019  婴幼儿针织服饰

FZ/T 62039—2019   机织婴幼儿睡袋

GB/T 2662—2017 棉服装

GB/T 2664—2017 男西服、大衣

GB/T 2665—2017 女西服、大衣

GB/T 2666—2017 西裤

GB/T 8878—2023 针织内衣

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73017—2023 针织家居服

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣

FZ/T 81001—2016 睡衣套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
2

