ICS 75.020

CCS E 11

DB

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

油田生产系统腐蚀监测技术规范

Technical specification for corrosion monitoring of oilfield production system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局     发布

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  监测方法	1

5  健康、安全及环保要求	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

本标准由陕西延长石油（集团）有限责任公司提出。

本标准由陕西省能源局归口。

本标准起草单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院、中国石油集团工程材料研究院有限公司、西北大学。

本标准主要起草人：。

本标准由陕西延长石油（集团）有限责任公司负责解释。

本标准为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司

电话：029-89853910

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路61号

邮编：710075

油田生产系统腐蚀监测技术规范

- 1  范围

本文件规定了油田生产系统腐蚀监测方法和健康、安全、环保要求。

本文件适用于油田生产系统腐蚀监测。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成了本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13610 天然气的组成分析 气相色谱法

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 35509 油气田缓蚀剂的应用和评价

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

SL 79 矿化度的测定（重量法）

SY/T 0532 油田注入水细菌分析方法 绝迹稀释法

SY/T 5523 油田水分析方法

SY/T 6276 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

SY/T 6970 高含硫化氢气田地面集输系统在线腐蚀监测技术规范

DB61/T 1367 CO2驱油管内腐蚀挂环制备、安装和检测技术规范

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  监测方法

4.1  生产系统介质监测

4.1.1  监测内容

a）伴生气应监测CO2、H2S、O2气体浓度。

b)液体应监测离子（Na+、/K+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+、Cl-、SO42-、OH-、CO32-、HCO3-）、pH值、溶解氧、矿化度、细菌、溶解性二氧化碳含量。

4.1.2  检测方法

a)伴生气成分分析应按照GB/T 13610规定方法执行。

b)离子分析、pH值、溶解氧、溶解性二氧化碳应按照SY/T 5523规定方法执行。

c)矿化度的测定应按照SL 79规定方法执行。

d）细菌含量应按照SY/T 0532规定方法执行。

4.1.3  监测周期

伴生气监测周期为季度，液体监测周期为月。

4.2  生产系统腐蚀性实验室监测

4.2.1  监测内容

应在实验室监测生产系统各环节液体的腐蚀性。

4.2.2  监测方法

# 应按照GB/T 35509-2017 附录A、B、C、D规定方法执行，A、B中至少选用一种方法，C、D中至少采用一种方法。

4.2.3  监测周期

# 实验室监测周期为季度。

4.3  生产系统腐蚀性现场监测

4.3.1  监测内容

应在现场监测生产系统各环节液体的腐蚀性。

4.3.2  监测方法

4.3.2.1  油管

按照DB61/T 1367方法执行。

4.3.2.2  套管

宜采用井径仪测量腐蚀情况。

4.3.2.3  地面管线

按照SY/T 6970规定方法执行。

4.3.2.4  大罐

按照SY/T 6970规定方法执行。

4.3.3  监测周期

现场监测周期为半年。

- 5  健康、安全及环保要求

职业健康、人员安全与环境保护应按照GB/T 24001、GB/T 45001和SY/T 6276的规定执行。