
  《包装类煤炭产品采样方法》
地方标准

（征求意见稿）

编制说明

陕西省能源质量监督检验所

二○二三年十一月

《包装类煤炭产品采样方法》

地方标准（征求意见稿）

编制说明

1、工作概况

1.1制定背景

陕西省是中国主要的煤炭资源富集区之一，煤炭产业是陕西省重要支柱产业，为了巩固和扩大陕西省煤炭优势，就要在煤炭产业涉及的各个环节、在各个方面下功夫。抽样是煤炭质量检验中的一个重要环节，在产品检验中，采样误差约占80%，制样误差约占15%，化验误差约占5%，可见抽样对最终的结果具有直接的影响，是保证检验检测工作质量的重要基础，所以制定适宜的抽样标准是非常必要的。

陕西省注重对煤炭产品质量的监管，每年抽查煤炭产品达一千二百余次，保证了煤炭产品的质量。在实际抽样中，我们发现，目前市场上煤炭有包装和非包装两类，而在民用散煤、兰炭产品中，95%以上都是袋装产品，可见对这类产品的抽样至关重要。在GB/T 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》、GB/T 25211-2010《兰炭产品技术条件》、DB61/T 362-2016《兰炭》中，都规定了民用散煤、兰炭产品的抽样依据为GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》。其中规定：“煤堆的采样应当在堆堆或者卸堆过程中，或在迁移煤堆过程中，以系列方式采取子样：于皮带输送煤流上、小型运输工具如汽车上堆/卸过程的各层新工作表面上、斗式装载机卸下并未与主堆合并的小煤堆上采取子样。”以上采样方式只适用于散装的煤炭产品，而对于包装类煤炭产品，GB/T475-2008并不适用，导致抽样采用标准与实际工作不符的现象。制定《包装类煤炭产品采样方法》能够有效解决上述问题，是对煤炭产品抽样标准的补充。

1.2任务来源

在前期工作实践和应用研究的基础上，陕西省能源质量监督检验所联合神木市兰炭产业服务中心，共同研制完成了《包装类煤炭产品采样方法》的地方标准项目申报书，并向省市场监管局提出立项申请。通过初选、答辩、评审和公示等环节，该项目于2022年5月17日获批立项，项目编号SDBXM214-2022，项目研究周期2年。

1.3目的意义

制定《包装类煤炭产品采样方法》标准后，可以使监督抽查和委托检验中对包装类煤炭产品的抽样有标准可依；同时抽样是企业生产中检查和调整工艺过程中最重要的步骤，制定此标准，也有利于指导企业生产。只有抽样实现了其正确性、代表性，才能有效保障检验的准确性和科学性，制定此标准，可以从源头上保证整个检验工作质量。
1.4承担单位

本标准由陕西省能源质量监督检验所主导、神木市兰炭产业服务中心协助共同起草，两单位选派专业技术人员组成工作组，陕西省能源质量监督检验所主要负责整体方案的设计，神木市兰炭产业服务中心协助进行抽方案的实施和采样方法的验证，工作组建立定期沟通交流机制，共同推进标准的研制与应用。

1.5主要工作过程：

（1）2021年3月成立标准编制工作组，工作组通过讨论和研究，制定出相应的工作计划；

（2）至2021年7月完成前期调研，查阅相关标准及资料，走访不同的煤炭生产、销售企业，确定了标准编制的总体思路和框架搭建；

（3）至2021年10月起草标准草案，工作组内多次讨论，对标准草案进行修改，完成草案的起草；

（4）至2022年2月向陕西省市场监督管理局上报陕西省地方标准制（修）订项目任务书和标准草案。

（5）至2022年5月通过了立项答辩，17日省局网站发布《陕西省市场监督管理局关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函〔2022〕380 号），标准获批立项。

（6）至2023年8月，进行深入实践研究，根据拟采用的方法初步确定抽样方案，安排测算和验证，确保采样方案科学合理、符合实际。

（7）至2023年10月，多次召开小组讨论，对标准中的内容进行一一确认，并对标准进行了再次修改，形成标准征求意见稿。

1.6起草组成员

本标准归口单位：陕西省市场监督管理局

本文件起草单位：陕西省能源质量监督检验所、神木市兰炭产业服务中心。

本文件主要起草人和分工如下: 

刘晓华：负责召集标准起草人员，负责项目总体规划与安排，制定总体方案。

麻磊：负责抽样方案的实施，收集相关利益方的意见和建议。

倪峰：负责标准框架搭建和各阶段文本的编制，负责对拟采用的采样方法进行测算和验证。

王焕军：协助进行抽方案的实施和采样方法的验证。
唐欣：为项目组提供标准文献等材料支持，督促落实各阶段完成情况，并按要求与省局标准化处联系，及时上报相关材料。

陈忠丹：负责项目中各项工作的沟通和协调，根据项目的整体规划和安排，协助项目组完成各阶段任务。

赵波：对方法的适用性、有效性等进行监督评价。

蔡涛：深入实践研究，协助完善抽样方案。

2、标准编制的原则和标准主要内容

2.1标准编制的主要原则

本标准主要依据GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的有关规定进行编写。在编写过程中还坚持以下原则：

1. 统一性
统一性是对标准编写及表达方式的最基本的要求。统一性强调的是标准内部（即标准的每个部分、每项标准或系列标准内）的统一，包括：标准结构的统一，即标准的章、条、段、表、图和附录的排列顺序的一致；文体的统一，即类似的条款应由类似的措辞来表达，相同的条款应由相同的措辞来表达；术语的统一，即同一个概念应使用同一个术语；形式的统一，即标准的表述形式，诸如标准中条标题、图表标题的有无应是统一的。

2. 协调性
协调性是针对标准之间的，它的目的是“为了达到所有标准的整体协调”。为了达到标准系统整体协调的目的，在制定标准时应注意和已经发布的标准进行协调。遵守基础标准和采取引用的方法是保证标准协调的有效途径。
3. 适用性

适用性指所制定的标准便于使用的特性，主要针对以下两个方面的内容。第一，适于直接使用。第二，便于被其他文件引用，GB/T 1.1对于层次设置、编号等的规定都是出于便于引用的考虑。
4. 一致性

一致性指起草的标准应以对应的国际文件（如有）为基础并尽可能与国际文件保持一致。起草标准时如有对应的国际文件，首先应考虑以这些国际文件为基础制定我国标准，在此基础上还应尽可能保持与国际文件的一致性，按照GB/T 20000.2确定一致性程度，即等同、修改或非等效。
5. 规范性

规范性指起草标准时要遵守与标准制定有关的基础标准以及相关法律法规。我国已经建立了支撑标准制修订工作的基础性系列国家标准，包括：GB/T 1《标准化工作导则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准编写规则》、 GB/T 20002《标准中特定内容的编写》。

2.2标准的主要内容

本标准主要包括以下几个章节：

II

前言

1

1　范围

1

2　规范性引用文件

1

3　术语和定义

3

4　基本原则

3

5　采样方案

5

6　采样方法

7

7　样品的制备

9

8　样品的封装和标识

9

9　储存及运输

9

10　采样报告


   本文件规定了包装类煤炭产品采样基本原则、采样方案、采样方法、样品的制备、样品的封装和标识、贮存及运输和采样报告。
本文件适用于兰炭产品、民用散煤，民用型煤产品的包装类煤炭产品。

规范性引用文件引用了与本标准相关的7项标准，引用文件均为现行有效标准。为了便于理解标准内容，引用了与本文件相关的术语与定义4个：

采样单元
从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元。

批
需要进行整体性质测定的一个独立煤量。

包装

为了流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物的过程中施加一定方法等的操作活动。

商品煤样
代表商品煤平均性质的煤样。

第4章基本原则中规定了采样的目的和基本要求。

第5章给出了三种包装类煤炭产品：兰炭产品、民用散煤、民用型煤的采样方案，明确了采样单元最少子样数。

第6章规定了采样方法为随机抽取法和系统抽取法。

第7章规定了样品的制备要求。

第8章规定了样品的封装和标识要求。

第9章规定了样品的储存和运输要求。

第10章规定了采样报告的基本要求。
3、实证研究：

2021年起，我所/中心组织测试技术人员应用该标准草案先后进行了多次标准适用性验证测试，由于煤炭产品的特殊性，包装类煤炭产品可能存在质量不均匀、品质差异大的特性。
型煤是以粉煤为主要原料，经机械加工压制成型，具有一定强度和尺寸及形状的煤炭类产品；兰炭是通过原料煤二级破碎后进行热解干馏产生、经筛分得到的固体煤制品。在GB 34170-2017《商品煤质量民用型煤》中明确规定“民用型煤的原料为无烟煤、烟煤和其他煤制品,如兰炭等。禁止褐煤、洗中煤、煤泥等低质、劣质煤作为民用煤原料”。
因此，包装类兰炭产品和民用型煤产品的品质和均匀性相似，可参照GB 34170-2017《商品煤质量民用型煤》的方法进行采样。本次试验对象选择民用散煤，参照GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》，进行包装类民用散煤采样精密度进行验证，针对采样方案、采样方法的测试结果进行评价，以保证应用该标准草案能够采集具有充分代表性的煤样。

试验方案1

按照该标准草案 5采样方案和6采样方法的规定，对一批次规格为<50mm、20kg/袋的袋装民用散煤进行采样，共计4500袋约90吨作为一个采样单元，单元最少子样数为5。
参照GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》，使用双倍子样数双份采样法，从一个采样单元采取正常子样数双倍子样，从每一采样单元采取正常子样数2倍的子样，将收集到的留样按奇数编号和偶数编号分别合并成两个煤样A1和B1，将A1和B1组成一个样品对，重复上述操作，直到从一批煤或同一煤种的若干批中至少采取10对双份试样。

然后按照GB/T 474—2008《煤样的制备方法》将所取的煤样制备成一般分析试验煤样。按照GB/T 212—2008《煤的工业分析方法》分别测定
[image: image1.wmf]ad

M

和
[image: image2.wmf]ad

A

，计算出
[image: image3.wmf]d

A

。我们按照相同的方法重复进行两次试验。

试验数据

第1组精密度试验数据（采样单元子样数5）
	试样对号
	试样Ai
	试样Bi
	di=|Ai-Bi|
	di2

	1
	9.05
	9.27
	-0.22
	0.0484

	2
	8.44
	8.41
	0.03
	0.0009

	3
	10.17
	9.84
	0.33
	0.1089

	4
	9.00
	8.66
	0.34
	0.1156

	5
	10.80
	10.56
	0.24
	0.0576

	6
	10.37
	9.87
	0.50
	0.2500

	7
	8.76
	9.04
	-0.28
	0.0784

	8
	9.12
	8.53
	0.59
	0.3481

	9
	8.81
	8.33
	0.48
	0.2304

	10
	10.54
	10.45
	0.09
	0.0081

	
[image: image4.wmf]å

=

n

i

i

d

1

2


	1.2464


根据GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定，灰分测定标准差：


[image: image5.wmf]）

%

（

25

.

0

2

2

=

=

å

p

n

d

s


95%置信概率下单个采样单元精密度为：


[image: image6.wmf]）

%

（

50

.

0

2

=

=

s

P

i


同生成批次条件下，进行10批次试验，灰分平均值的精密度为：
   
[image: image7.wmf]）

%

（

50

.

0

2

=

=

s

P


试验用煤的干基灰分平均值为9.40 %，期望精密度
[image: image8.wmf]%

0

.

1

0

=

P

； 

由GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》查得自由度为10时，下限因数
[image: image9.wmf]70

.

0

=

L

a

，上限因数
[image: image10.wmf]75

.

1

u

=

a

。其精密度在95%置信概率的上、下限为：

  精密度上限=
[image: image11.wmf]u

a



 EMBED Equation.3  [image: image12.wmf]P

=1.75×
[image: image13.wmf]P

=0.88（%）
  精密度下限=
[image: image14.wmf]L

a



 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]P

=0.70×
[image: image16.wmf]P

=0.35（%）
第2组精密度试验数据（采样单元子样数5）
	试样对号
	试样Ai
	试样Bi
	di=|Ai-Bi|
	di2

	1
	8.54
	8.02
	0.52
	0.2704

	2
	8.79
	8.95
	-0.16
	0.0256

	3
	9.83
	9.9
	-0.07
	0.0049

	4
	9.27
	8.91
	0.36
	0.1296

	5
	8.97
	9.11
	-0.14
	0.0196

	6
	8.02
	7.45
	0.57
	0.3249

	7
	8.56
	8.88
	-0.32
	0.1024

	8
	10.23
	10.49
	-0.26
	0.0676

	9
	9.41
	8.99
	0.42
	0.1764

	10
	9.86
	9.89
	-0.03
	0.0009

	
[image: image17.wmf]å

=

n

i

i

d

1

2


	1.1223


根据GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定，灰分测定标准差：


[image: image18.wmf]）

%

（

24

.

0

2

2

=

=

å

p

n

d

s


95%置信概率下单个采样单元精密度为：


[image: image19.wmf]）

%

（

48

.

0

2

=

=

s

P

i


同生成批次条件下，进行10批次试验，灰分平均值的精密度为：
   
[image: image20.wmf]）

%

（

48

.

0

2

=

=

s

P


试验用煤的干基灰分平均值为9.11 %，期望精密度
[image: image21.wmf]%

0

.

1

0

=

P

； 

由GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》查得自由度为10时，下限因数
[image: image22.wmf]70

.

0

=

L

a

，上限因数
[image: image23.wmf]75

.

1

u

=

a

。其精密度在95%置信概率的上、下限为：

  精密度上限=
[image: image24.wmf]u

a



 EMBED Equation.3  [image: image25.wmf]P

=1.75×
[image: image26.wmf]P

=0.84（%）
  精密度下限=
[image: image27.wmf]L

a



 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]P

=0.70×
[image: image29.wmf]P

=0.34（%）
试验方案2
按照该标准草案 5采样方案和6采样方法的规定，对一批次规格为<50mm、20kg/袋的袋装民用散煤进行采样，共计9150袋约183吨作为一个采样单元，单元最少子样数为6。
参照GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》，使用双倍子样数双份采样法，从一个采样单元采取正常子样数双倍子样，从每一采样单元采取正常子样数2倍的子样，将收集到的留样按奇数编号和偶数编号分别合并成两个煤样A1和B1，将A1和B1组成一个样品对，重复上述操作，直到从一批煤或同一煤种的若干批中至少采取10对双份试样。

然后按照GB/T 474—2008《煤样的制备方法》将所取的煤样制备成一般分析试验煤样。按照GB/T 212—2008《煤的工业分析方法》分别测定
[image: image30.wmf]ad

M

和
[image: image31.wmf]ad

A

，计算出
[image: image32.wmf]d

A

。我们按照相同的方法重复进行两次试验。

试验数据

第3组精密度试验数据（采样单元子样数6）
	试样对号
	试样Ai
	试样Bi
	di=|Ai-Bi|
	di2

	1
	10.84
	10.30
	0.54
	0.2916

	2
	10.19
	10.44
	-0.25
	0.0625

	3
	9.72
	9.43
	0.29
	0.0841

	4
	11.55
	10.95
	0.60
	0.3600

	5
	9.27
	9.50
	-0.23
	0.0529

	6
	9.03
	9.10
	-0.07
	0.0049

	7
	9.12
	8.47
	0.65
	0.4225

	8
	10.57
	10.92
	-0.35
	0.1225

	9
	9.65
	9.25
	0.40
	0.1600

	10
	8.32
	8.10
	0.22
	0.0484

	
[image: image33.wmf]å

=

n

i

i

d

1

2


	1.6094


根据GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定，灰分测定标准差：


[image: image34.wmf]）

%

（

28

.

0

2

2

=

=

å

p

n

d

s


95%置信概率下单个采样单元精密度为：


[image: image35.wmf]）

%

（

56

.

0

2

=

=

s

P

i


同生成批次条件下，进行10批次试验，灰分平均值的精密度为：
   
[image: image36.wmf]）

%

（

56

.

0

2

=

=

s

P


试验用煤的干基灰分平均值为9.74 %，期望精密度
[image: image37.wmf]%

0

.

1

0

=

P

； 

由GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》查得自由度为10时，下限因数
[image: image38.wmf]70

.

0

=

L

a

，上限因数
[image: image39.wmf]75

.

1

u

=

a

。其精密度在95%置信概率的上、下限为：

  精密度上限=
[image: image40.wmf]u

a



 EMBED Equation.3  [image: image41.wmf]P

=1.75×
[image: image42.wmf]P

=0.98（%）
  精密度下限=
[image: image43.wmf]L

a



 EMBED Equation.3  [image: image44.wmf]P

=0.70×
[image: image45.wmf]P

=0.39（%）

第4组精密度试验数据（采样单元子样数6）
	试样对号
	试样Ai
	试样Bi
	di=|Ai-Bi|
	di2

	1
	10.07
	10.13
	-0.06
	0.0036

	2
	8.59
	8.30
	0.29
	0.0841

	3
	8.88
	8.37
	0.51
	0.2601

	4
	9.19
	9.27
	-0.08
	0.0064

	5
	10.19
	9.74
	0.45
	0.2025

	6
	10.44
	10.16
	0.28
	0.0784

	7
	8.61
	8.03
	0.58
	0.3364

	8
	10.92
	10.86
	0.06
	0.0036

	9
	8.67
	8.92
	-0.25
	0.0625

	10
	10.88
	11.2
	-0.32
	0.1024

	
[image: image46.wmf]å

=

n

i

i

d

1

2


	1.1400


根据GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定，灰分测定标准差：


[image: image47.wmf]）

%

（

24

.

0

2

2

=

=

å

p

n

d

s


95%置信概率下单个采样单元精密度为：


[image: image48.wmf]）

%

（

48

.

0

2

=

=

s

P

i


同生成批次条件下，进行10批次试验，灰分平均值的精密度为：
   
[image: image49.wmf]）

%

（

48

.

0

2

=

=

s

P


试验用煤的干基灰分平均值为9.57 %，期望精密度
[image: image50.wmf]%

0

.

1

0

=

P

； 

由GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》查得自由度为10时，下限因数
[image: image51.wmf]70

.

0

=

L

a

，上限因数
[image: image52.wmf]75

.

1

u

=

a

。其精密度在95%置信概率的上、下限为：

  精密度上限=
[image: image53.wmf]u

a



 EMBED Equation.3  [image: image54.wmf]P

=1.75×
[image: image55.wmf]P

=0.84（%）
  精密度下限=
[image: image56.wmf]L

a



 EMBED Equation.3  [image: image57.wmf]P

=0.70×
[image: image58.wmf]P

=0.34（%）
试验结论

第1组数据和第2组数据，采样单元为90吨，子样数为5时的采样精密度核验，由于两组数据au P<P0，说明实际精密度满足标准要求。
第3组数据和第4组数据，采样单元为183吨，子样数为6时的采样精密度核验，由于两组数据au P<P0，说明实际精密度满足标准要求。
经试验该标准草案的采样方案精密度符合GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》的要求，采取的样品具有代表性。
4、知识产权说明

标准未涉及到相关知识产权

5、采标情况

标准未涉及采标情况

6、重大意见分歧的处理

无

7、其他应说明的事项

无

PAGE  

_1234567905.unknown

_1234567921.unknown

_1234567929.unknown

_1234567937.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567945.unknown

_1234567946.unknown

_1234567947.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

