#### XXXX-XX-XX发布                                      XXXX-XX-XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

ICS 03.080.30

E31

陕     西      省      地     方     标     准

DB 61/T ××××-××××

包装类煤炭产品采样方法

Method for samping of packaged coal products

（标准草案）

DB61

（标准阶段：征求意见稿）

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	2

5 采样方案	2

6 采样方法	3

7 样品的制备	3

8 样品的封装和标识	3

9 储存及运输	4

10 采样报告	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省能源质量监督检验所、神木市兰炭产业服务中心。
    本文件主要起草人：刘晓华、麻磊、倪峰、王焕军、唐欣、陈忠丹、赵波、蔡涛。

本文件由陕西省能源质量监督检验所负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省能源质量监督检验所

电话：029-85528414

地址：西安市雁塔路南段129号

邮编：710054

包装类煤炭产品采样方法

- 1 范围

- 本文件规定了包装类煤炭产品采样基本原则、采样方案、采样方法、样品的制备、样品的封装和标识、贮存及运输和采样报告。

- 本文件适用于兰炭产品、民用散煤、民用型煤产品的包装类煤炭产品。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 34170 商品煤质量 民用型煤

GB/T 474 煤样的制备方法

GB/T 475 商品煤样人工采取方法

GB/T 483 煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 4122.1 包装术语 第1部分 基础

GB/T 31356 商品煤质量评价与控制技术指南

- MT/T 915 工业型煤样品采取方法

- 3 术语和定义

GB/T 475、GB/T 483、GB/T 4122.1、GB/T 31356界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 采样单元 sampling unit

从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元。

[来源：GB/T 483—2007，3.1.23]

- 3.2

- 批 lot

需要进行整体性质测定的一个独立煤量。

[来源：GB/T 483—2007，3.1.24]

- 3.3

包装 package,packaging

为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定方法等的操作活动。

[来源：GB 4122.1—2008，2.1]

- 3.4

- 商品煤样 sample of commercial coal

代表商品煤平均性质的煤样。

[来源：GB/T 475—2008，3.2]

- 4 基本原则

- 采样的目的，是为了获得一个能代表整批被采样煤的试验煤样。采样的基本要求,是被采样批煤的所有颗粒都可能被采取到,每一个颗粒都有相等的机率被采入试样中。

- 5 采样方案

- 5.1 方法概述

根据表1、表2规定的数目对采样单元采用随机法或系统法抽取一定数量的包装样；采样方法按照本文件第6部分要求进行。当批量小于等于200t时为一个采样单元，当批量大于200t时可按一个采样单元进行采样，也可划分多个采样单元进行采样。

- 5.2 兰炭产品采样

表1 兰炭产品采样单元最少子样数（包装单元）

| 包装单元质量 kg | ≤25 |  | ＞25～50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称粒度 mm 批量 t | ＜25 | <50 | ＜25 | <50 |
| ≤100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ＞100～200 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ＞200 | 3+n | 4+n | 3+n | 4+n |
| 注：n——超过200t部分的子样数。n的数值为每100t或不足100t增加一个子样数。 |  |  |  |  |

- 5.3 民用散煤采样

表2 民用散煤采样单元最少子样数（包装单元）

| 包装单元质量 kg | ≤25 |  | ＞25～50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称粒度 mm 批量 t | ＜25 | <50 | ＜25 | <50 |
| ≤100 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| ＞100～200 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| ＞200 | 6+m | 7+m | 6+m | 6+m |
| 注：m——为超过200t部分的子样数。m的数值为每50t或不足50t增加一个子样数。 |  |  |  |  |

- 5.3 民用型煤采样

按照GB 34170-2017执行。

- 6 采样方法

- 6.1 随机抽取法

按照顺序，将检验批次总包装数排序，用随机数表法抽取上表规定的包装数。

- 6.2 系统抽取法

按照顺序，将检验批次总包装单元数排序，用总包装单元数除以表1表2规定最少子样数的结果（去小数取整）作为抽取间隔数；第一个子样在第一个抽取间隔内随机抽取，其余子样按照相等的抽取间隔数抽取。

- 7 样品的制备

样品可以现场制备，也可带回实验室制备，制备程序按照GB/T 474 执行。

- 8 样品的封装和标识

现场采集完样品或制备样品完成后，应将样品及时进行封装和标识。样品的包装应在无吸附、无腐蚀的气密容器中，并有永久性的唯一识别标识。

标识信息应涵盖：

- 煤的种类、级别和标称最大粒度及批的名称；

- 煤样类型（一般分析煤样、水分煤样）；

- 采样地点、日期和时间。

- 9 储存及运输

- 煤样的储存场地应干燥、平整并符合环保要求，有防雨、防水、防尘等措施；煤样在装卸及运输过程中，不应剧烈碰撞、振动；运输过程中应采取有效防尘及防遗撒措施。

- 10 采样报告

采样报告应包含但不限于以下内容：

- 包装类煤炭产品的种类、重量、标称最大粒度以及检验批次数量；

- 采样地点、时间、人员以及采样方法、取样包装数、取样量等。