ICS 91.100.15

Q 10

DB61

陕西省地方标准

DB 61/  T—

道路高粘高弹超薄罩面异步施工技术规范

Technical specification for asynchronous construction of high viscosity and high elasticity ultra-thin overlay of road

（草案）

-  -  发布

-    -    实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　适用条件	2

5　材料	2

6　配合比设计	5

7　施工	6

8　质量管理与验收	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由陕西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由西安公路研究院有限公司负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：西安公路研究院有限公司

地址：陕西省西安市高新六路60号

邮编：710065

联系电话：029-89583212

道路高粘高弹超薄罩面异步施工技术规范

- 范围

本文件规定了高粘高弹超薄罩面技术的术语和定义、材料要求、配合比设计、施工技术、质量管理与验收。

本文件适用于各等级公路沥青路面预防养护及上面层，城镇道路可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42 公路工程集料试验规程

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准

JTG H30 公路养护安全作业规程

- 术语和定义、代号

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高粘高弹超薄罩面

将高粘复合改性沥青和连续级配的热拌改性沥青混合料、高粘层间粘结材料异步摊铺、碾压成型，形成的厚度为10mm~25mm的沥青混凝土路面表面层。

高粘高弹超薄罩面混合料

高粘复合改性沥青、集料、填料与外加剂等按设计配合比制得的混合料。

  - 代号

表1  代号

| 代号 | 意 义 |
| --- | --- |
| PCI | 路面损坏状况指数 |
| PSSI | 路面结构强度指数 |
| RQI | 路面行驶质量指数 |
| RDI | 路面车辙深度指数 |
| SRI | 路面抗滑性能指数 |
| SSI | 路面结构强度系数 |

- 适用条件

  - 高粘高弹超薄罩面适用条件应符合表2规定。

  - PCI等六项控制指标的计算和评定应按照JTG 5210的规定执行。

  - 表2中任一指标不满足要求，不得采用高粘高弹超薄罩面技术。

表2  高粘高弹超薄罩面适用条件

| 评价指标 | 高速公路及一级公路 | 其他等级公路 |
| --- | --- | --- |
| PSSI（分） | 85～100 | 80～100 |
| PCI（分） | 85～95 | 75～95 |
| RQI（分） | 90～100 | 80～100 |
| RDI（分） | 60～100 | 60～100 |
| SRI（分） | 75～100 | 65～100 |
| - 表中指标按单车道评定，每200m～1000m为一个评定单元。 |  |  |

- 材料

  - 一般规定

    - 高粘高弹超薄罩面混合料使用的各种材料经检验合格后方可使用。

    - 材料到场后，应按规定储存与管理。集料应储存于设置防雨棚、排水通畅的硬化料场，不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

    - 高粘复合改性沥青、高粘改性乳化沥青应采用A-90或A-70道路石油沥青加工，道路石油沥青的技术要求应符合JTG F40规定。

  - 高粘复合改性沥青

- 高粘复合改性沥青宜采用脱硫胶粉及SBS改性剂进行复合改性，技术要求应符合表3的规定。

- 表3  高粘复合改性沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度25℃,100g , 5s |  | 0.1mm | 30~80 | JTG E20 T0604 |
| 针入度指数PI |  | — | ≥0.0 | JTG E20 T0604 |
| 延度5℃,5cm/min ,cm |  | cm | ≥20 | JTG E20 T0605 |
| 软化点TR&B |  | ℃ | ≥85 | JTG E20 T0606 |
| 60℃动力粘度 |  | Pa·s | ≥200000 | JTG E20 T0621 |
| 闪点 |  | ℃ | ≥230 | JTG E20 T0611 |
| 溶解度 |  | % | ≥99 | JTG E20 T0607 |
| 存储稳定性： 163℃，48h，软化点差 |  | ℃ | ≤2.5 | JTG E20 T0661 |
| 25℃弹性恢复 |  | % | ≥95 | JTG E20 T0662 |
| 旋转薄膜加热试验(RTFOT)残留物 (163℃,85min) | 质量变化 | % | ±1.0 | JTG E20 T0610 |
|  | 延度5℃,5cm/min | cm | ≥10 | JTG E20 T0605 |
|  | 针入度比 | % | ≥60 | JTG E20 T0604 |

  - 粘层材料

    - 粘层材料可采用高粘改性乳化沥青，宜用SBR改性，胶乳固含量不宜小于60%，胶乳用量宜为乳化沥青质量的3%～5%。SBR改性乳化沥青的技术要求应符合表4的规定。

- 表4  SBR改性乳化沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | — | 快裂或中裂 | JTG E20 T0658 |
| 粒子电荷 |  | — | 阳离子(+) | JTG E20 T0653 |
| 筛上剩余量(1.18mm筛) |  | % | ≤0.1 | JTG E20 T0652 |
| 沥青标准黏度C25，3 |  | s | 20～40 | JTG E20 T0621 |
| 蒸发残留物性质 | 含量 | % | ≥60 | JTG E20 T0651 |
|  | 针入度(100g，25℃，5s) | 0.1mm | 40～120 | JTG E20 T0604 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥55 | JTG E20 T0606 |
|  | 延度(5℃) | cm | ≥50 | JTG E20 T0605 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | JTG E20 T0607 |
| 与粗集料的黏附性，裹覆面积 |  | － | ≥2/3 | JTG E20 T0654 |
| 储存稳定性 | 1d | % | ≤1 | JTG E20 T0655 |
|  | 5d | % | ≤5 | JTG E20 T0655 |

    - 粘层材料可采用SBS改性乳化沥青，SBS改性剂的掺量宜为3~5%，技术指标应符合表5的规定。

- 表5  SBS改性乳化沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | — | 快裂或中裂 | JTG E20 T0658 |
| 粒子电荷 |  | — | 阳离子(+) | JTG E20 T0653 |
| 筛上剩余量(1.18mm筛) |  | % | ≤0.1 | JTG E20 T0652 |
| 沥青标准黏度C25，3 |  | s | 15～60 | JTG E20 T0621 |
| 蒸发残留物性质 | 含量 | % | ≥60 | JTG E20 T0651 |
|  | 针入度(100g，25℃，5s) | 0.1mm | 40～120 | JTG E20 T0604 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥65 | JTG E20 T0606 |
|  | 延度(5℃) | cm | ≥20 | JTG E20 T0605 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | JTG E20 T0607 |
|  | 弹性恢复(25℃) | % | ≥92 | JTG E20 T0662 |
| 与粗集料的黏附性，裹覆面积 |  | － | ≥2/3 | JTG E20 T0654 |
| 储存稳定性 | 1d | % | ≤1 | JTG E20 T0655 |
|  | 5d | % | ≤5 | JTG E20 T0655 |

    - 采用高粘复合改性沥青及其碎石封层，高粘复合改性沥青的技术要求应符合表3的规定，高粘复合改性沥青碎石封层的技术指标应符合DB61/T914-2014中表5~表6的规定。

    - 粘层材料的25℃粘结强度不得低于0.6Mpa，50℃粘结强度不得低于0.4Mpa，依据JC/T975中粘结强度试验方法执行。

  - 集料

    - 粗集料宜选用玄武岩、闪长岩、片麻岩、辉绿岩和辉长岩等坚固、致密、耐磨的岩石加工，技术要求应符合表6的规定。

- 表6  粗集料质量技术要求

| 项目 |  | 单位 | 要求值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 二级及以下等级公路 |  |
| 表观相对密度，不小于 |  | — | 2.6 | 2.6 | JTG E42 T0304 |
| 压碎值，不大于 |  | % | 18 | 22 | JTG E42 T0316 |
| 坚固性，不大于 |  | % | 12 | 12 | JTG E42 T0314 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 |  | % | 18 | 20 | JTG E42 T0317 |
| 集料吸水率，不大于 |  | % | 2.0 | 2.0 | JTG E42 T0304 |
| 针片状含量（%） | 混合料，不大于 | % | 12 | 15 | JTG E42 T0312 |
|  | 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | 10 | 12 |  |
|  | 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | 15 | 18 |  |
| 磨光值，不小于 |  | — | 42 | 40 | JTG E42 T0321 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 |  | % | 0.8 | 1.0 | JTG E42 T0310 |
| 软石含量，不大于 |  | % | 2 | 3 | JTG E42 T0320 |
| 与沥青粘附性 |  | 级 | 5 | 5 | JTG E42 T0616 |
| 破碎面（1个） |  | % | 100 | 100 | JTGE42 T0346 |
| - 坚固性不做强制性要求。 - 对3mm～5mm规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，＜0.075mm含量可放宽至3%。 |  |  |  |  |  |

    - 粗集料的规格应符合表 4 的要求。

    - 细集料选用机制砂或石屑，细集料应坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，采用9.5mm～19mm以上规格碎石100%破碎加工生产。细集料技术要求应符合表7的规定。

- 表7  细集料质量技术要求

| 项目 | 单位 | 要求值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 二级及以下等级公路 |  |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.50 | 2.45 | JTG E42 T0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | % | 12 | — | JTG E42 T0340 |
| 砂当量，不小于 | % | 65 |  | JTG E42 T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 2.5 |  | JTG E42 T0346 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | — | JTG E42 T0345 |
| - 坚固性不做强制性要求。 |  |  |  |  |

  - 填料

    - 宜采用石灰岩碱性石料经磨细得到的矿粉，不得使用回收的粉尘。

    - 填料技术要求应符合表8规定。

- 表8  填料质量技术要求

| 项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视密度，不小于 |  | t/m3 | 2.50 | JTG F40 |
| 含水量，不大于 |  | % | 1 | JTG F40 |
| 粒度范围 | <0.6mm | % | 100 | JTG F40 |
|  | <0.15mm | % | 90～100 | JTG F40 |
|  | <0.075mm | % | 75～100 | JTG F40 |
| 外观 |  | / | 无团粒结块 | 目测 |
| 亲水系数 |  | / | <1 | JTG F40 |

  - 外加剂

    - 宜采用玄武岩纤维等材料作为外加剂。

    - 玄武岩纤维的技术要求应符合JT/T 533的规定。

- 配合比设计

  - 一般规定

    - 应根据工程要求、交通等级、路面状况、气候条件，选择精符合的材料进行配合比设计。

    - 应包括目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量，并进行相关性能验证。

  - 设计要求

    - 混合料级配范围应符合表9的规定。

表9  混合料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| ARC-8 | 100 | 100 | 40~70 | 20~30 | 13~21 | 10~16 | 8~12 | 6~10 | 4~8 |
| ARAC-10 | 100 | 90－100 | 45-75 | 40-58 | 20-44 | 13-32 | 9-23 | 6-16 | 4-8 |

    - 混合料配合比设计要求应符合表10的规定，混合料的油石比宜为6%～8.5%。

表10  混合料配合比设计要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARC-8 | ARAC-10 |  |
| 击实次数 | - | 75 | 75 | JTG E20 T0702 |
| 试件尺寸 | mm | φ101.6×63.5 | φ101.6×63.5 | JTG E20 T0702 |
| 空隙率VV | % | 3～6 | 3～6 | JTG E20 T0705 |
| 矿料间隙率VMA | % | ≥15 | ≥15 | JTG E20 T0709 |
| 沥青饱和度VFA | % | 70～90 | 70～85 | JTG E20 T0709 |
| 稳定度MS | KN | ≥6 | ≥8 | JTG E20 T0709 |

    - 混合料技术性能要求应符合表11的规定。

表11  混合料技术性能要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARC-8 | ARAC-10 |  |
| 60℃车辙动稳定度 | 次/mm | ≥5000 | ≥3000 | JTG E20 T0719 |
| 析漏试验结合料损失 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | JTG E20 T0732 |
| 浸水马歇尔试验残留强度比 | % | ≥85 | ≥85 | JTG E20 T0709 |
| 冻融劈裂试验残留强度比 | % | ≥80 | ≥80 | JTG E20 T0729 |
| 低温弯曲试验破坏应变 |  | ≥6000 | ≥3000 | JTG E20 T0715 |

  - 目标配合比设计

- 混合料目标配合比设计应按JTG F40中附录B方法执行。

  - 生产配合比设计

- 生产配合比应以原材料通过间歇式拌和机二次筛分后从热料仓取样的材料为基础进行设计，以目标配合比确定的级配为目标级配进行级配设计，确定各热料仓的比例，生产配合比设计确定的各热料仓的供料比例应大体平衡。具体设计方法应按JTG F40的规定执行。

  - 生产配合比验证。

    - 拌和机按照生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样，检测路面厚度，计算路面实际空隙率，由此确定生产用的标准配合比。

    - 经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时应重新进行配合比设计。

- 施工

  - 一般规定

    - 施工前应进行旧路检查，符合《公路工程质量检验评定标准》方可施工。

    - 不宜在雨季施工。路面潮湿、滞水时不得施工。平均气温低于10℃时不得施工。

    - 施工现场的交通控制可参照JTG H30的要求执行。

    - 高粘高弹超薄罩面的所有施工机械应标定准确。

    - 高粘高弹超薄罩面的施工温度应参照表12。

- 表12  施工温度要求

| 施工环节 | 温度要求（℃） | 测量部位 |
| --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 | 180～190 | 沥青加热罐 |
| 集料温度 | 190～220 | 热料提升斗 |
| 混合料出厂温度 | 170～210，最佳温度195℃，超过220废弃 | 运料车 |
| 运到现场温度 | 不低于170 | 运料车 |
| 摊铺温度 | 不低于150，低于140作为废料 | 摊铺机 |
| 碾压温度 | 不低于100 | 路表 |

  - 拌和

    - 应配备间歇式沥青混合料拌和楼，产量不低于160T/H，可二次除尘且计量精确。

    - 高粘高弹超薄磨耗层混合料拌和过程中，热料仓筛网须按0-3mm、3-6mm和6-11mm配置。实时监控与记录沥青用量、混合料级配、温度等信息。

    - 拌和时间不宜低于50s，包括干拌时间5s与湿拌时间45s。

    - 拌和后的混合料不得过夜储存，一旦沥青析漏应立即弃置。

  - 运输

    - 应采用3台及以上的载重量15T以上的自卸汽车。

    - 装载汽车应前后移动，按“品”字分多次装料。

    - 运料车应用完整无损的双层遮挡布覆盖，卸料过程中继续覆盖，直到卸料结束取走遮挡布。

    - 运料车在摊铺机前10-30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

  - 粘层（撒）洒布

    - 摊铺前宜采用沥青洒布车洒布一层高粘复合改性沥青或高粘改性乳化沥青，沥青用量控制在0.3-0.6kg/m2。

    - 摊铺前宜采用同步碎石封层车洒布一层沥青碎石封层，用量参照DB61/T914-2014表7的规定执行。

  - 摊铺

    - 宜采用两台摊铺机梯队摊铺，以提高摊铺均匀性并减少施工冷接缝数量。摊铺速度宜为在5-12m/min，做到均匀、不间断地摊铺。

    - 宜采用非接触式平衡梁装置控制摊铺厚度。由两台摊铺机联合作业实施摊铺时，前摊铺机过后，摊铺层纵向接缝上应呈斜坡，后面摊铺机应跨缝5-10cm摊铺。两台摊铺机距离不应超过10m。

    - 摊铺机应调整到最佳工作状态，调试好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配。螺旋布料器的料量应高于螺旋布料器中心，使熨平板的挡料板前混合料在全宽范围内均匀分布，每日起步前调整料量再摊铺；并随时监测粗细料均匀性，检测松铺厚度。摊铺前应将熨平板预热至不低于130℃，摊铺时熨平板应采用中强夯等级，使铺面的初始压实度不小于90%。摊铺机熨平板必须拼接紧密，不得存有缝隙。

  - 碾压

    - 宜采用11-13吨双钢轮压路机静压1-2遍并收光整平，碾压遍数不得超过3遍。

    - 应“紧跟、慢压”，不得采用轮胎压路机。

    - 采用静载压路机时，压路机的轮迹应重叠1/3—1/4碾压宽度。不得向压路机轮表面喷涂油类或油水混合液，喷水系统不得处于常开状态。

  - 接缝

    - 施工接缝应紧密、平顺，减少施工接缝数量。

    - 纵向接缝宜设在标线位置，横向接缝应按照JTG F40的规定执行。

  - 养生及开放交通

    - 应在路面温度50℃以下时开放交通。

    - 通车初期应严格管控交通，车辆不得掉头、急刹车，速度不超过20km/h。

    - 需要提早开放交通时，宜洒水冷却降低已碾压成型的路面温度。

- 质量管理与验收

    - 高粘高弹超薄罩层的材料检查项目与频率应符合JTG/T 5142的规定。

    - 高粘高弹超薄罩层施工过程质量检验要求应符合表13的规定。

- 表13  施工过程质量检验要求

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，无明显油斑、离析、轮迹、裂缝、推挤等现象 | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密、平整、顺直、无跳车 | 目测 |
| 施工温度 | 摊铺温度 | 逐车检测评定 | 符合设计要求 | JTG 3450 T0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合设计要求 | 插入式温度计实测 |
| 厚度 | 每一层次 | 随时 | ±3mm | 施工时插入法测量压实厚度 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3% | JTG 3450 T0911 |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | ±20mm | JTG 3450 T0911 |
|  | 无侧石 | 检测每个断面 | 不小于设计宽度 |  |

    - 高粘高弹超薄罩层的施工质量检查项目与频率应符合表14的规定。

表14  施工质量检查项目与频率

| 项目 |  |  | 质量要求或允许偏差 | 检验频率 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 观 质 量 |  | 外观 | 表面平整、密实、均匀、无松散、无花白料、无轮迹、无刮痕 | 全线连续 | 目测 |
|  |  | 横、纵向接缝 | 对接平顺 | 每条 | 目测 |
|  |  | 边线 | 平顺 | 全线连续 | 目测或尺量 |
|  |  | 横坡 | ±0.3% | 10个断面/ km | JTG 3450 T0911 |
| 平均厚度 |  |  | ≥设计值的-10%或符合设计要求 | 3个点/km | JTG 3450 T0912 |
| 平整度 | 标准差σ |  | ≤1.5mm | 全线连续 | JTG 3450 T0932 |
|  | IRI |  | ≤2.5m/km | 全线连续 | JTG 3450 T0933 |
|  | 最大间隙 (mm) |  | ≤3 | 3处/km | JTG 3450 T0931 |
| 横向力系数（SFC） |  |  | ≥54 | 全线连续 | JTG 3450 T0965 |
| 摩擦系数摆值（BPN） |  |  | ≥55 | 3个点/km | JTG 3450 T0964 |
| 构造深度（mm） |  |  | ≥0.6 | 3个点/km | JTG 3450 T0961 |