ICS 91.080

P66

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX—XXXX

水性环氧改性微表处设计与施工技术规范

Specification for design and construction of waterborne epoxy modified micro-surface

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由长安大学提出。

本标准由陕西省交通运输标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：长安大学、西安公路研究院有限公司

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：

电话：

地址：

邮编：

水性环氧改性微表处设计与施工技术规范

- 1 范围

本标准规定了沥青路面水性环氧改性微表处的术语和定义、符号及代号、适用条件、材料、配合比设计、施工技术、施工质量管理和检查验收。

本标准适用于陕西省各等级公路沥青路面采用水性环氧改性微表处技术进行预防性养护的设计与施工。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 1677 增塑剂环氧值的测定

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 38990-2020道路用水性环氧树脂乳化沥青混合料

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG 3432-2024 公路工程集料试验规程

JTG 3450-2019 公路路基路面现场测试规程

JTG/T F20公路路面基层施工技术细则

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

TTG H10 公路养护技术规范

JTG H20 公路技术状况评定标准

JTG1T F40-02-2005微表处和稀浆封层技术指南

- 3 术语和符号

- 3.1 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1.1 水性环氧改性微表处 Waterborne epoxy modified micro-surface

一种采用专用机械设备将水性环氧改性乳化沥青、集料、填料、水和外加剂等按照设计配合比拌和成的混合料摊铺到沥青路面上形成的薄层。

3.1.2 水性环氧改性微表处混合料 Waterborne epoxy modified micro-surface mixture

由水性环氧改性乳化沥青、集料、填料、水和外加剂等按照一定比例拌和而形成的稀浆状混合料。

3.1.3 可拌和时间 mixing time

按照一定配合比进行水性环氧改性微表处混合料拌和试验时，从掺入水性环氧改性乳化沥青开始搅拌至混合料开始凝结的时间。

3.1.4 破乳时间 break time

水性环氧改性微表处混合料摊铺到路面至混合料表面用吸水纸轻压后看不到褐色斑点的时间。

3.1.5 粘聚力cohesion torque

用粘聚力试验仪，模拟车辆行驶时产生的水平力对混合料的影响，其施力手柄上试验后扭力表的读数，用以确定水性环氧改性微表处混合料的初凝时间和开放交通时间。

3.1.6 初凝时间 set time

水性环氧改性微表处混合料从摊铺至混合料粘聚力达到1.2N·m的时间。

3.1.7 开放交通时间 traffic time

水性环氧改性微表处混合料从摊铺至混合料粘聚力达到2.0N·m的时间。

- 3.2 符号及代号

本文件的符号、代号及意义见表1。

表1 符号及代号

| 符号及代号 | 名称 |
| --- | --- |
| PSSI | 路面结构强度指数 |
| PCI | 路面损坏状况指数 |
| RQI | 路面行驶质量指数 |
| RDI | 路面车辙深度指数 |
| SRI | 路面抗滑性能指数 |
| SBR | 苯乙烯-丁二烯橡胶 |
| WER | 水性环氧树脂 |
| MS | 微表处 |

- 4 适用条件

4.1 水性环氧微表处适用条件应符合表2的要求，表2中任一项指标不满足要求时，不得采用水性环氧改性微表处技术。

4.2  PSSI、PCI，RQI，RDI和SRI等五项指标的计算和评定方法见JTG H20。

- 表2 水性环氧改性微表处的适用条件

| - 评价指标 | - 高速公路及一级公路 | - 其他等级公路 |
| --- | --- | --- |
| PSSI（分） | - 85~100 | - 80~100 |
| PCI（分） | - 85~95 | - 75~95 |
| RQI（分） | - 90~100 | - 80~100 |
| RDI（分） | - 60~100 | - 60~100 |
| SRI（分） | - 75~100 | - 65~100 |
| - 注：表中指标按单车道评定，每200m~1000m为一个评定单元。 |  |  |

- 4.3 水性环氧改性微表处的处治路段包含桥面时，应经论证后再实施。

- 5 原路面路况调查

- 5.1 一般规定

5.1.1 应对拟采用微表处进行路面养护的路段进行原路面状况调查，并进行分析与评价。

5.1.2 根据调查和分析与评价结果，提出微表处施工前旧路面病害处理要求。

- 5.2 原路面路况调查

5.2.1 原路面基本资料调查

1. 原路面基本资料收集，主要包括原路面的宽度、厚度、结构类型、级配、材料和施工工艺等详细资料。

2. 原路面养护历史调查，主要包括养护的原因、时间、类型、位置以及养护效果等。

5.2.2 原路面损坏状况调查

1. 按照JTG H20规定的方法对原路面进行损坏状况调查。

2. 病害调查时，应详细记录每个路面病害的位置（包括路面横向位置和纵向桩号）、类型、严重程度以及损坏长度或面积，并绘制出路面病害分布图。

5.2.3 原路面强度调查

按照JTG H20规定的方法对原路面进行结构强度调查。宜采用贝克曼梁或自动检测设备检测。自动检测时，宜采用具有可靠数据标定关系的自动化检测设备，检测结果应能换算成我国相关技术规定的回弹弯沉值；检测间距为20m一点。采用贝克曼梁检测时，检测点数应不少于20点/车道公里。

5.2.4 原路面抗滑性能检测

按照JTG H20规定的方法对原路面进行抗滑状况调查。路面抗滑性能宜采用基于横向力系数的路面抗滑性能检测设备或其他具有可靠数据标定关系的自动化检测设备，亦可采用近一年内相关单位的检测结果。当能够判定对旧路面是否采取养护措施不取决于路面抗滑性能时，可以不进行检测。

5.2.5 原路面车辙情况

按照JTG H20规定的方法对原路面进行车辙调查。路面车辙宜采用快速自动化检测设备进行检测；当条件不具备时，可以采用横断面尺法进行人工检测。路面车辙深度数据应以10m为单位保存。

5.2.6 原路面基层状况调查

用取芯机钻探或人工挖坑的方法对原路面基层进行取样检测，重点调查路面有损坏的位置基层的完整性，全部掌握损坏状况、数量、位置并分析损坏原因，以便制定养护对策以及就地热再生前需挖补的位置和数量。

- 6 材料要求

- 6.1 一般规定

- 6.1.1水性环氧树脂改性微表处的原材料应根据道路等级、气候条件、地质条件以及技术经济论证等综合设计确定材料设计参数，经检验合格后方可使用。

- 6.1.2 各种材料应设置标识牌，标识内容包括材料名称、来源、规格、用途等。

- 6.2 水性环氧树脂

- 6.2.1 水性环氧树脂的技术要求应符合表3的规定。

表3 水性环氧树脂的技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | - | 白色粘稠状液体 | - |
| 固含量 | % | ≥50 | GB/T 1725 |
| 环氧值 | mol/100g | 0.18~0.22 | GB/T 1677 |
| pH值 | - | 5.5~8.5 | GB 8538 |

- 6.3 水性环氧改性乳化沥青

- 6.3.1 水性环氧改性乳化沥青宜采用A-90道路石油沥青加工，道路石油沥青的技术指标应符合JTG F40的规定。

- 6.3.2 水性环氧改性乳化沥青应满足“慢裂快凝”的要求，保证混合料有足够的可拌和时间，满足快速成型和开放交通的要求。

- 6.3.3 水性环氧改性乳化沥青应严格控制环氧树脂的固化时间，保证有足够的施工时间。

- 6.3.4 拌和型水性环氧改性乳化沥青的技术要求应符合表4的规定。

表4 拌和型水性环氧改性乳化沥青的技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | - | 慢裂 | JTG E20 T0658 |
| 1.18mm筛上剩余量 |  | % | ≤0.1 | JTG E20 T0652 |
| 黏度 | 恩格拉黏度E25 | - | 3~30 | JTG E20 T0622 |
|  | 沥青标准黏度C25,3 | Pa·s | 12~60 | JTG E20 T0621 |
| 蒸发残留物含量 |  | % | ≥60 | JTG E20 T0651 |
| 蒸发残留物性质 | 断裂伸长率（25℃） | % | ≥50 | GB/T 528 |
|  | 断裂强度（25） | MPa | ≥0.75 |  |
|  | 弹性恢复（10℃） | % | ≥60 | JTG E20 T0662 |
| 与矿料的黏附性，裹覆面积 |  |  | ≥2/3 | JTG E20 T0654 |
| 贮存稳定性 | 1d | % | ≤2 | JTG E20 T0655 |
|  | 5d | % | ≤10 |  |

- 6.4 集料

- 6.4.1 水性环氧改性微表处应采用在生产过程中经过除尘的集料。

- 6.4.2 粗集料宜选用玄武岩、闪长岩、片麻岩、辉绿岩和辉长岩等坚固、致密、耐磨的岩石加工，其各项技术指标应符合表5的规定。

表5 粗集料质量技术要求

| 项目 |  | 单位 | 要求 | 要求值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高速、一级公路 | 二级及以下等级公路 |  |
| 表观相对密度 |  | - | ≥ | 2.6 | 2.6 | JTG E42 T0304 |
| 压碎值 |  | % | ≤ | 20 | 22 | JTG E42 T0316 |
| 坚固性 |  | % | ≤ | 12 | 12 | JTG E42 T0314 |
| 洛杉矶磨耗值 |  | % | ≤ | 22 | 22 | JTG E42 T0317 |
| 集料吸水率 |  | % | ≤ | 2.0 | 2.0 | JTG E42 T304 |
| 针片状含量 （%） | 混合料 | % | ≤ | 12 | 15 | JTG E42 T0312 |
|  | 粒径>9.5mm | % | ≤ | 10 | 12 |  |
|  | 粒径<9.5mm | % | ≤ | 15 | 18 |  |
| 磨光值 |  | - | ≥ | 42 | 40 | JTG E42 T0321 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 |  | % | ≤ | 1.0 | 1 | JTG E42 T0310 |
| 软石含量 |  | % | ≤ | 2 | 3 | JTG E42 T0320 |
| 注1：坚固性不做强制性要求。 注2：对3mm~5mm规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，<0.075mm含量可放宽至3%。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.4.3 细集料选用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质的机制砂，采用9.5~19mm规格碎石加工生产。细集料技术指标应符合表6的规定。

表6 细集料质量技术要求

| 项目 | 单位 | 要求 | 要求值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速、一级公路 | 二级及以下等级公路 |  |
| 表观相对密度 | - | ≥ | 2.50 | 2.45 | JTG E42 T0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分） | % | ≤ | 12 | - | JTG E42 T0340 |
| 砂当量 | % | ≥ | 65 |  | JTG E42 T0334 |
| 亚甲蓝值 | g/kg | ≤ | 2.5 |  | JTG E42 T0346 |
| 棱角性（流动时间） | s | ≥ | 30 | - | JTG E42 T0345 |
| 注1：坚固性不做强制性要求。 |  |  |  |  |  |

- 6.4.4 水性环氧改性微表处混合料的用料级配应符合表7和表8的规定。

表7 水性环氧改性微表处集料级配要求

| 级配类型 | 通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| MS-Ⅱ | 100 | 90~100 | 65~90 | 45~70 | 30~50 | 18~30 | 10~21 | 5~15 |
| MS-Ⅲ | 100 | 70~90 | 45~70 | 28~50 | 19~34 | 12~25 | 7~18 | 5~15 |

表8 水性环氧改性微表处混合料级配稳定性要求

| 筛孔尺寸（mm） | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许波动范围（%） | - | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±4 | ±3 | ±2 |

- 6.5 填料

- 6.6.1 水性环氧改性微表处的集料中可以掺加矿粉、水泥、石灰等填料。

- 6.6.2 矿粉应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料加工，使用过程中宜保持干燥、疏松，无结团，技术指标应符合JTG F40中的相关要求。

- 6.6.3 石灰宜为消石灰，技术指标应符合JTG/T F20中的规定。

- 6.6.4 水泥宜为普通硅酸盐水泥，技术指标应符合GB 175-2023 通用硅酸盐水泥中的规定。

- 6.6.5 填料的掺加量必须通过混合料设计实验确定。

- 6.6 外加剂

- 6.7.1 可在水性环氧改性微表处混合料中加入外加剂来调节其可拌和时间、破乳速度以及开放交通时间等。

- 6.7.2 外加剂的种类可选择无机盐类、有机类等，如聚丙烯纤维、玻璃纤维以及矿物纤维等材料。

- 6.7.3 外加剂的种类和用量应通过相关实验确定，外加剂不应对混合料路用性能产生不利影响。

- 6.7.4 外加剂在使用前应经过试验的严格验证，未经验证的外加剂不得在施工中使用。

- 6.7 水

6.8.1 水性环氧改性微表处混合料的用水不得含有有害的可溶性盐类、能引起化学反应的物质和其它污染物，不得使用工业废水、生活废水以及被污染的水，一般采用可饮用水。

- 7 配合比设计

- 7.1 一般规定

7.1.1 水性环氧改性微表处混合料的配合比设计应综合考虑公路等级、原路面技术状况、气候条件和使用要求等因素，选择适当的矿料级配和油石比。

7.1.2  MS-Ⅱ型铺筑厚度宜为5mm~7mm，适用于二级及以下等级公路罩面；MS-Ⅲ型铺筑厚度宜为8mm~12mm，适用于各等级公路的罩面和车辙填补。

7.1.3 水性环氧改性微表处混合料配合比应通过完整的配合比试验确定，并有完整的试验记录。

- 7.2 材料用量

7.2.1 单层水性环氧改性微表处的材料用量可参照表9。

表9 单层水性环氧改性微表处的材料用量

| 项目 | 单位 | MS-Ⅱ | MS-Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 摊铺养生后的厚度 | mm | 4~6 | 8~10 |
| 摊铺量 | kg/m2 | 6.0~15.0 | 10.0~22.0 |
| 油石比（沥青占集料质量的百分比） | % | 6.5~9.0 | 6.0~8.5 |
| 水泥、消石灰用量（占集料质量百分比） | % | 0~3 |  |
| 水用量（占干集料质量百分比） | % | 根据混合料的稠度确定 |  |
| 注1：按设计文件确定的厚度施工，验收时执行厚度极值-10%~+20%的规定； 注2：微表处填充车辙可根据实际施工方案确定养生后的厚度，车辙填充后要有3~5mm的拱度； 注3：油石比宜视原路面贫油或富油情况增减。 |  |  |  |

- 7.3 水性环氧改性微表处混合料的技术要求

7.3.1 水性环氧改性微表处混合料的技术指标要求应满足表10的要求。

表10 水性环氧改性微表处混合料的技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可拌和时间（25℃） |  | s | ＞120 | JTG E20 T0757 |
| 破乳时间 |  | min | ≤45 | JTG E20 T0753 |
| 黏聚力试验 | 30min（初凝时间） | N·m | ≥1.2 | JTG E20 T0754 |
|  | 300min（开放交通时间） |  | ≥2.0 |  |
| 负荷车轮黏附砂量试验 | 黏附砂量 | g/m2 | ＜300 | JTG E20 T0755 |
|  | 轮迹宽度变形率 | % | ＜4 | JTG E20 T0756 |
| 湿轮磨耗试验的磨耗值 | 浸水1h | g/m2 | ＜260 | JTG E20 T0752 |
|  | 浸水6d |  | ＜350 |  |
| 配伍性等级 |  | 级 | ≥2 | JTG E20 T0758 |
| 注1：可拌和时间和破乳时间检验时应采用实际使用的石料进行试验。 注2：车辙变形试验的宽度变形率适用于填充车辙的微表处混合料。 注3：粘聚力试验和配伍性等级作为参考指标。 注4：可拌和时间应考虑施工中可能遇到的最高温度，粘聚力试验和破乳时间应考虑施工中可能遇到的最低温度。 |  |  |  |  |

- 7.4 配合比设计

7.4.1 根据用途和公路等级按照表7确定级配类型，计算各种矿料的比例，初选3个级配，所选合成级配应在要求的级配范围内。

7.4.2 对原材料的相关技术指标进行检验，确保原材料符合要求。

7.4.3 根据经验初选水性环氧改性乳化沥青、填料、水和外加剂的用量，进行拌和试验和黏聚力试验。可拌和时间试验应考虑施工所在地的年最高日平均温度，黏聚力试验应考虑施工所在地的年最低日平均温度。

7.4.4 按照黏聚力的试验结果和拌和的稀浆混合料外观状态，初选合适的配合比，并按照表10的要求检验混合料的可拌和时间。如不符合要求，重复7.4.3的步骤。

7.4.5 根据确定的初选配合比，变化初选配合比的油石比（以0.5%为间隔，取4个不同的油石比），对其进行湿轮磨耗试验和负荷车轮黏附砂量试验，并根据试验结果，将湿轮磨耗值及粘附砂量绘制成图1所示的关系曲线。以1h湿轮磨耗值接近表10中要求的油石比作为最小油石比Pbmin，黏附砂量接近表10中要求的油石比为最大油石比Pbmax，得出油石比的可选择范围Pbmin~Pbmax，选择适宜的油石比。（用于车辙填充的增加检验负荷车轮试验的宽度变化率指标，不符要求时应调整油石比重新试验，直至符合要求为止。）

7.4.6 最后根据以往经验及配合比设计试验结果，在充分考虑原路面状况、气候及交通因素等的基础上综合确定水性环氧改性微表处的配合比。

7.4.7 最终确定的混合料配合比应符合表10给出的技术要求，如不符合要求，应调整各材料的配比重新进行试验，直至符合要求为止。

图1 油石比用量曲线图

7.4.8 水性环氧改性微表处的混合料配合比设计可按图2步骤进行。

图2 水性环氧改性微表处配合比设计流程图

- 8 施工步骤及工艺

- 8.1 一般规定

水性环氧改性微表处施工应满足下列气候条件要求：

1. 施工和养生期内的气温不应低于10℃；

2. 不得在雨天施工。若施工过程中或施工后混合料尚未成型时遇雨，应在雨后将无法正常成型的混合料铲除；

3. 禁止在过湿或有积水的路面上进行施工；

4. 现场气温过高导致缓凝困难时，应采取缓凝措施。

- 8.2 水性环氧改性微表处施工工艺

8.2.1 水性环氧改性微表处施工前，应对下列路面病害进行预处理：

1. 对原路面的龟裂病害应进行挖补处治；

2. 裂缝宽度超过3mm的横向裂缝和纵向裂缝应进行灌缝处理；

3. 深度大于10mm的车辙(微表处罩面施工）应进行预填充；

4. 拥包、推移病害应进行冷铣刨处理；

5. 路面坑槽、唧浆病害应进行填补、挖补处理。

8.2.2 水性环氧改性微表处正式施工前，应选择合适路段进行摊铺试验，试验段长度不小于200m。

1. 通过试验段检验沥青用量，油石比波动范围应满足设计油石比的±0.2%；

2. 矿料级配不超过表7的级配范围和表8中的允许波动范围，超出范围的应重新进行混合料配合比设计；

3. 通过试验段的摊铺，确定施工工艺，主要包括机械设备运行参数、施工设备组合以及施工工艺要求等。

8.2.3 施工准备

1. 实施交通管制：

在进行施工前，施工单位要在公路管理部门及交警部门完成相应的施工手续办理，对交通管制方案、封闭形式及时间都要进行确定。

2. 原路面病害处治及清扫

必须对原路面病害进行处理，确保原有路面表面平整、清洁, 彻底清除原路面的泥土、杂物等。

3. 材料准备

为保证实际所用的材料及材料的配合比与设计相符，在施工前必须进行材料质量检验和设计复核。

4. 机械设备

1）清扫设备

施工前应使路面表面保持清洁，须配备足够的清扫设备，并对这些设备进行检查，确保设备保持良好的工作状态。

2）摊铺机

施工前应对摊铺机的计量控制系统进行严格的计量标定，标定合格后方可投入使用。

3）压路机

用于填充车撤的混合料需进行碾压，应配备6t-10t的轮胎压路机。

4）其它设备

对用于水性环氧改性微表处施工的其他机械设备均应进行检查，以保证工程的施工质量。

表11 施工设备名录及要求

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铣刨机 | 台 | 1 | 铣刨鼓宽度宜为2.0m，不得小于1.0m |
| 清扫机 | 台 | 满足工程需要 | —— |
| 森林灭火器 | 台 | 满足工程需要 | —— |
| 稀浆封层车 | 台 | 2 | 动力系统功率100KW以上，集料仓容量10m3以上，乳化沥青罐容量4m3以上，水罐容量4m3以上，配有外加剂罐, 需满足水性环氧乳化沥青施工要求。 |
| 摊铺箱 | 个 | 1 | 具有2.5m~4.5m的伸缩功能 |
| V型摊铺槽 | 台 | 需要时 | —— |
| 配料机 | 台 | 1 | 具备储料、筛分和计量配料功能 |
| 装载机 | 台 | 1 | 30型以上 |
| 工程车 | 台 | 1 | —— |
| 轮胎压路机 | 台 | 1 | 6t-10t |
| 注：表中施工设备为一个作业面的要求。 |  |  |  |

5. 进行导线施画

1）罩面施工放样：根据罩面施工全宽，调整摊铺箱宽度，确定施工条数。从路缘开始放样，一般第一车均从左边开始，划出走向控制线。

2) 车辙填充放样：按照填充宽度，划出相应的走向控制线；双层填充宜使用一个走向控制线。

6. 洒粘层油

乳化沥青粘层油的喷洒条件为沥青路面发生严重贫油或水泥路面进行封层时。粘层油中的乳化沥青应与水性环氧改性微表处中一致。为了避免己经放好的样线被粘层盖住，应在施工放样前喷洒粘层，并且应在粘层完全凝固后进行封层施工。

8.2.2 车辙填补

1. 车辙处治的宽度应为一个车道内的车辙向两侧各扩大不少于20cm 的范围；

2. 选用摊铺宽度与车辙同宽的V型摊铺槽对车辙凹陷部位及铣刨部位进行填补；

3. 车辙填补60min内禁止车辆和行人通行，60min后根据混合料破乳情况开放交通；

4. 车辙填补完毕后开放交通7d后方可进行微表处施工。

8.2.3 拌和、摊铺

1. 对摊铺宽度进行调整，调整应根据施工路段所需路幅宽度进行，在此过程中，注意纵向接缝数量应尽量少，如果在可能的情况下，宜在车道线的附近布设纵向接缝。

2. 施工前，应对水性环氧改性乳化沥青的固化时间进行测定，确保满足施工时间要求。

3. 水性环氧乳化沥青采用双组分施工，先将水性环氧树脂与乳化沥青拌和，使用时再加入水性固化剂并分散；当现场没有搅拌设备，无法支持现场拌和使用时，应在就近的拌和站等场所加工配置好水性环氧改性乳化沥青，并运送至现场使用。

4. 把满足要求的所用材料装入到摊铺车中。

5. 将施工各料输出，其比例应按照生产配合比与现场矿料的含水量情况进行，输出过程应依次或者同时按配合比进行，再进行拌和。

6. 摊铺槽中的混合料须适量，注满摊铺槽体积的1/2以上时，开动稀浆封层摊铺车前进。

7. 在摊铺时，根据混合料摊铺量与搅拌量来控制摊铺速度，准则为摊铺量基本等于搅拌量，摊铺速度宜为15 m/min ~30m/min。在施工时，摊铺槽中混合料体积应占到摊铺槽容积的1/2~2/3。

8.在摊铺车内,任意一种材料在摊铺中即将用完的情况下，都应将控制所有材料输送的开关立即关闭，保持搅拌器继续工作，直至其中混合料完成搅拌，将搅拌完的混合料继续输出进行摊铺，摊铺完成后，停止摊铺车，将摊铺槽慢慢提起，并移出摊铺车，对摊铺槽进行清洗。注意在施工中废弃物应合理放置，不得随意抛掷。

8.2.4 施工缺陷修复

混合料摊铺后，应及时修补每车起终点、纵横向接缝、桥梁伸缩缝、摊铺厚度不均和纵向刮痕等部位的缺陷。

8.2.5 接缝处理

1. 横向接缝应为平接缝；

2. 纵向接缝宜在标线位置，不得在轮迹带上；

3. 横、纵向接缝处混合料摊铺后，及时用3m直尺检查平整度；接缝处最大间隙不得大于3mm；混合料铺筑完成300min内禁止车辆和行人通行，300min后根据混合料破乳情况开放交通。

8.2.6 其他

1. 若采用双层进行摊铺，或先用混合料完成车辙的填充，后在其上进行加罩处理时，上层摊铺应在其下层摊铺层受行车荷载的作用下至少成型24小时后才可进行摊铺；若采用压路机碾压时，下层成型时间可根据实际情况进行缩短；

2. 实际施工时，考虑到行车荷载具有压密作用，应对摊铺厚度进行调整，将填充的横断面中部的厚度进行加厚，形成3~5mm的隆起；

3. 摊铺车设定进行重新调整的条件为所采用的改性乳化沥青的蒸发残留量与矿料的含水量发生变化，并且应在确认材料配合比与设计配比相符合之后方允许进行施工。

8.2.7 养护

1. 铺筑混合料后300min内需限制交通，禁止通行直至开放交通；300min后，视现场的实际破乳情况确定是否开放交通；

2. 施工时，通常不需要在混合料摊铺后采用压路机对路面进行碾压；在硬路肩或缺少行车荷载作用或出于特殊的需求时，可对己破乳并在初步成型阶段的混合料采用6t-10t的轮胎压路机完成碾压；

3. 应在混合料达到开放交通要求后尽可能快地开放交通。

- 9 施工质量控制和检验验收

- 9.1 一般规定

9.1.1 应建立质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查。

9.1.2 应加强施工过程质量控制，实行动态质量管理。

- 9.2 施工前的质量控制与设备检查

9.2.1 在施工之前，施工方需要准备符合要求的原材料的检测报告、稀浆混合料的设计报告以及摊铺车的标定报告。材料、设备都应满足要求，并保证其准确性。

9.2.2 施工前，应对材料进行质量检查，检查方法为以料源和运输批次相同的同种规格的材料一起进行检查。材料检查内容应满足表12的频率及要求。

表12 施工前的材料质量检查与要求

| 材料 | 检测内容 | 检测频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水性环氧树脂 | 各项技术指标 | 每批1次 | 符合本标准表3要求 |
| 水性环氧改性乳化沥青 | 各项技术指标 | 每批1次 | 符合本标准表4要求 |
|  | 固化时间（添加固化剂后） | 每日1次 | 满足施工时间要求 |
| 材料 | 检测内容 | 检测频率 | 质量要求 |
| 粗集料 | 各项技术指标 | 每批1次 | 符合本标准表5要求 |
| 细集料 | 各项技术指标 | 每批1次 | 符合本标准表6要求 |
| 填料 | 各项技术指标 | 每批1次 | 符合本标准6.5条要求 |

9.2.3 施工前，应对摊铺机的性能、标定等方面都进行检测；除此之外，辅助施工车辆在与摊铺机配套情况、性能等方面也要进行检查。

9.2.4 摊铺机的设定在施工过程中应注意其调整，必须进行调整的情况为乳化沥青的蒸发残留量或者矿料含水量变化，调整后材料的配合比在确定满足要求后方允许施工。

- 9.3 施工过程中的质量控制

9.3.1施工过程中材料的检查项目和检验频率应符合表13的规定。

表13 施工过程中材料的质量控制标准

| 材料 | 检查项目 | 检查频度 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水性环氧树脂 | 固含量 | 随时 | 符合本标准表3要求 |
| 水性环氧改性乳化沥青 | 蒸发残留物的固含量 | 随时 | 符合本标准表4要求 |
|  | 固化时间（添加固化剂后） | 每日1次 | 满足施工时间要求 |
|  | 本标准表4中的其他指标 | 每批1次 | 符合本标准表4要求 |
| 矿料 | 砂当量 | 每日1次 | 符合本标准表6要求 |
|  | 含水率 | 随时 | 实测 |
|  | 级配 | 每日1次 | 符合设计要求 |
| 混合料 | 可拌和时间 | 每批1次 | 符合本标准表10要求 |
|  | 破乳时间 | 每批1次 |  |

9.3.2 施工过程中混合料检查项目和检验频率应符合表14的规定。

9.3.3 混合料破乳过早的控制

现场如果发生混合料破乳时间过短的现象，应采取适当措施进行控制：

1. 掺加适量的缓凝剂，例如无机盐、乳化剂水溶液等。在掺加过程中，适量是指以实验室试验测定为准，而不能照搬其它工程所谓“经验”。

2. 调整填料用量。

3. 预湿水。由于摊铺时路面温度不应过高，可对路面进行预湿水处理以达到降温的目的，一般封层机都可完成此功能。

4. 夏天施工时，考虑到温度对施工的影响，尽量选取温度较低的时段进行施工，避免高温暴晒。

5. 更换乳化沥青，或进行调整，在掺加添加剂时都必须经过室内验证添加剂与混合料的配伍性，方可使用。

表14 施工过程中混合料的质量控制标准

| 项目 | 要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稠度 | 适中 | 1次/100m | 经验法 |
| 油石比 | 施工配合比的油石比±0.2% | 1次/日 | 三控检验法 |
| 矿料级配 | 满足施工配合比的矿料要求 | 1次/日 | 摊铺过程中从矿料输送带末端接出集料进行筛分 |

续上表

| 项目 | 要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整、均匀、无离析、无划痕 | 全线连续 | 目测 |
| 摊铺厚度 | -10% | 5个断面/km | 钢尺测量或其他手段，每幅中间及两侧各1点，取平均值作为检测结果 |
| 1h湿轮磨耗试验 | ≤540g/m2 | 1次/7个工作日或1次/50000m2 | 湿轮磨耗试验（JTG E20 T0752） |
| 6d湿轮磨耗试验 | ≤800g/m2 |  |  |
| 1）稠度检验的经验法： （1）用直径为10mm左右的棍子在新铺层上划痕，倘若划痕马上消失，表征稠度小，应减小用水量；如果划痕的两边产生松散现象，则稠度过大，甚者己经产生破乳情况，应增大用水量；稠度合适的现象为划痕不会马上被覆盖，会维持3到5秒时间再消失，而周围也无松散现象； （2）采用表面反光性来判断，对于新铺层在光照射下如果反光现象严重，则说明混合料稠度小；反之，表面无反光，看起来无光泽、干涩，则说明混合料稠度大;稠度合适的现象为新铺层发生漫反射。 2）微表处材料油石比检测方法——“三控检验法”： （1）每日对摊铺车完成标准检查，包括料门开度、泵设定，各料用量，并计算其油石比； （2）为了确保油石比满足要求，在摊铺过程中还应对摊铺路段进行取样检测，检测方法采用了混合料抽提试验； （3）统计施工一次所采用的各料实际用量，以50000m2作为一次施工，并计算实际油石比。 施工时，以（1）为准，（2）、（3）作为校核。 |  |  |  |

9.3.4 摊铺厚度的控制

通常情况下，摊铺厚度取值为最大粒径的0.95~1.25倍左右。在施工时，由于摊铺厚度会产生变化，因此需要对其检测和控制。其检测方法游标卡尺检测法，即直接采用游标卡尺对摊铺层进行测量，测量完成后，若未达标，应调整摊铺箱直至满足要求。摊铺厚度的具体要求应满足表15规定。

表15 摊铺厚度的控制

| 项目 | ES-1 | ES-2 | ES-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程通常设计厚度/mm | 4 | 7 | 11 |
| 施工厚度偏差/mm | ±1 | ±2 | ±2 |
| 检查频率 | 每公里测5个断面，每个断面分别在路中央和两侧测3个点 |  |  |

9.3.5 开放交通的质量控制

对于施工完成后的开放交通时间，目前并没有准确的方法来进行确定，现在主要采用的方法包括粘聚力试验和经验法。对于经验法其实就是“鞋迹试验”，其测试步骤为一人单脚站立于封层顶部，保持2秒，若没有集料被带出或者粘附在鞋上，则认为可以开放交通。这种方法在施工中被广泛使用。对于一些必须提前开放交通的路段，一般会采用撒砂进行保护，这层薄砂会对路面形成一定的保护层。除此之外，急刹车、急转弯对微表处的破坏性很大，在提前开放交通时应对此进行禁止。

- 9.4 交工验收质量标准

9.4.1 在微表处完工后1到2个月时间内进行竣工验收。验收时，以1~3km作为单位评价路段进行验收评价。检查项目、质量要求、检验频率及方法应符合表17的规定。

表17 微表处交工验收质量标准

| 项目 |  | 质量要求 | 检验频率 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观质量 | 外观 | 表面平整密实、均匀无松散，无花白料，无轮迹，无划痕 | 全线连续 | 目测 |
|  | 横向接缝 | 对接、平顺 | 每条 | 目测 |
|  | 纵向接缝 | 宽度<80mm； 不平整<6mm | 全线连续 | 目测、尺量 |
|  | 边线 | 任意30m长度范围内的水平波动不得超过±50mm | 全线连续 | 目测、尺量 |
| 抗滑性能 | 摆值BPN | 高速公路、一级公路≥45 | 5个点/km | T 0964 |
|  | 横向力系数 | 高速公路、一级公路≥54 | 全线连续 | T 0965 |
|  | 构造深度TD（mm） | 高速公路、一级公路≥0.6 | 5个点/km | T 0961 |
| 渗水系数 |  | ≤10ml/min | 3个点/km | T 0971 |
| 厚度 |  | 设计值的-10% | 3个点/km | 钻孔或其他有效方法 |