ICS 13.020.10

CCS Z 01

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—2024

矿渣微粉制造行业 清洁生产评价指标体系

Assessment indicator system of cleaner production for ground granulated blast furnace slag industry

（征求意见稿）

2024 - 03 - XX发布

2024 - 04 - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标体系	1

5  评价方法	6

6  指标核算与数据来源	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省环境科学研究院、西安建筑科技大学粉体工程研究所、韩城市环境监测站。

本文件起草人：闫宇飞、汪雁、杜旭升、吉伟、冯园、徐晶、许哲、苏琦、魏红、张振东、王雅洁、贾琳、张宇翔、李笑咪、黄艳、张飞霞。

本文件首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅解释。

联系信息如下：

单位：陕西省环境科学研究院

电话：029-85365519

地址：陕西省西安市碑林区长安北路49号

邮编：710061

矿渣微粉制造行业  清洁生产评价指标体系

- 范围

本指标体系规定了矿渣微粉制造行业企业清洁生产的术语和定义、评价指标、指标体系、评价方法、指标核算与数据来源。

本文件适用于矿渣微粉制造行业清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 203 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 17167 用能单位能源计量配备和管理通则

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 23331  能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24789 用水单位水计量配备和管理通则

GB/T 28293 钢铁渣粉

GB/T 43329 清洁生产评价指标体系编制通则

HJ 397 固定源废气监测技术规范

HJ 1321 重点行业移动源监管与核查技术指南

- 术语和定义

GB/T 43329 所确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

矿渣微粉 ground granulated blast furnace slag

以符合 GB/T 203 标准规定的粒化高炉矿渣为主要原料，经干燥、粉磨达到一定细度且满足相应活性要求的粉体材料。

3.2

限定性指标 restrictive indicators

指对清洁生产有重大影响或者法律法规明确规定必须严格执行、在对矿渣微粉企业进行清洁生产水平评定时必须首先满足的先决指标。

- 评价指标

4.1指标选取

4.1.1选取原则

根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性进行指标选取。

4.1.2指标分级

4.1.2.1  指标按照指标体系等级分为一级指标和二级指标。

4.1.2.2  本文件的指标体系由9类一级指标和29项二级指标组成。

4.1.3指标分类

4.1.3.1  根据评价指标的性质，分为定量指标和定性指标。

4.1.3.2  定量指标用于考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。

4.1.3.3  定性指标用于评价企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

4.2指标基准值

清洁生产评价基准值分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级，Ⅰ级代表先进水平，Ⅱ级代表准入水平，Ⅲ级代表一般水平。

4.3指标属性

指标分为限定性指标和非限定指标，限定性指标在表1中使用标*项体现。

4.4指标权重确定方法

采用层次分析法(AHP法)，构造判断矩阵，通过两两比较各指标的相对重要性给出相应的比例标度和各二指标对一级指标的相对重要序列，确定一级和二级指标权重。

- 指标体系

企业清洁生产评价指标体系的评价指标、评价基准值和权重值见表1。

- 矿渣微粉制造行业清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 1 | 生产工艺与装备 | 0.24 | *原料储运形式 | / | 0.07 | 原料运输车辆采用封闭车厢，厂内转运采用封闭皮带、斗提、斜槽，原料储存采用封闭料棚，配备自动喷淋设施 |  | 原料运输车辆采用封闭车厢，厂内转运采用封闭皮带、斗提、斜槽，原料储存采用封闭料棚，配备抑尘设施 |
| 2 |  |  | 单套粉磨系统规模 | 万吨/年 | 0.14 | ≥60 | ≥30 | ≥15 |
| 3 |  |  | 磨机类型 | / | 0.16 | 立磨 |  | 球磨 |
| 4 |  |  | *产品储运形式 | / | 0.06 | 产品储存采用密闭料仓，产品运输采用罐车 |  |  |
| 5 |  |  | 原料钢渣占比 | % | 0.09 | ≥10 | ＜10 |  |
| 6 |  |  | 烘干用热源 | / | 0.24 | 高炉煤气、焦炉煤气、余热 | 生物质燃料 |  |
| 7 |  |  | 节能电机负荷 | % | 0.11 | 100 | ≥60 | ≥20 |
| 8 |  |  | 计量器具配备情况 | / | 0.05 | 水、能源使用实现主要用能设备及耗水设施单独计量 | 能源计量器具配备满足GB 17167要求、用水计量器具配备满足GB/T 24789要求 |  |
| 9 |  |  | 主要噪声源降噪措施采用占比 | % | 0.08 | 100 | ≥90 | ≥75 |
| 10 | 能源消耗 | 0.12 | *单位产品电耗 | 度/吨 | 0.22 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
| 11 |  |  | *单位产品烘干热耗 | 千克标准煤/吨 | 0.31 | ≤15 | ≤30 | ≤40 |
| 12 |  |  | *单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 0.47 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| 13 | 水资源消耗 | 0.06 | 单位产品耗新鲜水量 | 吨/吨 | 0.46 | ≤0.01 |  | ≤0.02 |
| 14 |  |  | *工业废水综合利用率 | % | 0.54 | 100 |  |  |
| 15 | 原/辅料资源消耗 | 0.07 | 原料含水率 | % | 0.5 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| 16 |  |  | 原料硫元素含量 | % | 0.26 | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.9 |
| 17 |  |  | 原料含铁率 | % | 0.24 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |

表1（续）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 18 | 资源综合利用 | 0.08 | 铁回收率 | % | 1 | ≥70 | ≥50 | ≥40 |
| 19 | 污染物产生与排放 | 0.13 | 单位产品颗粒物排放量 | 千克/吨 | 0.74 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 |
| 20 |  |  | 渗出水收集设施设置 | / | 0.26 | 配备专门的渗出水收集水池 | 配备渗出水收集措施 |  |
| 21 | 温室气体排放 | 0.1 | 单位产品碳排放量 | 千克二氧化碳当量/吨 | 1 | 采用非生物质燃料≤120 采用生物质燃料≤30 | 采用非生物质燃料≤140 采用生物质燃料≤35 | 采用非生物质燃料≤160 采用生物质燃料≤40 |
| 22 | 产品特征 | 0.06 | 产品质量 | / | 1 | 满足 GB/T18046要求，原料含有钢渣的满足GB/T28293要求 |  |  |
| 23 | 清洁生产管理 | 0.14 | *环保法律法规执行情况 | / | 0.27 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可管理要求 |  |  |
| 24 |  |  | *产业政策符合性 | / | 0.2 | 符合国家和地方相关产业政策，不采用国家禁止、限制、淘汰类的生产工艺、装备，不生产国家限制、淘汰类的产品 |  |  |
| 25 |  |  | *环境管理机构和人员 | / | 0.2 | 设有环保管理机构，配备至少1名环境保护及相关专业的技术人员 | 配备至少1名环境保护及相关专业的技术人员 |  |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | / | 0.12 | 满足国家相关监测技术规范要求。制定自行监测方案自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，重点监控企业公开自行监测信息 |  |  |
| 27 |  |  | 建立健全环境管理体系及能源管理体系 | / | 0.08 | 按照GB/T 24001和GB/T23331建立并运行环境管理体系和能源管理体系，并取得认证，实施节能改造项目完成率≥90% | 按照GB/T 24001和GB/T23331建立并运行环境管理体系和能源管理体系，并取得认证，实施节能改造项目完成率≥70% | 按照GB/T 24001和GB/T23331建立并运行环境管理体系和能源管理体系。完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，实施节能改造项目完成率≥50% |

表1（续）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 28 | 清洁生产管理 | 0.14 | *清洁生产审核 | / | 0.08 | 制订清洁生产审核工作计划，按期开展清洁生产审核，中、高费方案实施率100% |  | 制订清洁生产审核工作计划，按期开展清洁生产审核，中、高费方案实施率≥80% |
| 29 |  |  | 运输方式和运输监管 | / | 0.05 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》以及生态环境标准《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）建立门禁系统和电子台账，原料运输车辆为国五以上排放标准车辆或新能源车辆 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》以及生态环境标准《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）建立门禁系统和电子台账 |  |
| - 标注*的指标项为限定性指标。 - 如有新发布的相关标准或规定，相关指标从其执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

- 6.1 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数，如公式

（1）所示。

Ygk（xij）=100，xij∈gijk0，  xij∉gijk                                 （1）

式中：

xij——表示第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标；

gk——表示二级指标基准值，其中 g1 为Ⅰ级水平，g2 为Ⅱ级水平，g3 为Ⅲ级水平；

Ygk（xij）——为二级指标 xij 对于级别 gk 的隶属函数。

- 6.2 综合评价指数计算

6.2.1 通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如公式（2）所示。

Ygk=i=1m（ωij=1niωijYgk（xij））                               （2）

式中：

ωi——第i个一级指标的权重；

ωij——第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中i=1mωi=1，j=1niωij=1；

m——一级指标的个数；

ni——第i个一级指标下二级指标的个数；

另外，Yg1等同于YⅠ，Yg2等同于YⅡ，Yg3等同于YⅢ。

6.2.2 企业在实际评价过程中，当某类一级指标项下的二级指标项少于该行业规定的项数时，应对该类一级指标项下各二级指标分权重值进行调整。调整后的二级指标分权重值计算如公式（3）所示

ωij'=ωij×(1j=1nωij''）                                  （3）

式中：

ωij'——调整后的二级指标项分权重值，j=1niωij'=1；

ωij——原二级指标分权重值

ωij''——实际参与考核的该一级指标项下的二级指标分权重值

i——一级指标项数；

j——二级指标项数，j=1，2，…，n。

- 6.3 综合评价指数计算步骤

6.3.1  将企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YⅠ，当综合指数得分YⅠ大于等于85分且非限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分 YⅠ小于85分时或非限定性指标未全部满足Ⅱ级基准值要求，则进入下一步。

6.3.2  将企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅡ，当综合指数得分YⅡ大于等于85分且非限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YⅡ小于85分或非限定性指标未全部满足Ⅲ级基准值要求时，则进入下一步。

6.3.3  将企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分，当综合指数得分YⅢ等于100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YⅢ小于100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

- 6.4 清洁生产水平评定

本文件采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。从产业政策、法律法规、标准规范及节能减排等方面综合考虑设定了10个限定性指标。在限定性指标全部达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级，具体如表2所示：

- 表2 综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级：清洁生产先进（标杆）水平 | 同时满足： （1）YⅠ≥85； （2）限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求； （3）非限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求。 |
| Ⅱ级：清洁生产准入水平 | 同时满足： （1）YⅡ≥85； （2）限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求； （3）非限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求。 |
| Ⅲ级：清洁生产一般水平 | 满足YⅢ=100。 |

- 指标核算与数据来源

7.1指标核算

7.1.1 原料钢渣占比

原料中钢渣占原料总重量之比，按公式（4）计算

η=QsQs+Qw×100%                               （4）

式中：η——表示原料中钢渣占比，%；

Qs——表示一定时间内，原料中钢渣的重量，t；

Qw——表示同一计量时间内，原料中水渣的重量，t。

7.1.2 节能电机负荷

高效节能电机负荷占总装机负荷之比，按公式（5）计算

ηp=PeP×100%                                  （5）

式中：ηp——表示能效等级为1、2级的高效节能电机装机负荷占比，%；

Pe——表示节能高效电机负荷，t；

P——表示企业总电机装机负荷，t。

7.1.3 主要噪声源降噪措施采用占比

采用降噪措施的泵、风机、磨机等噪声源数量占总噪声源数量之比，按公式（6）计算

ηn=NsN×100%                                 （6）

式中：ηn——表示噪声源降噪措施采用占比，%；

Ns——表示采用降噪措施的泵、风机、磨机等主要噪声源数量，个；

N——表示企业泵、风机、磨机等主要噪声源数量，个。

7.1.4 单位产品电耗

单位产品耗电量，按公式（7）计算

De=qpPi                                    （7）

式中：De——表示单位产品电力消耗，kW·h/t；

qP——表示一定时间内，矿渣粉生产过程总耗电量，kW·h；

Pi——表示同一计量时间内，企业矿渣微粉总产量，t。

7.1.5 单位产品烘干热耗

单位产品烘干热耗，按公式（8）计算

ei=PfQfQBPi                                    （8）

式中：ei——单位产品综合燃料消耗，kgce/t；

Pf——表示一定时间内，烘干用燃料消耗，计量单位根据燃料种类确定；

Qf ——燃料的低位发热量，kJ/燃料计量单位；

QB——每千克标准煤发热量，见GB/T 2589，kJ/kgce。

7.1.6 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗，按公式（9）计算

Ei=ei+kDe                                   （9）

式中：Ei——表示单位产品综合能源消耗，kgce/t；

k——电力(当量值)折标准煤系数，见GB/T 2589，kgce/ (kW·h)。

7.1.7 单位产品耗新鲜水量

单位产品耗新鲜水量，按公式（10）计算。

Vi=VQi×100%                                                 （10）

式中：Vi——表示吨矿渣微粉耗新鲜水量，t/t；

V——表示一定时间内，企业矿渣微粉生产过程中新鲜水量，t；

Qi——表示同一计量时间内，企业矿渣微粉产量，t。

7.1.8 工业废水综合利用率

工业废水综合利用率，按公式（11）计算。

η水=W回W回+W外×100%                                                 （11）

式中：η水——表示污水综合回用率，%；

W回——表示一定时间内，污水回用量，包括工业回用和绿化回用水量，m3；

W外——表示同一计量时间内，外排污水量，m3。

7.1.9 原料含水率

原料含水率，按公式（12）计算

ηw=WQi×100%                                （12）

式中：ηw——表示原料含水率，%；

W——表示原料矿渣中含水量，t。

7.1.10 原料硫元素含量

原料硫元素含量，按公式（13）计算

ηs=SQi×100%                                 （13）

式中：ηs——表示硫元素在原料中含量的比例，%；

S——表示在一定时间内，原料矿渣中的硫元素含量，t。

7.1.11 原料含铁率

原料中铁元素含量，按公式（14）计算

ηi=IQi×100%                                 （14）

式中：ηi——表示铁元素原在料中含量的比例，%；

I——表示在一定时间内，原料中铁元素含量，t。

7.1.12 铁回收率

铁回收率，按公式（15）计算

Ri=MiI×100%                                  （15）

式中：Mi——表示铁元素回收利用量占原料中总铁含量的比例，%；

Mi——表示回收利用铁量，t。

7.1.13 单位产品颗粒物排放量

单位产品颗粒物排放量，按公式（16）计算

Ki=KQi                                         （16）

式中：Ki——表示生产单位矿渣微粉的颗粒物排放量，kg/t；

K——表示一定时间内，企业颗粒物排放量，kg。

7.1.14 单位产品碳排放量

单位产品碳排放量，按公式（17）计算。

e碳=E碳Pi                                        （17）

式中：e碳——表示单位产品碳排放量，tCO2e/t；

E碳——表示一定时间内碳排放量，根据能源种类，依据《省级温室气体清单编制指南》《2006年 IPCC国家温室气体清单指南》中给出的系数进行计算，tCO2e。

7.2数据来源

7.2.1 统计

企业的原材料及能源使用量、产品产量、污染物排放量及相关技术经济指标等，以企业统计报表为准。

7.2.2 实测

如果统计数据缺失，相关指标可通过现场实测获得。

7.2.2 监测

单位产品颗粒物排放量指标中，颗粒物排放指标采样和监测按照GB/T 16157或HJ 397执行。

_______________