ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/  FORMTEXT XXXXX—2025

旧水泥混凝土路面集中破碎再生施工技术规范

Technical specification for centralized crushing and regeneration construction of cement concrete pavement on highways

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

- 2025- XX - XX发布

2025- XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

- 目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  集中破碎	2

6  原材料	4

7  再生集料水泥混凝土	6

8  水泥稳定再生集料混合料	7

9  粒料类基层和垫层	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省交通运输厅提出。

本文件由陕西省交通运输标准化委员会归口。

本文件起草单位：陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心、西安公路研究院有限公司、陕西交控绿科环保有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

本文件由西安公路研究院有限公司负责解释。

联系信息如下：

单位：西安公路研究院有限公司

电话：029-87898931

地址：陕西省西安市高新六路60号

邮编：710065

水泥混凝土路面集中破碎再生施工技术规范

1  范围

本文件规定了公路水泥混凝土路面集中破碎再生的集中破碎再生、材料、配合比设计、施工及质量控制的要求。

本文件适用于各等级公路新建和改（扩）建工程的水泥稳定碎石基层（底基层）、级配碎石基层（底基层）、轻交通等级公路的水泥混凝土路面以及混凝土构件预制。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 8076  混凝土外加剂

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 14685  建设用卵石、碎石

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18736  高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

JTG 3432  公路工程集料试验规程

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准

JTG/T F20  公路路面基层施工技术细则

JTG/T F30  公路水泥混凝土路面施工技术细则

JTG/T F31  公路水泥混凝土路面再生利用技术细则

JTG/T 3310  公路工程混凝土结构耐久性设计规范

JTG H30  公路养护安全作业规程

JGJ 52  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 55  普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63  混凝土用水标准

JG/T 566  混凝土和砂浆用天然沸石粉

CJJ 134  建筑垃圾处理技术规范

3  术语和定义

3.1

集中破碎再生 concentrated crushing and regeneration

采用机械设备将水泥混凝土路面板挖除、回收，破碎成不小于50 cm的块状后再就近转运至加工点，经采用专业设备破碎、分级筛分处理后，形成循环再生集料（简称“再生集料”）的利用技术。

3.2

再生集料 recycled aggregate

通过对水泥混凝土路面板加工处理获得的混凝土和砂浆集料。根据集料颗粒粒径大小分为再生粗集料和再生细集料。经除土处理、筛分，粒径大于4.75 mm的颗粒称为再生粗集料，小于4.75 mm的颗粒称为再生细集料。

3.3

再生集料水泥混凝土 recycled aggregate cement concrete

掺配再生集料比例不低于20%的水泥混凝土，简称RAC。

3.4

再生集料混凝土预制构件 recycled aggregate concrete prefabricated component

由工厂预制，然后运到施工现场铺设或安装的，掺用再生集料的混凝土产品。

4  基本规定

4.1  不得使用出现碱活性反应的混凝土面板为原料破碎生产的再生粗集料。

4.2  再生集料用于公路新建、改扩建及养护工程的水泥稳定碎石基层（底基层）、再生集料基层（底基层）C40及以下强度等级水泥混凝土以及非承重构件的预制。

4.3　再生粗集料经配合比验证后可用于再生水泥混凝土面层，其技术指标应满足JTG/T F30要求

4.4  中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可使用再生粗集料，再生粗集料可单独或掺配新集料后使用，应通过配合比试验验证，确定混凝土性能满足设计要求。再生细集料不宜用于水泥混凝土面层。

4.5  再生集料使用前应对再生集料进行配合比设计、性能试验分析试验，确定再生集料的掺量。

4.6  再生集料混凝土配合比设计应满足混凝土和易性、强度和耐久性的要求。

5  集中破碎

- 5.1  一般规定

5.1.1　挖除原水泥混凝土路面前应按设计要求修复或增设排水设施，挖除后应及时做好基层防排水。

5.1.2　施工现场的交通组织应符合JTG H30有关规定，挖除路段未加铺结构层前不得开放交通。

5.1.3　挖除水泥混凝土路面板后应及时进行后续施工。

5.1.4　集中破碎场地应进行硬化处理，并做好防排水措施。

5.1.5　再生集料的加工、运输等过程中应采取除尘、降噪等措施，生产车间（如有）及周边空气粉尘含量、噪声、废水排放应符合CJJ 134的有关规定。

5.1.6　再生集料应根据设计要求分级筛分、分级堆放。

5.1.7　再生集料使用前，应进行混合料配合比设计和性能试验，确定再生集料的使用比例。

- 5.2  设备要求

5.2.1  挖除原水泥混凝土路面应采用对路面基层强度和结构无影响的设备。

5.2.2  再生集料加工设备分为固定式和移动式，移动式破碎设备宜同时具备振动给料、破碎、筛分、杂物分拣等功能。宜采用移动式破碎设备进行再生集料的破碎加工。

5.2.3  集中破碎机械应具备两级破碎功能，并配备除尘和钢筋剔除装置，钢筋剔除率应大于95%。 初级破碎设备宜采用颚式或反击式破碎机，二次破碎设备宜采用反击、锤式或圆锥破碎机。

5.2.4  固定式筛分设备宜采用振动筛或滚筒筛；移动式筛分机宜根据再生集料产品需求选择两层或三层筛网；筛网孔径选择应符合GB/T 15684或GB/T 14685中的试验用筛规定。

5.2.5  再生集料筛分设备应配备除尘装置。

5.2.6  再生粗集料的出料口，应设置鼓风机。

- 5.3  破碎工艺

5.3.1  采用机械破碎方式，将原水泥混凝土路面板挖除并破碎成粒径不小于50 cm的块状，其大小应满足破碎机要求，并运往就近加工场进行再加工处理。

5.3.2  将破碎混凝土块在加工场进行二次破碎、剔除钢筋、去除杂物、筛分处理等。

5.3.3  再生集料破碎工艺流程见图1。

0~4.75mm

再生集料

挖除后的水泥混凝土路面板

不满足要求的超粒径颗粒

预筛分

初级破碎

去除钢筋、杂物等

筛分

二次破碎

筛分

4.75~9.5mm

再生集料

9.5~19mm

再生集料

19~31.5mm

再生集料

图1  再生集料破碎工艺流程图

5.3.4  预处理包括拣选、大块物料简单破碎、预筛分除土等工序，应符合下列规定：

a）应通过拣选去除建筑垃圾中的塑料、泡沫、木块、金属、渣土等大块杂质；

b）对超大块的混凝土构件宜采用机械进行预破碎、分离。

5.3.5  预处理后，应在两级破碎之前或同步进行分选，去除钢筋、杂物等。

5.3.6  再生粗集料筛分、分级后，可采用搅拌机干搅拌去除部分集料表面粘附的硬化水泥砂浆及突出的棱角，改善再生集料的品质。

5.3.7　再生集料的最大公称粒径应不大于其原水泥混凝土粗集料的最大公称粒径，宜比其小一个粒级。

5.3.8　再生集料加工应配备高效抑尘、集尘和收尘设施，并应符合下列规定：

a）原水泥混凝土路面板卸料、上料点应设置局部抑尘措施，宜采用喷雾方式除尘；

b）对破碎环节应设置定向集尘、收尘设施。在破碎机进出料口和筛分机械上应安装粉尘收集设施，在破碎机下料口宜增加喷雾设备降尘；

c）物料落地处应设置有效抑尘措施；

d）处置厂车间内应加强排风，应设置集中除尘设施，宜采用布袋式除尘与静电除尘相组合方式。

5.3.9　破碎处理应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定，扬尘控制应符合H/T 393的规定，噪声污染防治应符合GB 12348的有关规定。

6  原材料

- 6.1  再生集料技术要求

6.1.1  混凝土用再生粗骨料按性能要求分为I类、II类、III类，相关性能应符合表1的规定。

表1  混凝土用再生粗集料质量要求

| 项目 | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 压碎值（%）≤ | 21.0 | 30.0 | 43.0 | JTG 3432 T0316 |
| 坚固性（按质量损失计，%）≤ | 5.0 | 10.0 | 15.0 | JTG 3432 T0314 |
| 微粉含量（%）≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | JTG 3432 T0310 |
| 泥块含量（%）≤ | 0.5 | 0.7 | 1.0 | JTG 3432 T0310 |
| 吸水率（%）≤ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | JTG 3432 T0307 |
| 针片状颗粒含量（%）≤ | 10.0 |  |  | JTG 3432 T0311 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计，%）≤ | 2.0 |  |  | GB/T 14685 |
| 氯化物含量（以氯离子质量计，%）≤ | 0.06 |  |  | GB/T 14685 |
| 杂物含量（%）≤ | 1.0 |  |  | GB/T 25177 |
| 有机物含量 | 合格 |  |  | GB/T 14685 |
| 洛杉矶磨耗损失（%）≤ | 35 | 40 | 45 | JTG 3432 T0317 |
| 表观密度（kg/m3）≥ | 2450 | 2350 | 2250 | JTG 3432 T0308 |
| 空隙率（%）≤ | 47 | 50 | 53 | JTG 3432 T0309 |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，由混凝土用再生粗集料制备的试件无裂缝、酥裂或胶体外溢等现象，膨胀率应小于0.10%。 |  |  | GB/T 14685 |
| 注：硫化物及硫酸盐含量、氯化物含量、洛杉矶磨耗损失在再生粗集料使用前应至少检验一次。 |  |  |  |  |

6.1.2  Ⅰ级再生粗集料可用于配制C40及以下强度等级的混凝土；Ⅱ级再生粗集料宜用于配制C25及以下强度等级的混凝土。

6.1.3  有抗冰冻、抗盐冻要求时，再生粗集料不应低于Ⅱ级。

6.1.4  再生粗集料的最大粒径应不大于31.5 mm。

6.1.5  再生集料中的塑料、木屑、金属、玻璃等杂物含量不得超过1.0%（按质量计）。

6.1.6  再生粗集料的表观密度、吸水率不符合要求时宜通过化学强化（化学溶液浸泡），压碎值、针片状颗粒含量不符合要求时宜通过物理强化（机械整形），强化处理应符合国家有关安全和环保的规定。

表2  混凝土用再生细集料质量要求

| 项目 |  | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 微粉含量（按质量计，%）≤ | MB值≤1.4 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | GB/T 25176 |
|  | MB值＞1.4 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | GB/T 25176 |
| 泥块含量（按质量计，%）≤ |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | GB/T 14684 |
| 坚固性(饱和硫酸钠溶液中质量损失，%)≤ |  | 8.0 | 10.0 | 12.0 | GB/T 14684 |
| 压碎值（单级最大压碎值）（%）≤ |  | 20 | 25 | 30 | GB/T 14684 |
| 饱和面干吸水率（%）≤ |  | 6.0 | 10.0 | 13.0 | GB/T 14684 |
| 再生胶砂需水量比≤ |  | 1.35 | 1.55 | 1.80 | GB/T 25176 |
| 再生胶砂强度比≥ |  | 0.80 | 0.70 | 0.60 | GB/T 25176 |
| 表观密度/（kg/m3）≥ |  | 2450 | 2350 | 2250 | GB/T 14684 |
| 堆积密度/（kg/m3）≥ |  | 1350 | 1300 | 1200 | GB/T 14684 |
| 空隙率/%≤ |  | 46 | 48 | 52 | GB/T 14684 |
| 云母含量（按质量计，%）≤ |  | 2.0 |  |  | GB/T 14684 |
| 轻物质含量（按质量计，%）≤ |  | 0.5 | l.0 | 1.5 | GB/T 14684 |
| 有机物含量（比色法） |  | 合格 |  |  | GB/T 14684 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计，%）≤ |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | GB/T 14684 |
| 氯化物含量（以氯离子质量计，%）≤ |  | 0.06 |  |  | GB/T 14684 |

道路基层和垫层用再生集料按性能要求分为I类和Ⅱ类，相关性能应符合表3和表4的规定。

表3  基层和垫层用再生粗集料技术要求

| 项目 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 压碎值（%）≤ | 30 | 35 | JTG 3432 T0316 |
| 微粉含量（%）≤ | 1.5 | 2.0 | GB/T 25177 |
| 针片状颗粒含量（%）≤ | 15.0 | 20.0 | JTG 3432 T0311 |
| 杂物含量（%）≤ | 0.5 | 1.0 |  |

表4  基层和垫层用再生细集料技术要求

| 项目 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 表观密度（kg/m3）≥ | 2400 | 2200 | GB/T 14684 |
| 堆积密度（kg/m3）≥ | 1200 |  | GB/T 14684 |
| 微粉含量（%）≤ | 15 | 20 | GB/T 25176 |
| 泥块含量（%）≤ | 2.0 | 3.0 | GB/T 14684 |
| 坚固性(饱和硫酸钠溶液中质量损失，%)≤ | 15 |  | GB/T 14684 |
| 轻物质含量（按质量计，%）≤ | 2.0 |  | GB/T 14684 |
| 云母含量（按质量计，%）≤ | 2.0 |  | GB/T 14684 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |  | GB/T 14684 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计，%）≤ | 0.25 |  | GB/T 14684 |

- 6.2  再生集料质量检验

6.2.1　再生集料取样、检验方法等应按JTG 3432、GB/T 14685执行。

6.2.2　再生集料检验应符合下列规定：

a）制备混凝土用再生粗集料，应对其颗粒级配、压碎指标、微粉含量、泥块含量、吸水率及表观密度等进行检验；

b）同一类别、同一规格、同一批次的再生集料，每400 m3或600 t应作为一个检验批，不足400 m3或600 t的应按一批计。

- 6.3  再生集料储存

6.3.1　再生集料应按类别、规格分类储存，并应设置醒目的分类存放标志。

6.3.2　再生集料的堆放场地地面应进行硬化处理，堆放场地布置应与筛分环节相协调，堆场大小应与设计储存量相匹配，并具有完善的排水系统。

6.3.3　再生集料堆放高度不宜超过5 m。

6.3.4　再生细集料应封闭储存。

- 6.4  其他材料技术要求

6.4.1  水泥应符合GB 175的规定，宜选用42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

6.4.2  天然粗集料应符合GB/T 14685的规定，天然细集料应符合GB/T 14684的规定。

6.4.3  矿物掺合料应分别符合国家现行标准GB/T 1596、GB/T 18046、GB/T 18736和JG/T 566的规定。

6.4.4  选用的减水剂、缓凝剂等外加剂应满足GB 8076和GB 50119的规定。

6.4.5  拌和用水及养护用水应符合JGJ 63的规定。

7  再生集料水泥混凝土

- 7.1  一般规定

- 7.1.1  再生集料水泥混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别符合GB/T 50080、GB/T 50081和GB/T50082的规定，质量控制应符合GB 50164的规定。

- 7.1.2  再生集料水泥混凝土主要用于预制路缘石、水沟盖板、排水沟、护坡等非承重水泥混凝土构件。

7.1.3  再生集料水泥混凝土中，砂宜选用中、粗天然砂或再生细集料，粗集料宜选用4.75 mm~26.5 mm再生粗集料。

7.1.4  再生集料混凝土的强度等级不应低于C15，不宜高于C40。

7.1.5  再生集料不应用于配制预应力混凝土。

- 7.1.6  中、轻交通荷载等级道路面层可使用强度等级为C30~C40的再生集料混凝土，再生集料混凝土不宜用于特重、重交通荷载等级道路面层。

- 7.1.7  再生集料混凝土路面面层应使用质量符合表1规定的I类、Ⅱ类再生粗集料，不宜使用再生细集料。

- 7.1.8  中、轻交通荷载道路面层再生集料混凝土28d 龄期的弯拉强度不应小于4.5 MPa。

- 7.2  配合比设计

7.2.1  再生集料水泥混凝土按抗压强度进行设计，应符合JTJ 55的规定。

- 7.2.2  配合比设计参数和设计目标应符合工程要求。

- 7.2.3  再生集料掺配比例应根据水泥混凝土强度等级，通过试验或根据经验确定。当无试验资料时，再生集料取代率应符合下列规定：

- a）Ⅰ类再生粗集料取代率可不受限制；

- b）Ⅱ类、Ⅲ类再生粗集料取代率和Ⅰ类再生细集料取代率不应大于50%，Ⅱ类、Ⅲ类再生细集料取代率不应大于30%；

- c）已掺有Ⅲ类再生粗集料的混凝土不宜再掺再生细集料。

7.2.4  以集料干燥状态为基准，粗集料含水率≤0.2%，细集料含水率≤0.5%时不计。

7.2.5  再生集料宜采用预湿处理，拌合物坍落度应满足配合比设计的要求。

7.2.6  根据应用场景进一步确定检验抗冻性、抗渗透性，检验结果应符合JTG/T 3310的要求。

- 7.3  施工质量控制

7.3.1  按照GB50164及GB/T 14902的规定，生产方式采用预拌方式。

7.3.2  再生集料设置单独料仓，有条件时宜进行饱水处理。

7.3.3  生产前测定各类集料的含水率，根据测定结果调整材料用量，提出施工配合比。

7.3.4  生产时投料顺序宜先加入再生集料、原生集料、附加用水及拌和用水，搅拌时间不低于15s后，依次加入胶凝材料和减水剂等外加剂。

7.3.5  总搅拌时间不宜小于2 min。

7.3.6  采用搅拌罐车运输，运输时间不宜超过1 h。

7.3.7  按照GB 50164的规定进行浇注与振捣。

7.3.8  按照GB 50164的规定进行养护。

- 7.4  预制构件

7.4.1  再生集料水泥混凝土的施工应满足GB50666和GB50164的要求。

7.4.2  再生集料水泥混凝土预制构件应采用集中厂拌预制。

7.4.3  再生集料水泥混凝土拌和宜采用强制式搅拌机，有条件时可采用振动搅拌，宜增加搅拌时间10s~20 s。

7.4.4  再生集料水泥混凝土振捣宜采用固定的高频振动台，振动台台面应设置固定模具装置。

7.4.5  再生集料水泥混凝土构件采用标准化养生，养护拆模时间应不小于24 h。

- 7.5  质量检查与验收

7.5.1  施工质量检查包括再生集料、天然集料、再生集料水泥混凝土、再生集料水泥混凝土预制构件。

7.5.2  再生集料的检测项目参照本标准执行，频率与天然集料一致，天然集料应按照GB/T 14685、GB/T 14684的规定执行。

7.5.3  再生集料水泥混凝土相关检测项目、频率和质量控制指标与标准应符合表9的规定。

表5  再生集料水泥混凝土质量检测项目及频率

| 项目 | 频率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 拌合物工作性 | 每100m3不应少于1次，且每一工作班不应少于2次 | 满足GB 50164要求 |
| 凝结时间 | 同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥和外加剂时，至少检验一次 |  |
| 氯离子含量 | 同一工程、同一配合比的水泥混凝土，至少检验一次 |  |
| 掺配比例 | 抽查拌合楼电子秤重记录，每天检测两次 | 满足设计要求 |

7.5.4  再生集料水泥混凝土预制构件每批产品出厂均应参照有关规范对其尺寸允许偏差、外观质量、强度等级和吸水率等进行出厂检验。

7.5.5  再生集料水泥混凝土构件工程应用后质量检验验收应按照JTG F80/1执行。

8  水泥稳定再生集料混合料

- 8.1  一般规定

8.1.1  水泥稳定再生集料混合料组成设计应按照设计要求，选择技术经济合理的混合料类型和配合比。8.1.2  Ⅰ类再生集料用于各等级公路水泥稳定类基层和底基层，II类再生集料宜用于二级及二级以下公路水泥稳定类基层和底基层。水泥稳定再生集料基层、底基层掺配比例宜符合表6的规定。当掺配比例超过表6要求时，应通过试验加以验证。

表6  水泥稳定再生集料基层和底基层再生集料掺配比例

| 再生集料种类 | Ⅰ级 |  | II级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构层 | 高速公路、一级公路（%） | 二级及二级以下公路（%） | 二级及二级以下公路（%） |
| 基层 | ≤50 | ≤70 | ≤60 |
| 底基层 | ≤60 | ≤80 | ≤70 |

8.1.3  水泥稳定再生集料用于基层时，各档料均可掺配，再生集料公称粒径宜为4.75 mm~9.5 mm、9.5 mm~19 mm。

- 8.2  配合比设计

8.2.1  水泥稳定再生集料基层的混合料组成设计，宜采用骨架密实型级配，应符合JTG/T F20的规定。8.2.2  级配试配时，应选择两个以上的掺配比例进行配合比设计，采用重型击实或振动压实成型。根据级配范围、强度试验结果，应选择满足技术要求的较大掺配比例为最终掺配比例。

8.2.3  按照设计强度确定水泥剂量，水泥稳定再生集料基层水泥剂量宜为3.5%~6%，底基层水泥剂量宜为3%~6%，在强度满足要求的前提下，宜采用较小水泥剂量。

- 8.3  施工质量控制

8.3.1  水泥稳定再生集料基层的施工应符合JTG/T F20的规定。

8.3.2  水泥稳定再生集料应采用集中厂拌，宜采用连续式水稳拌和机进行拌和，拌和时间应不少于15s。

8.3.3  水泥稳定再生集料的含水量应符合施工要求。结合施工过程的天气条件和运距等因素，可比最佳含水率增加0.5%~1.0%。

8.3.4  应采用摊铺机，按试验段确定的松铺系数，连续摊铺水泥稳定再生集料基层，严格控制基层厚度和高程，满足设计要求。

8.3.5  水泥稳定再生集料从搅拌至摊铺完成，施工时间不应超过3 h。

8.3.6  碾压应在允许延迟时间内完成，成型后的表面应平整、无轮迹。

8.3.7  水泥稳定再生集料养生可采取洒水养护、薄膜覆盖养护、土工布覆盖养护等方式。

8.3.8  水泥稳定再生集料基层过冬时应采取必要的保护措施。

- 8.4  质量检查与验收

8.4.1  施工质量检查应包括再生集料、天然集料、水泥稳定再生集料混合料、水泥稳定再生集料基层。

8.4.2  再生集料的检测项目参照本文件执行，频率与天然集料一致。天然集料、水泥应按照JTG/T F20的规定执行。

8.4.3  水泥稳定再生集料混合料的检测项目及频率应满足表7的要求。

表7  水泥稳定再生混合料检测项目及频率

| 项目 | 频率 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥剂量 | 每2000m2检查1次；至少6个样品 | 设计值0~+0.5% |  | JTG 3441 T 0809 |
| 含水率 | 每作业段或不超过1000 m检查1次；异常时，随时检测 | 控制在最佳含水率+0.5%~+1%范围内 |  | JTG 3441 T 0801 T 0803 |
| 混合料级配 | 每作业段或不超过2000 m检查1次；异常时，随时检测 | 0.075mm | ±2% | JTG 3432 T 0302 |
|  |  | ≤2.36 mm | ±5% |  |
|  |  | ≥4.75 mm | ±6% |  |
| 掺配比例 | 每日1次，逐日评定 | ±3% |  | 总量检测 |
| 拌和均匀性 | 随时检查 | 色泽均匀，无离析现象 |  | 目测 |

8.4.4  及时采用3 m直尺对其平整度进行检测，不合格的点位应及时进行处理。终压后再进行检测，对不合格点位再处理。

8.4.5  压实度检查应在碾压结束后立即进行，小于规定值的测点应立即进行处理，直到测点全部符合要求为止。

8.4.6  水泥稳定再生集料基层施工完成后应按照JTG F80/1的相关规定进行质量检验评定。

9  粒料类基层和垫层

- 9.1  一般规定

9.1.1  级配再生集料可用于中、轻交通道路的基层、底基层及重交通等级道路的底基层。当级配再生集料用于重交通等级的底基层时应通过试验并论证后方可采用。

9.1.2  再生集料路面基层、底基层可与天然集料混合使用。

9.1.3  用于重交通等级道路底基层的级配再生集料应由不少于4种规格的集料掺配而成。

9.1.4  重交通道路基层用级配再生集料公称最大粒径应不大于26.5 mmn，底基层用级配再生集料公称最大粒径应不大于31.5mm；中、轻交通道路基层用级配再生集料公称最大粒径应不大于31.5 mmn，底基层用级配再生集料公称最大粒径应不大于37.5 mm。

9.1.5  垫层用再生集料最大粒径不应超过37.5 mm。

9.1.6  再生集料用作排水垫层时，小于0.075 mm的颗粒含量不宜大于5%。

9.1.7  垫层厚度不应小于100 mm。

- 9.2  施工质量控制

9.2.1  再生集料垫层应采用机械碾压密实或小型机具夯实。

9.2.2  粒料类基层和垫层施工要求应符合JTG/T F20规定。

- 9.3  质量检查与验收

粒料类基层和垫层施工完成后应按照JTG F80/1的相关规定进行质量检验评定。

_________________________________