| ICS | 81.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | 24 |

61

陕西省地方标准

DB61/T 949—2024

地理标志产品质量要求 耀州瓷

Product of geographical indication—Yao zhou ware

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目次

前言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  地理标志产品 耀州瓷	1

3.1.1  保护范围及技术要求	1

3.1.2  特色表征	2

4  地理标志产品保护范围	2

5  分类 规格及等级	2

5.1  分类	2

5.2  规格	2

5.3  等级	2

6  技术要求	2

6.1  原料	2

6.1.1  原料等级划分	2

6.1.2  原料选用	3

6.1.2.1  提倡性原则	3

6.1.2.2  选用原料标准	3

6.1.2.3  特殊釉料使用	3

6.2  生产工艺	4

6.3  产品质量	4

6.3.1  外观质量	4

6.3.2  日用瓷产品的技术要求	4

6.3.2.1  吸水率	4

6.3.2.2  热稳定性	4

6.3.2.3  镉、铅溶出量	4

6.3.2.4  釉面光泽度	4

6.3.2.5  产品缺陷	5

6.3.2.6  产品规格误差	5

6.3.2.6.1  口径误差	5

6.3.2.6.2  高度误差	5

6.3.2.6.3  重量误差	5

6.3.2.7  有盖产品	5

6.3.2.8  成套产品	5

6.3.2.9  釉面要求	5

6.3.2.10  底部标志	5

6.3.3  产品外观质量分级	5

7  检验方法	11

7.1  外观检测	11

7.2  日用瓷产品技术要求	11

7.2.1  光泽度实验	11

7.2.2  透光度测试	11

7.2.3  抗热震性测定	11

7.2.4  吸水率测定	11

7.2.5  变形检验	11

7.2.6  规格误差和缺陷尺寸测定	11

7.2.7  铅、镉溶出量测定	11

7.2.8  釉面维度硬度测试	12

8  检验规则	12

8.1  总体要求	12

8.1.1  产品检验方式分类	12

8.1.2  产品检验方式	12

8.1.3  产品检验要求	12

8.2  出厂检验	12

8.2.1  出厂检验项目	12

8.2.2  出厂检验规定	12

8.2.3  产品批的形成	13

8.2.4  抽样要求	13

8.2.4.1  抽取样本的时间	13

8.2.4.2  样本抽取	14

8.2.5  检验标准	14

8.3  型式检验	14

8.3.1  型式检验项目要求	14

8.3.2  型式检验项目	14

8.3.3  型式检验项目的样本	14

8.3.4  型式检验标准	14

8.3.5  检验不合格标准	15

9  标志、包装、运输、贮存	15

9.1  要求	15

9.2  标志	15

9.2.1  	15

9.2.2  	15

9.2.3  	15

9.3  包装	15

9.3.1  	15

9.3.2  	15

9.4  运输	15

9.4.1  	16

9.4.2  	16

9.4.3  	16

9.5  贮存	16

9.5.1  	16

9.5.2  	16

附录A （规范性 ） 耀州瓷地理标志产品保护范围图	17

A.1  耀州瓷地理标志产品保护范围图	17

附录B （资料性 ） 耀州瓷生产工艺	18

B.1  耀州瓷生产工艺流程	18

B.2  耀州瓷生产工艺	19

B.2.1  原料加工	19

B.2.1.1  选料	19

B.2.1.2  粗碎	19

B.2.1.3  细碎	19

B.2.1.4  出磨	19

B.2.1.5  泥坯含水量	19

B.2.1.6  釉料加工	19

B.2.1.6.1  粗选	19

B.2.1.6.2  细磨	19

B.2.1.6.3  除铁	19

B.2.1.6.4  细筛	19

B.2.2  成型	19

B.2.2.1  手拉坯成型	19

B.2.2.1.1  练泥	19

B.2.2.1.2  揉泥	19

B.2.2.1.3  手拉坯	20

B.2.2.2  注浆坯成型	20

B.2.2.2.1  泥浆含水量	20

B.2.2.2.2  注浆工艺	20

B.2.2.2.3  注浆脱模	20

B.2.3  干燥	20

B.2.4  修坯	20

B.2.5  装饰	20

B.2.5.1  	20

B.2.5.2  刻花	20

B.2.5.3  划花	20

B.2.5.4  剔花	21

B.2.5.5  印花	21

B.2.5.6  其他	21

B.2.6  素烧	21

B.2.6.1  	21

B.2.6.2  素烧过程	21

B.2.6.3  素烧温度曲线图	21

B.2.6.4  注意事项	22

B.2.7  施釉	22

B.2.7.1  施釉要求	22

B.2.7.2  施釉方式及要求	22

B.2.7.2.1  浸釉法	22

B.2.7.2.2  喷釉法	22

B.2.7.2.3  浇釉法	22

B.2.8  烧成	22

B.2.8.1  烧成装窑要求	22

B.2.8.2  烧成过程控制	22

B.2.8.3  烧成曲线	22

B.2.8.4  注意事项	23

B.3  检验与验收	23

B.3.1  要求	23

B.3.1.1  初检	23

B.3.1.2  复检	23

B.3.2  验收	24

B.3.2.1  艺术瓷质量标准	24

B.3.2.2  规格（器皿）分类及质量标准	24

B.3.2.2.1  规格（器皿）分类表	24

B.3.2.2.2  质量标准表	24

图A.1  耀州瓷地理标志产品保护范围图	17

图B.1  耀州瓷生产工艺流程图	18

图B.2  素烧升温曲线	21

图B.3  耀州窑青瓷烧成升温曲线图	23

表1  产品规格	2

表2  主要原料产地、外观与物理性能	3

表3  主要原料的化学组成	4

表4  光泽度色差表	5

表5  产品外观质量缺陷分级	6

表6   出厂检验各检验项目的不合格分类、接收质量限（AQL）、检验水平及抽样方案	12

表7   一次正常检查抽样	13

表8   成套批量抽样	14

表9   型式检验项目抽样评价标准	15

表B.1  规格（器皿）分类	24

表B.2  质量标准	24

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准是根据《地理标志保护规定》与GB/T17924《地理标志产品标准通用要求》而制定的，共同构成支撑地理标志产品耀州窑的基础性地方标准体系。

本标准代替DB61/T949-2015《地理标志产品 耀州瓷》，与DB61/T949-2015《地理标志产品 耀州瓷》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)增加了2规范性文件的部分引用内容。

b)增加了3.2 地理标志产品 耀州瓷特色表征

c)增加了5.1分类细则

d)增加了6.1原料产地情况、物化特性情况

e)增加了6.3质量检测细则

f)增加了6.3.3部分评分质监细则

j)增加了资料性附录B部分细则

本标准的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由陕西省知识产权局提出并归口。

本标准起草单位：铜川市陶瓷研究所、铜川市陶瓷协会。

本标准主要起草人：杨彦奇、梁义亭、崔涛、王一先。

本标准及其所代替文件的历次发布情况为：

——2015年首次发布为DB61/T949-2015，本次为第一次修订。

地理标志产品质量要求 耀州瓷

范围

本文件规定了耀州瓷的术语和定义，耀州瓷地理标志产品的保护范围、品种规格、等级、要求、检验方法、质量检验规则、标志、包装、运输及贮存规则。

本文件适用于在地理标志产品保护范围内的耀州瓷（细瓷、普瓷等），不适用于特种艺术耀州瓷及工贸双方协商认可的耀州瓷产品及另制定有国家标准或行业标准的产品。

在不引起混淆的情况下，本文件中的“标准化文件”简称为“文件”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序，第1部分，按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829   周期检验计数抽样程序及表（适用于过程稳定性的检验）

GB/T 3295   陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法

GB/T 3296   日用陶瓷透光度测试方法

GB/T 3298   日用陶瓷抗热震性测定方法

GB/T 3299   日用陶瓷吸水率测定方法

GB/T 3300   日用陶瓷变形检验方法

GB/T 3301   日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302   日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3303   日用陶瓷的缺陷术语

GB/T 3534   日用陶瓷的铅、镉溶出量的测定方法

GB 4806.4  食品安全国家标准陶瓷制品

GB/T 5000   日用陶瓷的名词术语

GB 11423    日用陶瓷纸箱包装技术条件

GB/T 14563  高岭土及其试验方法

GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

QB/T 4780   日用陶瓷器釉面维度硬度测试方法

QB/T 1635   日用陶瓷用高岭土

术语和定义

GB/T 3303 和GB/T 5000 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

地理标志产品 耀州瓷 Product of geographical indication -Yao zhou ware

保护范围及技术要求

在地理标志保护范围内，以传统工艺烧制的陶瓷产品。

特色表征

使用当地坩土、釉石和黄土，利用这些原料中含有的氧化铁经还原焰烧成、着色，形成胎色浅灰、釉色呈青绿中微泛黄、冷暖色调协调统一的特有橄榄绿色；装饰的刻花、划花和雕塑风格受创烧时期唐代雕刻艺术和渭北民风民俗艺术影响，形成了飘逸、流畅、潇洒、活泼、动感十足又显遒劲有力的特有装饰艺术效果。

地理标志产品保护范围

耀州瓷的地理标志产品保护范围为陕西省铜川市印台区陈炉镇，王益区黄堡镇，耀州区董家河镇、寺沟镇、坡头镇，铜川新区现辖行政区域。区域范围见附录A。

分类 规格及等级

分类

按产品的形状和用途主要分为器皿类、装饰类；

按产品釉色主要分为橄榄绿、天青、天蓝、月白、豆绿；

按产品的用途主要分为盘碟类、碗类、壶类、杯类及其他器物类；

按产品的器型分为扁平制品、小空心制品、大空心制品；

按产品的规格分为小型、中型、大型、特大型。

规格

产品规格按各类产品最大部位尺寸计算，分为特大型、大型、中型、小型，见表 1。

产品规格

单位为毫米

| 规格 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘碟类口径 | L≥350 | 228≤L＜350 | 128≤L＜228 | L＜128 |
| 碗类口径 | L≥250 | 250≤L＜175 | 110≤L＜175 | L＜110 |
| 壶类容量（mm2） | mm2≥2400 | 1000≤mm2＜2400 | 250≤mm2＜1000 | mm2＜250 |
| 杯类口径 | - | - | 60≤L | L＜60 |
| 其它（异形）最大部位尺寸（L） | L≥500 | 300≤L＜500 | 150≤L＜300 | L＜150 |

等级

珍品级（优等品）、精品级（一等品）、合格品。

技术要求

原料

原料等级划分

原料级别划分参照《QB/T 1635日用陶瓷用高岭土》执行。

原料选用

提倡性原则

提倡耀州瓷主要原料采用当地粘土类矿物，为保证耀州瓷地方特色，原则上要求当地原料用量不少于80%。

选用原料标准

一般产品选用原料标准参照《GB/T 14563高岭土及其试验方法》执行，特殊艺术瓷品种不做特别要求。

特殊釉料使用

除黑瓷釉料外，一般釉用粘土采用优质高岭土。

主要原料产地、外观与物理性能

| 名称 | 产地 | 外观形貌 | 1200℃煅烧后外观 | 使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊坪坩 | 陈炉镇 | 浅黄色、浅褐色， 块状 | 白色带灰，表面带有却锈纹，已瓷化 | 精选、 风化后使用 |
| 东山坩 | 陈炉镇 | 白色带灰、浅灰色， 块状、质松 | 浅肉色、雪白色， 已瓷化 | 精选、 风化后使用 |
| 上店青坩 | 陈炉镇 | 黄褐色、深灰色， 块状 | 红褐色、肉红色， 已烧结 | 精选、 风化后使用 |
| 立地坡坩 | 陈炉镇 | 浅灰色、黑色、 银灰色，块状 | 浅肉色、白色、 白色带青，已烧结 | 精选、 风化后使用 |
| 釉用黄土 | 陈炉镇 | 土黄色， 质松，散状 |  | 经水簸后除去杂质使用 |
| 釉用料姜石 | 陈炉镇 | 姜黄色，土块状 |  | 经研磨后 配釉使用 |
| 八亩地坩 | 陈炉镇 | 白色带黄 | 白色带灰、白色 | 精选、 风化后使用 |
| 育寨釉石 | 陈炉镇 | 浅青色，块状 | 白色、银白色， 已烧结 | 精选、风化 后配釉使用 |

主要原料的化学组成

含量为%

| 原料 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | GaO | MgO | TiO2 | K2O | Na2O | 烧失量 |
| 羊坪坩 | 60-70 | 15-20 | 1-4 | 0.3-0.5 | 0.3-1 | 1-1.5 | 1-2 | 0.05-0.08 | 5-10 |
| 东山坩 | 44-50 | 37-39 | 0.7-1.5 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 0.5-1.8 | 0.2-1.2 | 0.1-0.2 | 12-14 |
| 上店青坩 | 38-44 | 37-42 | 0.9-1 | 0.2-0.4 | 0.1-0.4 | 0.6-1.5 | 0.1-0.2 | 0.05-0.25 | 13-14 |
| 立地坡坩 | 44-60 | 23-25 | 1.2-1.4 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.9-1.2 | 1.4-2 | 0.08-0.15 | 8-10 |
| 釉用黄土 | 55-60 | 10-12 | 4-6 | 9-11 | 3-4 | 0-0.2 | 2-3 | 1-1.5 | 9-10 |
| 釉用料姜石 | 14-17 | 4-4.5 | 1-1.5 | 40-42 | 1-1.5 | 0-0.3 | 0.5-0.8 | 0.2-0.5 | 30-33 |
| 八亩地坩 | 60-62 | 22-24 | 1-1.5 | 0.3-0.4 | 0.1-0.4 | 1-1.5 | 2-2.5 | 0.2-0.24 | 8-8.49 |
| 育寨釉石 | 55-60 | 15-20 | 1-1.5 | 6-7 | 2.5-3.5 | 0.1-0.3 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 7.5-8 |

生产工艺

生产工艺流程参照附录B。

产品质量

外观质量

釉面光润，成色均匀；装饰美观，刻花线条流畅、刀锋犀利，印花纹饰清晰、圆活；造型洗练、端庄大方；装饰瓷釉面可以有细碎纹片。

日用瓷产品的技术要求

吸水率

应不大于1.5%。细瓷类产品不大于0.5%，普瓷类产品不大于1.0%。

热稳定性

成套或系列产品：餐具以中型盘、碗类产品为代表；茶、咖啡具以杯、盅、盏类产品为代表，从180℃投入20℃水中热交换一次，胎体不裂。

镉、铅溶出量

应符合《GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定》、《GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》的要求。

釉面光泽度

应符合《GB/T 3295   陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法》。

釉面光泽度（无光釉除外）及成套产品的有色色差应符合表4规定。

光泽度色差表

| 项目 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 珍品级（优等品） | 精品级（一等品） | 合格品 |
| 光泽度 | ≥85.0 | ≥85.0 | ≥80.0 |
| 色差 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |

产品缺陷

产品不允许有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷。

产品规格误差

口径误差

口径等于或大于60mm的允许±1.5%，口径小于60mm的允许±1.0%。

高度误差

允许±3.0%。

重量误差

允许±5.0%。

有盖产品

有盖产品盖与口基本吻合。壶类在倾斜70°时，盖子不脱落。当盖子向一方移动时，盖子与壶口的距离不得超过2mm。壶嘴的口部不得低于壶口3mm。

成套产品

成套产品要求配套无差错，画面色泽要求基本一致。

釉面要求

珍品级（优等品）的釉面、花口、口、底（沿）基本光滑，放在平面平稳。精品级（一等品）、合格品的釉面、花口、口、底（沿）基本光滑，放在平面基本平稳。

底部标志

底部标志（商标图案及文字）需正确、清晰、不得明显歪斜与偏心。

产品外观质量分级

产品外观质量根据表5规定的缺陷范围分级，并符合下列要求。

a)珍品级（优等品）每件产品不得超过1种缺陷；

b)精品级（一等品）每件产品不得超过3种缺陷；

c)合格品每件产品不得超过4种缺陷。

产品外观质量缺陷分级

| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 珍品级（优等品） | 精品级（一等品） | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形 | 高度mm | 盘碟类口径： <128 128～<205 205～<280 280～<360 >360 | 0.5 1.0 1.5 2.5 不超过口径的0.7% | 1.0 2.0 2.5 3.5 不超过口径的1.0% | 3.0 4.0 5.0 6.0 不超过口径的2.0% |
|  |  |  | 鱼盘类口径： <200 200～<240 240～<320 >320 | 1.0 2.0 3.0 不超过长径的1.0% | 2.0 3.0 4.0 不超过长径的1.5% | 7.0 8.0 9.0 不超过长径的2.5% |
|  |  | 口径mm | 碗类口径： <110 110～<175 175～<250 >250 | 0.5 1.0 1.5 不超过口径的0.7% | 1.0 2.0 2.5 不超过口径的1.5% | 3.0 4.5 6.0 不超过口径的2.5% |
|  |  |  | 壶类口径： <60 ≥60 | 1.0 1.5 | 1.5 2.0 | 2.5 3.0 |
|  |  |  | 杯类口径： <60 ≥60 | 0.5 0.5 | 1.5 1.5 | 2.5 3.0 |
|  |  |  |  | 多边形变形优等品不允许；一等品、合格品需将规定的幅度减少50%； 底部凹凸不平优等品很不明显，一等品不明显，合格品不太明显。 |  |  |
| 2 | 落渣 | 直径 mm | 小中型 | 不允许 | 显见面不大于0.3限1个，非显见面不大于0.5限1个 | 显见面不大于1.0限2个，非显见面不大于1.5限3个 |
|  |  |  | 大特型 | 不允许 | 显见面不大于0.5限1个，非显见面不大于1.0限1个 | 显见面不大于2.0限3个，非显见面不大于2.5限5个 |
|  |  |  |  |  | 口沿落渣不允许，其他部分落渣应排除去尖锋 | 口沿落渣不大于0.5限1个，其他部位落渣应除去尖锋 |
| 3 | 毛孔 | 直径mm | 小型 | 显见面不允许，非显见面不大于0.3限1个 | 不大于0.5限2个 | 不大于1.0限3个 |

| 表5（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 珍品级（优等品） | 精品级（一等品） | 合格品 |
| 3 | 毛孔 | 直径mm | 中型 | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限1个 | 不大于0.5限4个 | 不大于1.0限5个 |
|  |  |  | 大型 | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限2个 | 不大于0.5限5个 | 不大于1.5限8个 |
|  |  |  | 特型 | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限4个 | 不大于0.5限7个 | 不大于1.5限10个 |
|  |  |  |  |  | 注浆产品：一等品、合格品的幅度不变，数量各增加1个。 |  |
| 4 | 斑点 | 直径 mm | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于0.3限2个 | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限2个 | 显见面不允许，非显见面不大于1.5限2个 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限2个 | 不大于2.0限2个 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 | 不大于3.0限2个 |
| 5 | 色脏 | 面积 mm² | 各型 | 不允许 | 显见面不超过2.0，非显见面不超过5.0 | 显见面不超过5.0，非显见面不超过10.0 |
|  |  |  |  |  | 底足粘脏一等品不明显、合格品不严重 |  |
| 6 | 溶洞、石膏脏 | 直径mm | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限1个 | 不大于1.0限2个 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限1个 | 不大于1.5限2个 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.5限1个 | 不大于2.0限2个 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.5限2个 | 不大于2.0限2个 |

| 表5（续） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 珍品级（优等品） | 精品级（一等品） | 合格品 |
| 7 | 疙瘩 坯泡 | 直径mm | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限1个 | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 | 显见面不允许，非显见面不大于2.0限2个 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 | 显见面不允许，非显见面不大于2.0限3个 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限3个 | 不大于3.0限3个 |
| 8 | 泥渣 | 面积 mm² | 小型 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过1 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过2 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过4 |
|  |  |  | 中型 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过1 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过3 | 1.0不超过3 |
|  |  |  | 大型 | 显见面不允许，非显见面1.0不超过2 | 1.0不超过3 | 2.0不超过3 |
|  |  |  | 特型 | 显见面不允许，非显见面1.5不超过3 | 2.0不超过3 | 2.0不超过4 |
|  |  |  | 以上规定适合釉下较平者，凸出者按疙瘩检验。 |  |  |  |
| 9 | 釉泡 | 直径mm | 小型 | 不允许 | 不超过0.5限2个 | 不大于1.0限2个 |
|  |  |  | 中型 |  | 不超过0.5限3个 | 不大于1.0限3个 |
|  |  |  | 大型 |  | 不超过0.5限4个 | 不大于1.5限3个 |
|  |  |  | 特型 |  | 不超过0.5限6个 | 不大于2.0限10个 |
|  |  |  |  |  | 开口釉泡一等品不允许，合格品口沿开口釉泡不允许 |  |
| 10 | 缺釉（包括压釉、缩釉、滚釉） ） | 长度mm 面积mm² |  | 不允许 | 压釉长不超4.0，底内沿长不超过5.0，其他缺釉不允许。底足缩釉：中、小型不超过10.0mm²，特大型不超20mm² | 压釉长不超10.0，底内沿长不超10.0其他缺釉不超过 10mm²，底足缩釉：中、小型不超过30.0 mm²，特大型不超过50.0 mm² |
|  |  |  |  |  | 底足缩釉宽度均不能超过1mm。小、中型嘴、耳、把处压釉一等品不超过2.0，合格品不超过4.0mm |  |
| 11 | 裂纹 |  | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过2.0 | 阴裂不超过3.0 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过3.0 | 阴裂不超过5.0 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过4.0 | 阴裂不超过6.0 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过5.0 | 阴裂不超过8.0 |
|  |  |  |  |  | 耳把和壶内扎眼处等隐蔽处坯釉皆裂不超过2.0，限1处 | 坯釉皆裂（不透）中、小型不超过2.0，特大型不超过3.0，耳把和壶内扎眼处等隐蔽处坯釉皆裂不超过2.0限2处 |
| 12 | 水泡边、 刺边 | 直径与长度mm | 小型 | 不允许 | 水泡边不允许，刺边长不超过3.0 | 不大于0.5，长不超过10.0 |
|  |  |  | 中型 |  | 水泡边不允许，刺边长不超过5.0 | 不大于1.0，长不超过20.0 |
|  |  |  | 大型 |  | 水泡边不允许，刺边长不超过10.0 | 不大于1.0，长不超过30.0 |
|  |  |  | 特型 |  | 水泡边不允许，刺边长不超过15.0 | 不大于1.0，长不超过40.0 |
| 13 | 底沿 粘渣 | 长度mm | 各型 | 不允许 | 外沿不允许，内沿不超过底径的10%，宽度不超过1.0 | 外沿不超过底径的30%，内沿不超过底径的40% |
|  |  |  |  |  | 粘渣需磨钝。 鱼盘按底足长径计算。 |  |
| 14 | 粘疤 | 长度 mm | 各型 | 不允许 | 粘足不超过底径的5%，深度不超过0.5mm | 粘足不超过底径的10%，深度不超过1.0mm |
|  |  |  |  |  | 鱼盘按底足长径计算。 其他粘疤不允许。 底足必须磨光 |  |
| 15 15 | 烤花粘釉 烤花粘釉 | 面积 mm² 面积 mm² | 小型 | 不允许 | 口沿不允许，其他部位不超过2.0 | 口沿不允许，其他部位不超过5.0 |
|  |  |  | 中型 | 不允许 | 口沿不允许，其他部位不超过2.0 | 口沿不允许，其他部位不超过10.0 |
|  |  |  | 大型 |  |  | 口沿不允许，其他部位不超过15.0 |
|  |  |  | 特型 |  |  | 口沿不允许，其他部位不超过20.0 |
| 16 | 缺泥 | 面积mm² | 小型 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过2 | 不超过1.0（其中口沿不超过1.5） | 不超过2（其中口沿不超过2.0） |
|  |  |  | 中型 | 显见面不允许，非显见面0.5不超过3 | 不超过1.5（其中口沿不超过2.0） | 不超过2.0（其中口沿不超过3.0） |
|  |  |  | 大型 | 显见面不允许，非显见面1.0不超过2 | 不超过2.0（其中口沿不超过2.0） | 不超过3.0（其中口沿不超过5.0） |
|  |  |  | 特型 | 显见面不允许，非显见面2.0不超过2 | 不超过2.5（其中口沿不超过2.5） | 不超过5.0（其中口沿不超过6.0） |
|  |  |  |  | 优等品、一等品缺泥深不超过0.5mm，合格品缺泥深不超过1.0mm |  |  |
| 17 | 刻线 缺陷 | 长度mm | 各型 | 断刀断线不允许，线条顺畅均匀。 | 断刀不超过0.5线边均匀及残缺不明显。 | 断口不超过2.0限3处，线刻不匀及残缺不太严重。 |
| 18 | 画面缺陷 | 面积 mm² | 各型 | 不超过5.0限1处 | 不大于7.0限2处或不超过10.0限1处 | 不超过画面的10% |
|  |  |  |  | 1、满花各等级加一处；2、模印迹优等品很不明显，一等品不明显，合格品不太明显；3、刻人物、飞禽走兽的头部、手、足，装饰中的文字符号优等品、一等品不允许残缺，合格品残缺不明显。 |  |  |
| 19 | 火刺 | 面积mm² | 小型 | 不允许 | 不允许 | 20.0 |
|  |  |  | 中型 |  |  | 30.0 |
|  |  |  | 大型 |  |  | 40.0 |
|  |  |  | 特型 |  |  | 50.0 |
| 20 | 釉面擦伤 | — | 各型 | 不允许 | 不明显 | 非显见面不严重 |
| 21 | 烟熏、阴黄 | — | 各型 | 不允许 | 不允许 | 非显见面不严重 |
| 22 | 釉薄桔釉 | — | 各型 | 显见面不允许，非显见面很不明显 | 显见面不很明显，非显见面明显 | 显见面不明显，非显见面不严重 |
| 23 | 嘴耳把歪、接头泥色差、颜色不正 | — | 各型 | 很不明显 | 不太明显 | 不严重 |
| 24 | 泥釉缕、波浪纹、滚头迹 | — | 各型 | 显见面不允许，非显见面不明显 | 不太明显 | 不严重 |
| 注： 表中缺陷折算规定： a)除已明确规定者外，本表所规定的缺陷允许范围均指显见面，非显见面的缺陷均可按显见面规定的尺寸加大50%，毛孔尺寸按规定不变，数量以二个折算一个； b)凡遇直径小于规定幅度50%的缺陷，而其数量较规定的多时，可以二个折算一个，但所增加的绝对个数不得超过原等级规定总数的50%（如原规定总数为单数时，可将总数加1，变成双数再折半）； 凡未限定处数和个数者均可按尺寸相加计算； c)精品级（一等品）、合格品中凡是直径不大于0.3mm，长度不超过0.5mm，面积不超过1mm颜色清淡的微小缺陷以及其他不明显缺陷，可不做缺陷计； d)在10mm²内不得有超过2个以上的缺陷； e)本标准未能包括的缺陷，可按相似缺陷处理。 |  |  |  |  |  |  |

检验方法

外观检测

在自然光下，相距产品 400mm～500mm，采用目测方法检验。

日用瓷产品技术要求

光泽度实验

GB/T 3295   陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法

透光度测试

GB/T 3296   日用陶瓷透光度测试方法

抗热震性测定

GB/T 3298   日用陶瓷抗热震性测定方法

吸水率测定

GB/T 3299   日用陶瓷吸水率测定方法

变形检验

GB/T 3300   日用陶瓷变形检验方法

规格误差和缺陷尺寸测定

GB/T 3301   日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法

铅、镉溶出量测定

GB/T 3534   日用陶瓷的铅、镉溶出量的测定方法

GB 4806.4  食品安全国家标准陶瓷制品

GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

釉面维度硬度测试

QB/T 4780   日用陶瓷器釉面维度硬度测试方法

检验规则

总体要求

产品检验方式分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

产品检验方式

采用每百单位产品不合格数（计件法）检验。

产品检验要求

每批产品经制造厂检验部门逐件检验，合格后方可入库，出厂时应附有证明产品质量合格的文

件。

出厂检验

出厂检验项目

为本标准的 6.3.2.4、6.3.2.5、6.3.2.6、6.3.2.7、6.3.2.8、6.3.2.9、6.3.2.10、6.3.3规定的内容。

出厂检验规定

出厂检验按 GB/T 2828.1 的规定执行， 各检验项目的不合格分类、接收质量限（AQL） 、检验水 平及抽样方案见表6，正常检查一次抽样合格判断按表7执行。

- 表6  出厂检验各检验项目的不合格分类、接收质量限（AQL）、检验水平及抽样方案

| 检查项目 | 不合格分类 | 合格质量水平 | 检查水平IL | 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2.5 | A | 2.5 | 一般检查水平I | 抽样（从正常检验抽样开始，按转移规则进行） |
| 6.3.2.4 | B | 4.0 | 特殊检查水平S-3 |  |
| 6.3.2.6 |  |  | 一般检查水平I |  |
| 6.3.2.7 |  |  |  |  |
| 6.3.2.8 |  |  |  |  |
| 6.3.2.9 |  |  |  |  |
| 6.3.2.10 |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  |  |  |  |

- 表7  一次正常检查抽样

| 批量范围 | 一般检查水平I |  |  |  | 特殊检查水平S-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AQL=2.5 |  | AQL=4.0 |  | AQL=4.0 |  |
|  | 样本量 | Ac Re | 样本量 | Ac Re | 样本量 | Ac Re |
| 1～8 | 5 | 0 1 | 3 | 0 1 | 3 | 0 1 |
| 9～15 | 5 | 0 1 | 3 | 0 1 | 3 | 0 1 |
| 16～25 | 5 | 0 1 | 3 | 0 1 | 3 | 0 1 |
| 26～50 | 5 | 0 1 | 13 | 1 2 | 3 | 0 1 |
| 51～90 | 20 | 1 2 | 13 | 1 2 | 3 | 0 1 |
| 91～150 | 20 | 1 2 | 20 | 2 3 | 3 | 0 1 |
| 151～280 | 32 | 1 2 | 32 | 3 4 | 13 | 1 2 |
| 281～500 | 50 | 2 3 | 50 | 5 6 | 13 | 1 2 |
| 501～1200 | 80 | 5 6 | 80 | 7 8 | 13 | 1 2 |
| 1201～3200 | 125 | 7 8 | 125 | 10 11 | 13 | 1 2 |
| 3201～10000 | 200 | 10 11 | 200 | 14 15 | 20 | 2 3 |
| 10001～35000 | 315 | 14 15 | 315 | 21 22 | 20 | 2 3 |
| 35001～150000 | 500 | 21 22 | 315 | 21 22 | 32 | 3 4 |
| 150001～500000 | 500 | 21 22 | 315 | 21 22 | 32 | 3 4 |
| ≥500001 | 500 | 21 22 | 315 | 21 22 | 50 | 5 6 |

产品批的形成

受检产品可按单件、成套、等级、造型、型号、画面、加彩方式形成批，必要时还可细分。

抽样要求

抽取样本的时间

        - 大批量的小、中型产品在封箱后抽取；大、特型产品和小批量产品在封箱前收取；

样本抽取

样本的抽取随机进行。单件产品按表7的要求抽取样本量，成套产品折成单件后再按表8的规定从抽取的箱中抽取该批产品的样本量（每箱中抽搐的样本数应大致相等）。

- 表8  成套批量抽样

| 样本大小 | 1～25 | 26～150 | 151～1200 | 1201～35000 | ≥35001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量大小（箱） | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

检验标准

出厂检验项目中，如有一件一项不合格，则判该批产品不合格，该批产品由交货方返工重新分级后方可再次提交检验。

型式检验

型式检验项目要求

型式检验项目为本标准技术要求的全部内容。其中6.3.2.2、6.3.2.3每季度进行一次，其他项目每半年进行一次，遇有下列情况之一时亦进行型式检验：

产品原材料配方改变；

生产工艺方法变更可能影响产品性能时；

停产3个月以上再恢复生产；

生产中发生重大质量事故；

上级质量监督机构提出型式检验的要求；

交收检验结果与上次型式检验结果有较大差异。

型式检验项目

为本标准 6.3.1、6.3.3 规定的内容；日用瓷产品并应包括 6.3.2 的内容。

型式检验项目的样本

应从本周期内生产的、经制造厂检验部门逐渐检验合格后的产品中抽取。 大型、特型产品吸水率的测定可取同品种的试片进行。

型式检验标准

按GB/T 2829的规定执行，各检验项目的不合格分类、不合格质量水平、判别水平、 抽样类型及抽样方案见表9。

- 表9  型式检验项目抽样评价标准

| 检验项目 | 不合格分类 | 不合格质量水平RQL | 判别水平DL | 抽样方案 | 样本量 | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2.5 | A | 6.5 | I | 一次 | 32 | 0 1 |
| 6.3.2.4、6.3.2.6、6.3.2.7、6.3.2.8、6.3.2.9、6.3.2.10 6.3.3 | B | 20 |  |  | 32 | 3 4 |
| 铅、镉溶出量 | A | 15 | 1 | 一次 | 6 | 0 1 |
| 吸水率 | B | 40 | 1 | 二次 | n1=3 n2=3 | 0 2 1 2 |
| 白度 |  |  |  |  |  |  |
| 光度 |  |  |  |  |  |  |
| 色差 |  |  |  |  |  |  |
| 热稳定性 |  | 25 | 1 | 二次 | n1=5 n2=5 | 0 2 1 2 |

检验不合格标准

检验的各个项目中，如有一件一项不合格，则判该周期型式检验不合格。

标志、包装、运输、贮存

要求

应符合GB/T 3302规则要求。

标志

      - 产品或包装物上应标注地理标志产品专用标志。

      - 包装物上或包装物内的说明书和收藏证应标注产品名称、规格、配套件数、质量等级、制造企业名称、地址、产品标准号等内容，并标注有“易碎”及“防潮”的文字或符号。

      - 有指定要求的由供需双方约定。

包装

包装应符合GB/T11423规定。包装物与附件设计要合理，应相互吻合，应具有保护产品安全和便于操作、运输、储存、管理及销售的功能。

包装操作应按设计要求进行，使内装物达到正平紧稳

运输

运输的方式由供需双方商定。

装卸时应轻拿轻放，不得抛掷。装货时应将包装箱、盒挤紧，防止运输时剧烈振动造成破损。

运输时应使用带棚盖的运输工具。

贮存

包装后的产品应在干燥、清洁的仓库内储存，严禁雨淋、暴晒、潮湿和污染。

贮存的地面应平整、清洁、干燥、通风和远离火源。

贮存较长时间的堆码， 底层离地面不少于15cm， 堆码高度应适宜，以不压坏下层包装件为原则。

（规范性）
耀州瓷地理标志产品保护范围图

耀州瓷地理标志产品保护范围图

耀州瓷地理标志产品保护范围图

（资料性）
耀州瓷生产工艺

耀州瓷生产工艺流程

耀州瓷生产工艺流程图

耀州瓷生产工艺

原料加工

选料

选择适用于耀州瓷生产的硬质粘土、软质粘土、长石、石英、方解石、釉用黄土等，经检选淘洗，除去杂质，陈腐备用。

粗碎

原料进场要求粉状、袋装、块状，原料粉碎至小于5mm，过筛除铁，入库备用。

细碎

细碎分为耙泥和球磨两种， 按照坯料或釉料配方中各种原料配比， 将原料分别称量装入耙泥池或球磨机中，球磨细度根据泥料或釉料种类确定，料、球、水比例为1:1:0.5；注浆泥在球磨前需加入0.3%-0.5%的电解质（碳酸钠为宜），泥浆细度要求万孔筛筛余为0.5%。

出磨

磨好的泥浆和釉浆按照生产工艺要求过筛，筛号为 80目～250目，除铁处理后，分别装入不同的浆池和釉池中，陈腐60天以上备用。

泥坯含水量

保持在22%-25%

釉料加工

粗选

配料前对各种原料进行粗选，除去杂质后方可使用。

细磨

入磨料、球、水比例为1:1:0.5，釉浆细度要求万孔筛筛余为0。

除铁

出磨浆料经三次以上除铁备用。

细筛

釉用黄土配釉前必须经过水簸、陈腐、过万孔筛。

成型

手拉坯成型

练泥

分机械和人工练泥两种。

揉泥

人工将泥进一步揉练，增加可塑性。

手拉坯

手拉坯是耀州青瓷传统的成型方式，操作人员需经专业培训方能上岗。

手拉坯用泥要求严格，经真空练泥后的泥团需在无光、潮湿的陈腐室内，陈腐60天以上，方能使用。

拉坯前将备好的泥团经手工揉泥，二次排除空气，使泥性一致。

按照预先设计的坯样，拉制出大小合适、轻重适当、厚薄适度的坯体。

手拉坯操作要求平手分层取泥，投泥正、少抹水，里层光实，薄厚适度，割边准确、整齐。

手拉坯泥含水量要求在20%-25%。

注浆坯成型

泥浆含水量

注浆成型泥浆含水量控制在30%左右，比重（密度）为1.4-1.5。

注浆工艺

将泥浆注入工作模型，待泥浆在模型中滞留一段时间形成所需厚度注件后，倾出多余泥浆，待注件收缩后，脱离模面，再将生坯取出干燥。

清扫→模具→合模→泥浆→比重（约 1.75）→注浆→添浆→出浆→开模→修坯→粘接→擦坯→干燥

注浆脱模

脱模后生坯水分含量在16%-18%为宜。注浆时间取决于模型的新老程度及对注件的厚度要求等。

干燥

干燥工序是耀州瓷生产工艺中的一个重要组成部分，为了减少坯体变形和开裂，要求受热必须均匀。目前，耀州瓷生产中多采用地炕式干燥、火墙干燥和自然干燥三种方式。地炕式干燥要求介面湿度保持在40℃-60℃，受热要均匀，通风要畅。

修坯

拉成的坯体干燥至含水率在8%～16%时进行修坯。

装饰

耀州瓷的装饰手法很多，主要有刻、印、剔、雕、塑、堆、画、划、贴、镂等，通常使用刻、划、剔、印四种方式。

刻花

现使用的刀具分为：①三角刀②尖针刀③直角刀④“P”型刀⑤梳齿刀五种。刀法要求：放刀准，走刀稳，手腕灵活，线条深浅得当，宽窄变化自然顺畅。

划花

划花工艺是指在施过釉的坯体上用竹篦把图案刻划在坯体上，要求线条流畅，花纹清晰、明快。

剔花

青瓷剔花要求是在施釉后的坯品上，剔除图案以外的部分釉层凸显花纹。要求线条流畅，图案具立体感，有浅浮雕效果。剔除部分底面要平整、光滑、刀痕不明显。

印花

印花工艺分为两种方式：一种是将花卉图案刻制在石膏模具上，成型后的坯体表面自然会显出花卉图案；另一种是将花卉图案先制成石膏陶范，待坯体成型后，人工将陶范压制在坯体上，形成图案。要求印纹清晰。

其他

黑、白瓷装饰主要以剔、划、绘画为主。

素烧

素烧是青釉瓷为了增强坯体强度，提高坯体对釉浆的吸附能力，达到“厚釉”目的。黑瓷、白瓷不要求素烧。

素烧过程

（1）水分蒸发阶段——排除坯体内残余水分（常温-300℃），要求升温速度约2.5℃/min。

（2）分解及氧化阶段（300℃-900℃），此阶段a.坯体中结晶水排除b.坯体内有机物、碳、无机物氧化c.坯体内碳酸盐、硫化物分解。要求升温速度约3-3.5℃/min，并在最高温度保温30min左右以使窑内温度均匀。

素烧温度曲线图

素烧升温曲线见图1。

Temperature/℃

1000

0  00

Time/h

800

200

400

600

1     2     3      4      5     6     7

素烧升温曲线

注意事项

耀州青瓷素烧必须采取强氧化焰煅烧，窑内温度在300℃之前窑门需留一定空隙，使其自然水充分排出。

施釉

施釉要求

釉，可以认为是瓷器最基本的装饰。坯体施釉厚度是否均匀是施釉质量的重要标准。因此要求对素烧后的坯体在施釉前进行清洁处理。严禁缺釉、积釉等现象发生。

施釉方式及要求

浸釉法

将经素烧过的半成品用手工全部浸入釉浆中，使之附着一层釉浆，附着的厚度由时间长短来决定，施釉浓度应控制在1.4-1.6。

喷釉法

喷釉法是利用空气压缩装置将釉浆喷成雾状，使釉浆粘附于坯体上，喷釉时要求坯体匀速转动，以保证坯体表面得到厚薄一致的釉层。釉浆的浓度控制在1.2-1.4。

浇釉法

浇釉法是指将釉浆浇到坯体上，多用于大型器皿的制作，浓度要求在1.0-1.2。

烧成

烧成装窑要求

将施釉后的制品，经自然干燥，装窑烧成，入窑坯品含水量必须小于0.15%。码窑要实，火路要畅。

烧成过程控制

a）氧化阶段

氧化阶段要求窑内温度从常温到950℃，全采用氧化焰烧成。升温要慢，使其坯体中自然水、结晶水、有机物、碳、无机物充分氧化，碳酸盐、硫化物充分分解。

b）中火阶段（又称强氧化阶段）

强氧化阶段要求温度控制在950℃-1040℃，慢火保温，时间要长。

c）还原阶段

还原阶段要求从1040℃开始至1180℃结束，使釉中的Fe2O3与CO发生反应而生成低价铁，呈显青色。

d）中性焰阶段（1180℃～烧成温度）

由于各厂用料不同，因而烧成温度有所差异，一般在1270℃～1310℃。当还原气氛结束后，为了避免釉面烟熏，要严格控制闸板，确保窑内零压或微正压。

烧成曲线

耀州窑青瓷烧成升温曲线见图B.3

Time/h

Temperature/℃

2          4         6         8          10      12

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

耀州窑青瓷烧成升温曲线图

注意事项

a）点火后窑内温度从常温到400℃需要1.5小时左右，这个过程不能将窑门全部关闭，需留一定空隙，使其自然水分全部排出。

b）当窑内温度达到1040℃时，开始烧还原焰，这个过程非常重要，一定要控制好窑内CO的浓度。

c）当窑内温度达到1180℃后，窑内火焰气氛转向中性焰、升温。

d）黑、白瓷要求氧化焰烧成，烧成温度控制在1250℃-1280℃。

检验与验收

要求

耀州瓷制品，无论艺术类还是日用类，一律不许存在熔洞、落渣、缺泥、炸釉、烟熏、生烧等外观缺陷。对于变形、斑点、底沿粘渣等常见缺陷，由于没有国家统一标准参考，因而以铜川市陈炉陶瓷厂1996年制定的企业青瓷质量标准和汝瓷质量验收标准为基础并适当提高档次要求，作为耀州瓷验收质量的标准。

初检

a）听声辨器，剔除有“内伤”者；

b）剔除有偏色及明显变形、落渣、斑点等缺陷者；

c）剔除有不健康、低级、庸俗的图案装饰者；

d）剔除刻、印花装饰图案模糊不清者

复检

a）功能性耀瓷不具备其应有功能者，应剔除。如倒装壶、凤鸣壶、两心壶、公道杯等器物。功能检测率100%；

b）吸水率不超过1%，每年度检测两次；

c）热稳定性在180℃投入20℃水中热交换一次不裂；

d）化学组成要符合技术规范要求，每年度抽检一次。

验收

艺术瓷质量标准

a）艺术瓷指带有艺术装饰情趣的耀瓷工艺美术品。如瓶、罐、筒、炉、盒、洗、壶等手工制品及其他陈设品、雕塑品等。

b）耀州瓷艺术品应具备耀州瓷的基本外观特征。釉色纯正，采用刻、印、镂、划、绘画等装饰手法，线条流畅，图案清晰。

c）艺术瓷显见面不许有落渣、斑点、缺泥、磕碰等常见缺陷。

d）对采用其他装饰手法的耀瓷艺术品，如冰裂、碎纹、釉彩、釉下彩、镶嵌等装饰类产品，则应以艺术效果的高下，分其优劣。有窑变和其他特殊艺术效果者，另当别论。

规格（器皿）分类及质量标准

规格（器皿）分类表

规格（器皿）分类见表B.1

规格（器皿）分类

| 类别 | 单位 | 型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特大型 | 大 型 | 中 型 | 小 型 |
| 盘碟类 | 口径mm | 大于350 | 228-350 | 128-228 | 小于128 |
| 碗类 | 口径mm | 大于250 | 175-250 | 110-175 | 小于110 |
| 杯类 | 口径mm |  |  | 60-100 | 小于60 |

质量标准表

质量标准见表B.2

质量标准

| 序号 | 缺陷 名称 | 测定 物理量 | 计量 单位 | 产品规格 | 珍品级 | 精品级 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形 | 长度 | mm | 雕塑类 | 影响艺术效果不许可 |  |  |
|  |  |  |  | 器皿类 特型、大型、 中型、小型 | 不超过口径的2% | 不超过口径的3% | 不超过口径的4% |
| 2 | 却釉 | 面积 | mm² | 特型 | 显见面不允许，非显见面不大于10 | 显见面不允许，非显见面不大于12 | 影响艺术效果不许可 |
|  |  |  |  | 大型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于10 | 影响艺术效果不许可 |

| 表B.2(续） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷 名称 | 测定 物理量 | 计量 单位 | 产品规格 | 珍品级 | 精品级 | 合格品 |
| 2 | 却釉 | 面积 | mm² | 中型、小型 | 不允许 | 不允许 | 影响艺术效果不许可 |
| 3 | 熔洞 | - | - | 各型 | 不允许 |  | 影响艺术效果不许可 |
| 4 | 毛孔 | - | - | 各型 | 影响艺术效果不许可 |  |  |
| 5 | 烟熏 | - | - | 各型 | 不允许 |  | 影响艺术效果不许可 |
| 6 | 粘疤 粘渣 | - | - | 各型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面严重不许可底足磨平 | 影响艺术效果不许可 |
| 7 | 胎裂 | - | - | 各型 | 不允许 |  |  |
| 8 | 釉层 不均匀 | - | - | 各型 | 影响艺术效果不许可 |  |  |
| 9 | 泥釉缕 | - | - | 各型 | 影响艺术效果不许可 |  |  |
| 10 | 火刺 | - | - | 各型 | 不允许 |  |  |
| 11 | 模迹 | - | - | 各型 | 不允许 |  | 影响艺术效果不许可 |
| 12 | 泥渣、疙瘩、坯泡 | - | - | 各型 | 不允许 |  | 影响艺术效果不许可 |
| 13 | 过火 生烧 | - | - | 各型 | 不允许 |  |  |
| 本规范未能包括的缺陷，根据其形状可按相似缺陷处理。 |  |  |  |  |  |  |  |