陕西省农膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1（农业用聚乙烯吹塑棚膜）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 4455-2006 GB/T 4455-2019 | GB 4455-2006(6.3) GB/T 4455-2019(6.3) |
| 2 | 厚度 |  | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度 |  | GB/T 6673-2001 |
| 4 | 净质量 |  | GB 13735-2017(6.5) |
| 5 | 拉伸强度（纵、横向） |  | GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 断裂伸长率（纵、横向） |  |  |
| 7 | 直角撕裂强度（纵、横向） |  | QB /T 1130-1991 |
| 8 | 透光率 |  | GB/T 2410-2008 |
| 9 | 雾度 |  |  |
| 10 | 初滴时间 |  | GB 4455-2006附录A GB/T4455-2019附录A |
| 11 | 滴流失效时间 |  |  |

表2（聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-1992 GB 13735-2017 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） |  |  |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） |  | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度 |  | GB/T 6672-2001 |
| 5 | 外观 |  | GB 13735-1992(5.5) GB 13735-2017(6.6) |
| 6 | 每卷净质量 |  | GB 13735-1992(4.2.3) GB 13735-2017(6.5) |
| 7 | 宽度 |  | GB/T 6673-2001 |

注：近2年产品标准GB 13735、GB 4455涉及换版，应根据产品生产日期或产品标识的执行标准来确定该批产品具体检验依据。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13735-1992《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（2018年5月1日实施）

GB 4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》

GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》（2020年7月1日实施）

GB/T 20202-2006《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》

GB/T 20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》（2020年3月1日实施）

GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度的测定  机械测量法》

GB/T 6673-2001《塑料薄膜和片材长度和宽度的测定》

GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度试验方法》

GB/T 1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》（于2007年替代了标准GB/T 13022-1991）

QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

如表1～表2中任一项目检验结果不合格，应在检验样品中取双倍试样对不合格项进行复测，复测结果仍有不合格则判定该检验项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

3.2.3判定应注意问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，并在检验报告中备注说明。