陕西省木地板产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

采用扑克牌随机抽样法在企业的成品库、销售库或市场待销产品中抽取有产品质量合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

2检验依据

表1 (实木复合地板)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 18103-2013 | GB/T 17657-1999 4.3 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 | GB/T 18103-2013 6.3.2 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 18103-2013 | GB/T 17657-1999 4.9 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 18103-2013 | GB/T 17657-1999 4.9 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013 | GB/T 15036.2-2009 3.3.2.2 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013 | GB/T 4893.4-1985 |
| 7 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18103-2013 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 4.60 |

 表2 （浸渍纸层压木质地板）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.3 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.4 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 15102-2006 6.3.8 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.8 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 6.3.11 |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 4.60 |

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 18103-2013《实木复合地板》

GB/T 18102-2007 《浸渍纸层压木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T 15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》

GB/T 4893.4-1985《家具表面漆膜附着力交叉切割测定法》

GB/T 15036.2-2009《实木地板　第2部分：检验方法》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

任一个检验项目初检样品不合格时，按产品标准要求进行一次双倍复验，当两个复验样品结果均合格时，判定该项目为合格；反之，判定该项目为不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品未明示执行标准、明示过期标准或产品明示标准与实物不符，应按本细则中规定的标准进行检验并判定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。