陕西省T恤衫产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  T恤衫产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.25～26-2017 FZ/T 01057.1～7-2007 FZ/T 01057.8～9-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 耐光汗复合色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 14576-2009 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22849-2014《针织T 恤衫》

FZ/T 43015-2011《桑蚕丝针织服装》

FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

FZ/T 73015-2009《亚麻针织品》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。