陕西省衬衫产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  GB/T 2660-2017 《衬衫》

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》 | FZ/T 01057（适用部分）《纺织纤维鉴别试验方法》 GB/T 2910（适用部分）《纺织品定量化学分析》 FZ/T 01095-2002 《氨纶产品纤维含量的试验方法》 FZ/T 01101-2008 《纺织品纤维含量的测定物理法》 FZ/T 30003-2009 《麻棉混纺产品定量分析方法显微 投影法》 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法）》 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH 值的测定》 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》 |
| 8 | 异味 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
| 9 | 可分解致癌芳香 胺染料 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》 GB/T 23344-2009《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 |
| 12 | 耐光色牢度 | GB/T 2660-2017《衬衫》3.11 | GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度》 |

表2  FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》 | FZ/T 01057（适用部分）《纺织纤维鉴别试验方法》 GB/T 2910（适用部分）《纺织品定量化学分析》 FZ/T 01095-2002 《氨纶产品纤维含量的试验方法》 FZ/T 01101-2008 《纺织品纤维含量的测定物理法》 FZ/T 30003-2009 《麻棉混纺产品定量分析方法显微 投影法》 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法）》 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液pH 值的测定》 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》 |
| 8 | 异味 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
| 9 | 可分解致癌芳香 胺染料 | GB 184011-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》5.1/FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》 GB/T 23344-2009《纺织品4-氨基偶氮苯的测定》 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 |
| 12 | 耐光色牢度 | FZ/T 73043-2012《针织衬衫》4.2 | GB/T 8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度》 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 2660-2017《衬衫》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。