陕西省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1符合规定的任一品种均可抽取。每次抽查，同一类型的产品每个企业仅抽查一个型号的产品。抽取样品应为同一规格型号、同一批次的产品。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。所抽取的产品应在产品贮存期内并应满足检验及异议处理时间要求。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1（弹性体改性沥青防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.7) GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 |  | GB/T 328.11-2007（A法） |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.9) GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.10) GB/T 328.10-2007（B法） |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.11) GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.11) GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.13) • |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.13) • |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.13) • |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.13) • |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.13) • |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.14) • |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.15) GB/T 328.20-2007 |
| 14 | 胎基材料 | GB 18242-2008 |  | GB 18242-2008(6.3、6.4) |

表2（塑性体改性沥青防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.7) GB/T 328.26-2007 |  |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.11-2007（A法） |  |
| 3 | 低温柔性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.9) GB/T 328.14-2007 |  |
| 4 | 不透水性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.10) GB/T 328.10-2007（B法） |  |

| 5 | 拉力 | GB 18243-2008 | GB 18242-2008(6.11) GB/T 328.8-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 延伸率 | GB 18243-2008 | GB 18242-2008(6.11) GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.13) • |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18243-2008 | GB 18242-2008(6.13) • |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18243-2008 | GB 18242-2008(6.13) • |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.13) • |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.13) • |
| 12 | 接缝剥离强度 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.14) GB/T 328.20-2007 |
| 13 | 胎基材料 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008(6.3、6.4) |

表3（胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.7） GB/T 328.26-2007 |  |
| 2 | 耐热性 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.8） GB/T 328.11-2007（B法） |  |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.9） GB/T 328.14-2007 |  |
| 4 | 不透水性 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.10） GB/T 328.10-2007（B法） |  |
| 5 | 最大拉力 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.7） GB/T 328.26-2007 |  |
| 6 | 热老化（拉力保持率） | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.13） |  |
| 7 | 热老化（低温柔性） | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.13） |  |
| 8 | 热老化（质量损失） | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.13） |  |
| 9 | 渗油性 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.14） GB/T 328.14-2007 |  |
| 10 | 胎基材料 | JC/T 1076-2008 | JC/T 1076-2008（6.3、6.4） |  |

表4（胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.7） GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.8） GB/T 328.11-2007（B法） |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.9） GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | JC/T 1077-2008 | GB/T 328.10-2007（B法） |
| 5 | 最大拉力 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.11） GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 断裂延伸率 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.11） GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.13） |
| 8 | 热老化（低温柔性） | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.13） |
| 9 | 热老化（质量损失） | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.13） |
| 10 | 渗油性 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.14） GB/T 328.14-2007 |
| 11 | 胎基材料 | JC/T 1077-2008 | JC/T 1077-2008（6.4、6.5） |

表5（胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.7） GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.8） GB/T 328.11-2007（B法） |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.9） GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | JC/T 1078-2008 | GB/T 328.10-2007（B法） |
| 5 | 最大拉力 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.11） GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 延伸率 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.11） GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.13） |
| 8 | 热老化（低温柔性） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.13） |
| 9 | 热老化（质量损失） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.13） |
| 10 | 渗油性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.14） |
| 11 | 胎基材料 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008（6.4、6.5） |

表6（自粘聚合物改性沥青防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.7） |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） 率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.7） |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.7） |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.7） |
| 5 | 顶杆撕裂强度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.9） |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.10） |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.11） |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.12） |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.14） |
| 11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.15） |
| 12 | 热老化（拉力保持率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.16） |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.16） |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.16） |
| 15 | 热老化（剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.16） |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.17） |
| 17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
| 18 | 热老化（尺寸稳定性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.16） |
| 19 | 胎基材料 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009（5.2、5.3、5.4） |

表7（预铺防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 5 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 8 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 9 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.15-2007 |
| 10 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.17） |
| 11 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 12 | 弹性恢复率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 528-2009 |
| 13 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB 12952-2011（6.9） |
| 14 | 抗穿刺强度 | GB/T 23457-2017 | CJ/T 234-2006（附录B） |
| 15 | 与后浇混凝土剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.20） |
| 16 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.21） |
| 17 | 卷材与卷材剥离强度（无处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.22） |
| 18 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 19 | 热老化 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.24） |
| 21 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017（6.25） |

表8（湿铺防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.9.2） |
| 4 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.10） |
| 5 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.11） |
| 6 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.10-2007（B法） |
| 7 | 卷材与卷材剥离强度（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.13） |
| 8 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.14） |
| 9 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.15） |
| 10 | 与水泥砂浆剥离强度(无处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.16） |
| 11 | 热老化 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.18） |
| 12 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.17） |
| 13 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.19） |
| 14 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017（5.20） |

表9（聚氯乙烯（PVC）防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.3、6.4） |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.5） |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.5） |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.5） |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.5） |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.6） |
| 7 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.8） |
| 9 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.12） |
| 10 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011（6.14） |

表10（氯化聚乙烯防水卷材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.5） |
| 2 | 断裂伸长率 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.5） |
| 3 | 热处理尺寸变化率 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.6） |
| 4 | 低温弯折性 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.7） |
| 5 | 抗穿孔性 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.8） |
| 6 | 不透水性 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.9） |
| 7 | 剪切状态下的粘合性 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.10） |
| 8 | 热老化处理（外观） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 9 | 热老化处理（拉伸强度变化率） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 10 | 热老化处理（断裂伸长率变化率） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 11 | 热老化处理（低温弯折性） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 12 | 拉力 | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 13 | 热老化处理（拉力） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |
| 14 | 热老化处理（断裂伸长率） | GB 12953-2003 | GB 12953-2003（5.11） |

表11（高分子防水材料 片材）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3.2） |
| 2 | 拉断伸长率（常温） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3.2） |
| 3 | 撕裂强度 | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3.3） |
| 4 | 不透水性 | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3.4） |
| 5 | 低温弯折 | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（附录B） |
| 6 | 加热伸缩量 | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（附录C） |
| 7 | 热空气老化（拉伸强度保持率） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3） |
| 8 | 热空气老化（拉断伸长率保持率） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3） |
| 9 | 耐碱性（拉伸强度保持率） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3） |
| 10 | 耐碱性（拉断伸长率保持率） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3） |
| 11 | 粘结剥离强度 | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3及附录D） |
| 12 | 复合强度（FS2型表层与芯层） | GB 18173.1-2012 | GB 18173.1-2012（6.3及附录E） |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材

JC/T 1076-2008 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材

JC/T 1077-2008胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材

JC/T 1078-2008 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 35467-2017湿铺防水卷材

GB 12952-2011聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB 12953-2003  氯化聚乙烯防水卷材

GB 18173.1-2012  高分子防水材料 片材

GB/T 328-2007  建筑防水卷材试验方法

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。