附件9

陕西省床上用品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产领域成品库中抽取。

随机数一般使用随机数表方法产生。

2 检验依据

表  无填充物床上用品检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 18886-2002 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013相应产品标准 | FZ/T 01057.1~6-2007 GB/T 2910.1~24-2009 GB/T2910.101-2009 |

表  有填充物床上用品检测项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 |  | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 5 |  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 7 |  | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 18886-2002 |
| 8 | 纤维含量 |  | GB/T 29862-2013相应产品标准 | FZ/T 01057.1~6-2007 GB/T 2910.1~24-2009 GB/T2910.101-2009 |
| 9 | 品质 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 24252-2019表1 |
| 10 | 回潮率 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 9995-1997 |
| 11 | 质量偏差率 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 24252-2019 |
| 12 | 含杂率 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 24252-2019 |
| 13 | 荧光增白剂 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | FZ/T 01137-2016 |
| 14 | 压缩回弹性 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 24252-2019附录B |
| 15 | 水洗尺寸变化率 |  | GB/T 24252-2019相应产品标准 | GB/T 8630-2013 |

3 判定规则

3.1依据标准

国家标准及相关产品标准

GB 18401-2010        国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 5296.4-2012     消费使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 29862-2013      纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22796-2009      被、被套

GB/T 22797-2009      床单

GB/T 22800-2009      星级旅游饭店用纺织品

GB/T 22843-2009      枕、垫类产品

GB/T 22844-2009      配套床上用品

GB/T 24252-2019      蚕丝被

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。