附件3

陕西省儿童餐饮具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数骰子或扑克牌方法产生。

2 检验依据

表1  塑料杯产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 4.2 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 9 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |

表2  密胺塑料餐饮具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | QB/T 1999-1994 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | QB/T 1999-1994 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | QB/T 1999-1994 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | QB/T 1999-1994 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | QB/T 1999-1994 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 三聚氰胺特定迁移量 | QB/T 1999-1994 | GB 31604.15-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以甲醛计） | QB/T 1999-1994 | GB 31604.48-2016 |
| 8 | 耐干热性 | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.2 |
| 9 | 耐低温性 | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.3 |
| 10 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.4 |
| 11 | 耐污染性 | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.5 |
| 12 | 翘曲（地部） | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.6 |
| 13 | 跌落 | QB/T 1999-1994 | QB/T 1999-1994 5.7 |

表3  金属类餐饮具/杯子产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷的迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.38-2016 |
| 2 | 镉的迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.24-2016 |
| 3 | 铅的迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 4 | 感官 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 4.2 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.9-2016 | GB 4806.9-2016 4.2 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

- QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

GB/T 29606-2013  不锈钢真空杯

GB 4806.9-2016  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 15067.2-2016 不锈钢餐具

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。