附件6

人造板产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳等地区的生产及流通领域中抽取，共抽查标称生产企业30家，抽取样品30批次。经检验，合格样品24批次；6批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及浸渍剥离和甲醛释放量项目项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 5849-2016、GB/T 9846-2015、GB/T 11718-2009、GB/T 4897-2015、GB/T 15102-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对人造板的含水率、表面胶合强度、胶合强度、浸渍剥离、表面耐磨、横向静曲强度、甲醛释放量、胶合强度、吸水厚度膨胀率、内结合强度等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

| 人造板合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | 刨花板 | 2020.05.27 | 西安市未央区宝璞森建材商行 | 洛宁三环华兰木业有限公司 | 河南省洛阳市 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2019.11.19 | 西安云兔家居建材商贸有限公司 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江省温州市 | 图形商标 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.06.03 | 陕西康森饰家有限责任公司 | 陕西康森饰家有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | 康森饰家 | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 细木工板 | 2020.03.11 | 西安金盛莱建材有限公司 | 临沂市兰山区太年板材厂 | 山东省临沂市 | 鼎威 | 1220×2440×15（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.20 | 西安博笛家具有限公司 | 西安博笛家具有限公司 | 陕西省西安市 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.11 | 宝鸡雷泽木业有限责任公司 | 宝鸡雷泽木业有限责任公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 1220×2440×9（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.05.15 | 西安市灞桥区双利家具饰面板加工厂 | 西安市灞桥区双利家具饰面板加工厂 | 陕西省西安市 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.07 | 陕西七果木业有限公司 | 陕西七果木业有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.06 | 陕西佳美欧德森木业有限公司 | 陕西佳美欧德森木业有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.04.21 | 西安腾飞装饰材料有限公司 | 河北腾飞木业有限公司 | 河北省石家庄市 | 图形商标 | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2019.10.04 | 西安宏亚建材有限公司 | 曹县欧亚木业有限公司 | 山东省菏泽市 | 格莱雅 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.04.17 | 西安法维尔建材有限公司 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 浙江省湖州市 | 图形商标 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2019.09.30 | 西安舟宝特建材有限公司 | 千年舟新材科技集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 图形商标 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2019.08.20 | 西安市未央区宝利建材商行 | 江西省百源木业有限公司 | 江西省上饶市 | 图形商标 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.05.15 | 西安市未央区福林永装饰材料经销部 | 湖南家湘美家居饰材有限公司 | 湖南省长沙市 | 图形商标 | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.04.10 | 西安市未央区常盛木业商行 | 河北金泽木制品有限公司 | 河北省石家庄市 | / | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.03.27 | 西安市未央区甲友木业销售处 | 临沂市兰山区多地拉板材厂 | 山东省临沂市 | 紫柏山 | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 细木工板 | 2020.06.02 | 礼泉三平木业有限责任公司 | 礼泉三平木业有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | / | 1220×2440×15（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 中密度纤维板 | 2020.04.06 | 西安蔚盛绿洲木业有限公司 | 夏县骏达木业有限公司 | 山西省运城市 | / | 1220×2440×12（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.05.10 | 陕西康保家建材有限公司 | 上海德翔木业有限公司 | 上海市 | 图形商标 | 1220×2440×17.2（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.4.27 | 三原桐林木业加工厂 | 三原桐林木业加工厂 | 陕西省咸阳市 | / | 1220×2440×17（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.05 | 宝鸡怡家凯德森建材有限公司 | 宝鸡怡家凯德森建材有限公司 | 陕西省宝鸡市 | / | 1220×2440×9（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2020.06.13 | 西安博威板业有限公司 | 西安博威板业有限公司 | 陕西省西安市 | / | 1220×2440×18（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020.05.20 | 西安市未央区汇鑫木业经销部 | 曹县德林木业有限公司 | 山东省菏泽市 | 图形商标 | 1220×2440×16.5（mm） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |

| 人造板不合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 |  | 承检单位 |
| 1 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020-04-10 | 陕西龙涟家居有限公司 | 曹县亚飞木业有限公司 | 山东省菏泽市 | 富贵华泰 | 1220×2440×16.5（mm） |  | 浸渍剥离 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2020-04-12 | 西安市未央区鸿润木业批发部 | 广州市伟正木制品有限公司 | 广东省广州市 | 图形商标 | 1220×2440×17（mm） | 浸渍剥离 |  | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 中密度纤维板 | 2019-09-06 | 西安市未央区马红伟密度板销售部 | 天门市鼎盛木业有限公司 | 湖北省天门市 | / | 1220×2440×7.3（mm） | 甲醛释放量（mg/m3） |  | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 中密度纤维板 | 2020-06-18 | 陕西中兴林产有限责任公司 | 陕西中兴林产有限责任公司 | 陕西省西安市 | / | 1220×2440×6（mm） | 甲醛释放量（mg/m3） |  | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 中密度纤维板 | 2020-04-19 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 陕西省杨凌示范区 | 西琳 | 1220×2440×2.6（mm） | 甲醛释放量（mg/m3） |  | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 刨花板 | 2020-05-26 | 陕西汇森木业有限公司 | 陕西汇森木业有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 1220×2440×18（mm） | 甲醛释放量（mg/m3） |  | 陕西省产品质量监督检验研究院 |