附件1

建设用石产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、咸阳、铜川、汉中、商洛、西咸等地区的生产领域中抽取，共抽查标称生产企业13家，抽取样品20批次。经检验，合格样品13批次;7批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及颗粒级配项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 14685-2011等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对建设用石的颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、松散堆积空隙率等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |
| --- |
| 建设用石未发现不合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品****名称** | **生产日期****或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/3 | 陕西永塬矿业股份有限公司 | 陕西永塬矿业股份有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 2 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/4 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级20~40mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 3 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/7 | 礼泉天和石料有限责任公司 | 礼泉天和石料有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 4 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/8 | 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 5 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/8 | 陕西鑫鑫源建材有限公司 | 陕西鑫鑫源建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级16~31.5mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 6 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/8 | 泾阳中昊建材有限责任公司 | 泾阳中昊建材有限责任公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级16~25mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 7 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/9 | 铜川世纪高新建材有限公司 | 铜川世纪高新建材有限公司 | 陕西省铜川市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 8 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/6/6 | 铜川市金梧桐矿业有限责任公司 | 铜川市金梧桐矿业有限责任公司 | 陕西省铜川市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 9 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/5 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 陕西省铜川市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 10 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/16 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 单粒粒级5~10mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 11 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/16 | 宁强县亨达采石场 | 宁强县亨达采石场 | 陕西省汉中市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 12 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/17 | 镇安生辉矿业有限公司 | 镇安生辉矿业有限公司 | 陕西省商洛市 | / | 单粒粒级16~31.5mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 13 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/16 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 陕西省商洛市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |

|  |
| --- |
| 建设用石不合格产品及其企业名单 |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期****或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2019/12/10 | 永寿县北方石钙业有限公司 | 永寿县北方石钙业有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 2 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/4 | 礼泉方山建材有限公司 | 礼泉方山建材有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 3 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/9 | 铜川市弘鑫钙业有限公司 | 铜川市弘鑫钙业有限公司 | 陕西省铜川市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 4 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/13 | 西乡县澜山建材有限公司 | 西乡县澜山建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 5 | 建设用卵石、碎石（卵石） | 2020/9/10 | 西安原本建设工程有限公司 | 西安原本建设工程有限公司 | 陕西省西安市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 6 | 建设用卵石、碎石（碎石） | 2020/9/14 | 西乡县鑫天成建材有限公司 | 西乡县鑫天成建材有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |
| 7 | 建设用卵石、碎石（卵石） | 2020/9/16 | 西咸新区恒盛安新材料科技有限公司 | 西咸新区恒盛安新材料科技有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | 单粒粒级10~20mm；Ⅱ类 | 颗粒级配 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |