附件1

塑料购物袋产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、榆林等地区的生产及流通领域中抽取，共抽查标称生产企业23家，抽取样品30批次。经检验，合格样品16批次;14批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及厚度、落镖冲击、提吊试验、跌落试验项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 21661-2008、GB 4806.7-2016等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对塑料购物袋的厚度偏差、封合强度、落镖冲击、提吊试验、跌落试验、漏水性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验（只针对添加着色剂的产品）、感官指标等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料购物袋未发现不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **产品**  **名称** | | **生产日期**  **或批号** | | **抽查企业名称** | | **生产企业名称** | | **生产企业所在地** | **商标** | | **规格型号** | | | **承检单位** |
| 1 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西旋力聚丰商贸有限公司 | | 桐城市国元塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 520mm×（320+60）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | | 塑料购物袋 | | / | | 富平县奥卓好又多购物广场 | | 安徽桐城市高恒塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 480mm×（300+120）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | | 塑料购物袋 | | / | | 渭南市华州区家福乐购物广场 | | 安徽省桐城市商源塑料有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 480mm×（280+60）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西正大百合超市有限公司 | | 安庆市华大彩印包装有限公司 | | 安徽省安庆市 | / | | 500mm×（300+60）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | | 塑料购物袋 | | / | | 西安市人人乐超市有限公司公园南路购物广场 | | 雄县三鑫塑料包装有限公司 | | 河北省保定市 | / | | 510mm×（300+150）mm×0.027mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | | 塑料购物袋 | | / | | 深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店 | | 雄县立亚包装有限公司 | | 河北省保定市 | / | | 476mm×（254+152）mm×0.027mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西永辉超市有限公司 | | 雄县立亚包装材料有限公司 | | 河北省保定市 | / | | 540mm×（300+150）mm×0.026mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | | 塑料购物袋 | | / | | 宝鸡商场有限公司家美佳陈仓区店 | | 桐城市厚忠塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 380mm×（230+120）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西大森商贸有限公司 | | 安徽省桐城市恒汇塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 550mm×（350+70）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | | 塑料购物袋 | | / | | 武功县通福商贸有限公司 | | / | | / | / | | / | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | | 塑料购物袋 | | / | | 武功县好又多连锁超市商贸有限公司 | | / | | / | / | | 490mm×（300+60）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心 | | 安徽诚庄实业有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 570mm×（370+70）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | | 塑料购物袋 | | / | | 礼泉京英润万家超市有限公司 | | / | | / | / | | 550mm×330mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | | 塑料购物袋 | | / | | 西安广货云商贸有限公司 | | / | | / | / | | 500mm×（300+60）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | | 塑料购物袋 | | / | | 陕西谊品弘科技有限公司西咸新区后卫寨分公司 | | 安徽盈科包装有限公司 | | 安徽省桐城市 | / | | 620mm×（380+80）mm×0.025mm | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | | 塑料袋 | | 2020-11-01 | | 西安市阎良区杰梦塑业有限公司 | | 西安市阎良区杰梦塑业有限公司 | | 陕西省西安市 | / | | / | | | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 塑料购物袋不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | | **生产日期**  **或批号** | | **抽查企业名称** | | **标称生产企业名称** | | **标称生产企业所在地** | | **商标** | **规格型号** | | **不合格项** | **承检单位** | | |
| 1 | 塑料购物袋 | | 2020-11-03 | | 陕西源盛精品塑料制品有限公司 | | 陕西源盛精品塑料制品有限公司 | | 陕西省咸阳市 | | / | 600mm×（400+200）mm×0.015mm | | 厚度 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 2 | 塑料购物袋 | | / | | 陕西客又多商贸有限公司西安咸宁西路分公司 | | / | | / | | / | 600mm×（400+80）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 3 | 塑料购物袋 | | / | | 西安爱家超市有限公司唐延路店 | | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | | 广东省深圳市 | | / | 500mm×（270+140）mm×0.026mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 4 | 塑料购物袋 | | / | | 靖边新百连锁超市有限公司 | | 衡水华创宏达纸塑包装制品有限公司 | | 河北省衡水市 | | / | 570mm×（340+70）mm×0.025mm | | 提吊试验、跌落实验、落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 5 | 塑料购物袋 | | / | | 宝鸡好又多商贸有限公司 | | 安徽亿能众泰塑业有限公司 | | 安徽省安庆市 | | / | 500mm×（300+65）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 6 | 塑料购物袋 | | / | | 眉县客都生活超市有限公司 | | 安徽华庆包装有限公司 | | 安徽省桐城市 | | / | 600mm×（400+80）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 7 | 塑料购物袋 | | / | | 礼泉县新永福购物广场 | | 莒县振民塑业有限公司 | | 山东省日照市 | | / | 570mm×（400+100）mm×0.025mm | | 厚度及偏差 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 8 | 塑料购物袋 | | / | | 咸阳世纪金花商贸有限公司量贩文林店 | | 西安长昊塑业有限公司 | | 陕西省西安市 | | / | 600mm×（370+180）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 9 | 塑料购物袋 | | / | | 咸阳市渭城区中天亨星生活超市 | | 西安格润纸塑制品有限公司 | | 陕西省西安市 | | / | 530mm×（350+65）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 10 | 塑料购物袋 | | / | | 咸阳景建商家外家商贸有限公司 | | 安徽省桐城市康利泰塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | | / | 580mm×（400+80）mm×0.025mm | | 落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 11 | 塑料购物袋 | | / | | 咸阳市秦都区壹品兰轩倍乐客便利店 | | / | | / | | / | 500mm×（300+60）mm×0.025mm | | 厚度及偏差、落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 12 | 塑料购物袋 | | / | | 咸阳市秦都区乐惠都超市 | | 安徽省桐城市志峰塑业有限公司 | | 安徽省桐城市 | | / | 600mm×（400+160）mm×0.025mm | | 厚度及偏差 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 13 | 塑料购物袋 | | / | | 靖边县伯特利实业有限公司 | | / | | / | | / | 600mm×（400+170）mm×0.025mm | | 厚度及偏差、落镖冲击 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |
| 14 | 塑料购物袋 | | / | | 西安松林超级市场有限公司锦业二路店 | | 桐城市礼芳塑料有限公司 | | 安徽省桐城市 | | / | 550mm×（330+150）mm×0.025mm | | 厚度及偏差 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | | |