附件2

陕西省门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在生产企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热后尺寸变化率 | GB/T 8814-2017 | GB/T 8814-2017中7.6 |
| 2 | 主型材的落锤冲击 | GB/T 8814-2017 | GB/T 8814-2017中7.8.1 |
| 3 | 加热后状态 | GB/T 8814-2017 | GB/T 8814-2017中7.7 |
| 4 | 维卡软化温度 | GB/T 8814-2017中7.10 | GB/T 1633-2000 |
| 5 | 密度 | GB/T 8814-2017中7.9 | GB/T 1033.1-2008 |
| 6 | 弯曲弹性模量 | GB/T 8814-2017中7.12 | GB/T 9341-2008 |
| 7 | 拉伸屈服应力及拉伸断裂应变 | GB/T 8814-2017中7.11 | GB/T 1040.2-2006 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8814-2017 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。