2021年陕西省近视眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1  近视眼镜镜片检验项目及标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | GB 10810.1—2005 5.1.2 | GB 10810.1-2005 6.1,6.2 |
| 2 | 光学中心和棱镜度 | GB 10810.1—2005 5.1.4 | GB 10810.1-2005 6.3 |
| 3 | 材料和表面质量 | GB 10810.1—2005 5.1.6 | GB 10810.1-2005 6.6 |
| 4 | 几何尺寸 | GB 10810.1—2005 5.2 QB/T 2506-2017 5.1 | GB 10810.1-2005 6.5 |
| 5 | 可见光透射比 | GB 10810.3—2006 5.2 | GB 10810.3-2006 6.4 |
| 6 | 表面耐磨性 | GB 10810.1—2012 4 | GB 10810.5-2012 5.2.5 |
| 7 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 5.8 | QB/T 2506-2017 6.8 |
| 8 | 抗冲击性能 | QB/T 2506-2017 5.9 | QB/T 2506-2017 6.9 |
| 9 | 标志 | QB/T 2506-2017 8.1 | 目测 |

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2506-2017   眼镜镜片 光学树脂镜片现行有效的企业标准及产品明示质量要求

GB 10810.1-2005  眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006  眼镜镜片及相关产品   第3部分：透射比规范及测量方法

GB 10810.5-2012  眼镜镜片 第5部分：镜片表面耐磨要求

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。