2021年陕西省商品煤质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库房、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

2 检验依据

表1  商品煤质量检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 30732-2014 《煤的工业分析方法 仪器法》缓慢灰化法 |
| 2 | 发热量 |  | GB/T 213-2008 《煤的发热量测定方法》 |
| 3 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 《煤中全硫的测定方法》 GB/T 25214-2010 《煤中全硫测定 红外光谱法》 |
| 4 | 磷含量 |  | GB/T 216-2003 《煤中磷的测定方法》 |
| 5 | 砷含量 |  | GB/T 3058-2019 《煤中砷的测定方法》 |
| 6 | 氯含量 |  | GB/T 3558-2014 《煤中氯的测定方法》 |
| 7 | 氟含量 |  | GB/T 4633-2014 《煤中氟的测定方法》 |
| 8 | 汞含量 |  | GB/T 16659-2008 《煤中汞的测定方法》 |

3 判定规则

3.1依据《商品煤质量管理暂行办法》

表2  商品煤质量判定标准

| 序号 | 项目名称 | 判定标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品煤 |  |
|  |  | 运距＞600 公里 | 运距≤600公里 |
| 1 | 灰分(Ad) | 褐煤 ≤20.00% | 褐煤 ≤30.00% |
|  |  | 其它煤种 ≤30.00% | 其它煤种 ≤40.00% |
| 2 | 全硫(St,d) | 褐煤≤1.00% | 褐煤≤1.50% |
|  |  | 其它煤种≤2.00% | 其它煤种≤3.00% |
| 3 | 发热量（Qnet,ar） | 褐煤≥16.50MJ/kg | / |
|  |  | 其它煤种≥18.00MJ/Kg | / |
| 4 | 磷含量（Pd） | ≤0.15% |  |
| 5 | 氯含量（Cld） | ≤0.3% |  |
| 6 | 砷含量（Asd） | ≤80μg/g |  |
| 7 | 汞含量（Hgd） | ≤0.6μg/g |  |
| 8 | 氟含量（Fd） | ≤200μg/g |  |

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。