附件2

陕西省钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

厚度、表面应力、碎片状态的样品以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 抽样数量

厚度、表面应力、碎片状态：抽取12块面积不小于0.5㎡的同一公称厚度的玻璃，其中6块为备用样品。

其余项目样品为现场制作的形式获取。

抗冲击性：规格610mm×610mm，数量为24块，其中12块为备用样品。

霰弹袋冲击性能：规格1930mm×864mm，数量为8块，其中4块为备用样品。

耐热冲击性能：规格300mm×300mm，数量为16块，其中8块为备用样品。

3检验依据

表1  钢化玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 15763.2-2005 6.2 |
| 2 | 表面应力 | GB/T 15763.2-2005 6.8 |
| 3 | 碎片状态 | GB/T 15763.2-2005 6.6 |
| 4 | 抗冲击性 | GB/T 15763.2-2005 6.5 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | GB/T 15763.2-2005 6.7 |
| 6 | 耐热冲击性能 | GB/T 15763.2-2005 6.9 |

4 判定规则

4.1依据标准

GB/T 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

4.2判定原则

4.2.1 单项判定

厚度：取4块样品进行试验，全部或一块符合规定判定为合格，2块及以上样品不符合规定判定为不合格。

表面应力：取3块样品进行试验，3块样品全部符合规定则判定该项合格，2块样品不符合则判定该项不合格，当1块样品不符合时，再追加3块样品检验，如果3块样品全部符合规定则判定该项合格，否则判定该项不合格。

碎片状态：取4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

抗冲击性：取6块样品进行试验，样品破坏数不超过1块判定为该项合格；多于或等于3块判定为该项不合格；破坏数为2块时，再另取6块抽检样品进行试验，6块全部不破坏判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

霰弹袋冲击性能：取4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

耐热冲击性能：取4块样品进行试验，当4块样品全部符合规定时判定该项合格，当有2块以上不符合时，则判定该项不合格。当有1块不符合时，重新追加1块样品，如果符合规定，则判定该项合格，当有2块不符合时，则重新追加4块样品，全部符合标准要求时判定该项合格，否则判定该项不合格。

4.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。（应以产品标准为依据）

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。