附件6

陕西省燃气管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

  - 以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样数量如下：

1.2.1 带管件软管

定尺管：抽样数量为14根，其中检验用样品7根，备用样品7根。

非定尺管：抽样数量为软管14m、管件20个，其中检验用样品软管7m、管件10个，备用样品软管7m、管件10个。

1.2.2 不带管件软管（非定尺管）

抽样数量为14m，其中检验用样品7m，备用样品7m。

抽样时应同时获取企业提供的合格安装工具及安装说明。

2 检验依据

表1  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管外形尺寸 |  | GB/T 26002-2010 5.1.2.8 |
| 2 | 软管 | 拉伸强度 | GB/T 26002-2010 6.1.1 |
| 3 |  | 扁平性 | GB/T 26002-2010 6.1.2 |
| 4 |  | 耐冲击性 | GB/T 26002-2010 6.1.3 |
| 5 |  | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 6.1.4 |
| 6 |  | 扭曲性 | GB/T 26002-2010 6.1.5 |
| 7 |  | 气密性 | GB/T 26002-2010 6.1.6 |
| 8 |  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 6.1.7 |
| 9 |  | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 6.1.10 |
| 10 | 管件 | 拉伸强度 | GB/T 26002-2010 6.2.1 |
| 11 |  | 耐冲击性 | GB/T 26002-2010 6.2.2 |
| 12 |  | 气密性 | GB/T 26002-2010 6.2.4 |
| 13 |  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 6.2.5 |
| 14 |  | 扭转强度 | GB/T 26002-2010 6.2.9 |

表2  燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管长度 |  | CJ/T 197-2010 6.2.6 |
| 2 | 软管最小内径 |  | CJ/T 197-2010 6.2.7 |
| 3 | 软管 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 7.5 |
| 4 |  | 气密性 | CJ/T 197-2010 7.6 |
| 5 |  | 抗拉性 | CJ/T 197-2010 7.7 |
| 6 |  | 耐热性 | CJ/T 197-2010 7.8 |
| 7 |  | 扭曲性 | CJ/T 197-2010 7.9 |
| 8 |  | 柔软性 | CJ/T 197-2010 7.10 |
| 9 |  | 弯曲性 | CJ/T 197-2010 7.11 |
| 10 |  | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 7.12 |
| 11 | 接头 | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 7.14 |
| 12 |  | 耐安装性 | CJ/T 197-2010 7.15 |
| 13 |  | 插入式接头耐拉性 | CJ/T 197-2010 7.17 |
| 14 | 被覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010 7.19 |

表3  家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管尺寸和公差 | GB 29993-2013 3.2 |
| 2 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 4.3 |
| 3 | 气密试验 | GB 29993-2013 4.5 |
| 4 | 耐热试验 | GB 29993-2013 4.7 |
| 5 | 压力试验 | GB 29993-2013 4.9 |
| 6 | 拉断试验 | GB 29993-2013 4.10 |

表4  燃气用具连接用橡胶复合软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管尺寸与公差 | CJ/T 491-2016 7.4 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 491-2016 7.6 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 7.7 |
| 4 | 耐燃烧性 | CJ/T 491-2016 7.10 |
| 5 | 耐热性 | CJ/T 491-2016 7.14 |
| 6 | 耐拉伸性 | CJ/T 491-2016 7.15 |
| 7 | 拔出力 | CJ/T 491-2016 7.16 |

表5  燃气用具连接用金属包覆软管检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管管体尺寸 |  | CJ/T 490-2016 6.3 |
| 2 | 软管长度 |  | CJ/T 490-2016 6.3 |
| 3 | 软管 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 6.4.1 |
| 4 |  | 气密性 | CJ/T 490-2016 6.4.2 |
| 5 |  | 抗拉性 | CJ/T 490-2016 6.4.3 |
| 6 |  | 挤压试验 | CJ/T 490-2016 6.4.6 |
| 7 | 包覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010 7.19 |
| 8 | 接头 | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 7.14 |
| 9 |  | 耐安装性 | CJ/T 197-2010 7.15 |

表6  家用煤气软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管的尺寸与公差 | HG 2486-1993 5.1 |
| 2 | 气密性 | HG 2486-1993 5.2 |
| 3 | 耐压性能 | HG 2486-1993 5.3 |
| 4 | 弯曲性能 | GB/T 5565.1-2017 |
| 5 | 难燃试验 | HG 2486-1993 5.8 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 26002-2010  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 197-2010  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 29993-2013  家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

CJ/T 491-2016  气用具连接用橡胶复合软管

CJ/T 490-2016  燃气用具连接用金属包覆软管

HG 2486-1993  家用煤气软管

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。