附件4

陕西省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2 | 预铺防水卷材 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 3 | 湿铺防水卷材 | 8.0 | 3.0 | 2.0 |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 5 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 6 | 高分子防水材料-片材 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |

2 检验依据

2.1弹性体改性沥青防水卷材检验项目见表1

表2 弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 5 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008中6.13 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008中6.13 |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008中6.13 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008中6.13 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008中6.13 |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008中6.14 |
| 13 | 胎基材料 | GB 18242-2008 中4.2 |

2.2预铺防水卷材检验项目见表2

表3 预铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 328.9-2007 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 8 | 低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 |
| 9 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 10 | 渗油性/张数 | GB/T 23457-2017 中6.17 |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 中6.22 |
| 12 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 中6.24 |
| 13 | 热老化（延伸率保持率） | GB/T 23457-2017 中6.24 |
| 14 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 中6.24 |
| 15 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 中6.24 |

2.3湿铺防水卷材检验项目见表3

表4 湿铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率 | GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 撕裂力 | GB/T 529-2008 GB/T 35467-2017中5.9.2 |
| 5 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 9 | 渗油性/张数 | GB/T 23457-2017 中5.14 |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017中5.13 |
| 11 | 持粘性 | GB/T 35467-2017中5.15 |
| 12 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017中5.18 |
| 13 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017中5.18 |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017中5.18 |

2.4自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目见表4

表4 自粘聚合物防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | GB/T 328.8-2007 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB 23441-2009 中5.7.1 |
| 5 | 耐热性 | GB 23441-2009中5.9.1、GB/T 328.11-2007 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 7 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 8 | 持粘性 | GB 23441-2009中5.15 |
| 9 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009中5.14 |
| 11 | 剥离强度 | GB 23441-2009中5.12 |
| 12 | 热老化（拉力保持率） | GB 23441-2009中5.16 |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009中5.16 |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009中5.16 |
| 15 | 热老化（剥离强度 卷材与铝板） | GB 23441-2009中5.16 |
| 16 | 热老化（尺寸稳定性） | GB 23441-2009中5.16 |
| 17 | 热稳定性 | GB 23441-2009中5.17 |
| 18 | 胎基材料 | GB 23441-2009 |

2.5胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材检验项目见表5

表5 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 5 | 最大拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 渗油性 | JC/T1078-2008中6.14 |
| 8 | 热老化（拉力保持率） | JC/T1078-2008中6.13 |
| 9 | 热老化（质量损失） | JC/T1078-2008中6.13 |
| 10 | 热老化（低温柔性） | JC/T1078-2008中6.13 |
| 11 | 胎基材料 | JC/T1078-2008中4.1 |

2.6高分子防水材料（片材）检验项目见表6

表6 高分子防水材料（片材）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB 18173.1-2012中6.3.2.1、 GB/T 528-2009 |
| 2 | 拉断伸长率（常温） | GB 18173.1-2012中6.3.2.1、 GB/T 528-2009 |
| 3 | 低温弯折 | GB 18173.1-2012中6.3.5 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 5 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 |
| 6 | 加热伸缩量 | GB 18173.1-2012中6.3.6 |
| 7 | 热空气老化（拉伸强度保持率） | GB/T 3512-2014 |
| 8 | 热空气老化（拉断伸长率保持率） | GB/T 3512-2014 |
| 9 | 耐碱性（拉伸强度保持率） | GB/T 3512-2014 |
| 10 | 耐碱性（拉断伸长率保持率） | GB/T 1690-2010 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

JC/T1078-2008胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分：片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。