附件26

陕西省聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

在生产企业的成品库（因部分企业生产工艺限制，可在连线灌装生产线上随机抽取）内随机抽取。随机数用骰子方法产生。

每批次产品抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

2 检验依据

表1 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、瓶坯产品检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） | GB 4806.6-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 4806.6-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 4806.6-2016 |
| 9 | 乙醛含量 | 顶空法： QB/T 1868-2004中6.8.1 粉碎法： BB/T 0060-2012附录A |

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2357-1998  聚酯(PET)无汽饮料瓶

BB/T 0060-2012 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。