附件24

陕西省非复合膜袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

非复合膜：抽取时，将卷膜外层除去2m不要，在同一批次合格产品中抽取15m2，其中7.5 m2作为检验样品，7.5 m2作为备用样品。

非复合袋：同一批次合格产品中抽取200个袋子， 其中100个作为检验样品，100个作为备用样品。

塑料保鲜膜：同一批次合格产品中抽取3卷成品， 其中2卷作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

表1  检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 2 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016中4.2 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（无色产品除外） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 10457-2021 GB/T 10457-1989 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |
| 7 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 10457-2021 GB/T 10457-1989 | GB/T 1037-1988 GB/T 26253-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10457-2021  食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜

GB 10457-2009 食品用塑料自粘保鲜膜

GB/T 4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜

BB/T 0039-2013商品零售包装袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。