附件27

陕西省塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1.

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 第1组检验样品数量 | 第2组备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | ≥40个 | ≥40个 |
| 2 | 生物解塑料购物袋 | ≥200个 | ≥100个 |
| 注：生物降解塑料购物袋的抽检需保证检验样品和备用样品均满足生物分解率/相对生物分解率（500g）和其他物理项目（40个）的检测用量，若不满足可适当增加样品量以满足检验需求。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 2 | 尺寸偏差 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 3 | 感官 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 4 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 5 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 6 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 7 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |
| 8 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |

表3 生物降解塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 |  | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 尺寸偏差 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 感官 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 提吊试验 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 跌落试验 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 漏水性 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 7 | 封合强度 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 8 | 落镖冲击 |  |  | GB/T 38082-2019 |
| 9 | 生物降解性能 | 有机成分（挥发性固体含量） |  | GB/T 38082-2019 |
|  |  | 生物分解率/相对生物分解率 |  | GB/T 38082-2019 |

注：塑料购物袋标签若未标公称承重或公称厚度，以需要标明该条件为试验前提的提吊试验、跌落试验、封合强度、落镖冲击等项目则不开展。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2008《塑料购物袋》（适用于2020年12月31日之前生产的产品）

GB/T 21661-2020《塑料购物袋》（适用于2020年12月31日及之后生产的产品）

GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。