附件25

陕西省复合膜袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者合格产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

复合膜：每批次抽取15平方米，其中7.5 m2作为检验样品，7.5 m2作为备用样品。

复合袋：每批次抽取200个袋子， 其中100个作为检验样品，100个作为备用样品。

2 检验依据

表1 复合膜袋检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 9683-1988 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 9683-1988 | GB 31604.8-2016 GB 9683-1988 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 |
| 5 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008 | GB/T 10004-2008 6.6.17 |
| 6 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 | GB/T 10004-2008 6.6.17 |
| 7 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB/T 10004-2008 | GB 31604.23-2016 |
| 8 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 10004-2008 GB/T 28118-2011 QB/T 1871-1993 QB/T 2197-1996 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |
|  | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 10004-2008 GB/T 28118-2011 QB/T 1871-1993 QB/T 2197-1996 | GB/T 1037-1988 GB/T 21529-2008 GB/T 26253-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

QB/T 2197-1996榨菜包装用复合膜、袋

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。