附件8

陕西省儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1  抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽取数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 5 | 3 | 2 |
| 注：(1)如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2  儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |
| 10 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 |
| 11 | 绳带要求 | GB 31701-2015 |
| 12 | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 |
| 13 | 残留金属针 | GB 31701-2015 |
| 14 | 燃烧性能 | GB/T 14644-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010        国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015        婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 5296.4-2012     消费使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 29862-2013      纺织品 纤维含量的标识

GB/T 18132-2016      丝绸服装

GB/T 22700-2016      水洗整理服装

GB/T 22849-2014      针织T恤衫

GB/T 2660-2017       衬衫

GB/T 2662-2017       棉服装

GB/T 2664-2017       男西服、大衣

GB/T 2665-2017       女西服、大衣

GB/T 2666-2017       西裤

GB/T 8878-2014       棉针织内衣

FZ/T 73010-2016      针织工艺衫

FZ/T 73017-2014      针织家居服

FZ/T 73020-2019      针织休闲服装

FZ/T 73022-2019      针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014      化纤针织内衣

FZ/T 73026-2014      针织裙、裙套

FZ/T 73029-2019      针织裤

FZ/T 73032-2017      针织牛仔服装

FZ/T 81001-2016      睡衣套

FZ/T 81006-2017      牛仔服装

FZ/T 81010-2018      风衣

GB/T 22853-2019      针织运动服

GB/T 26384-2011      针织棉服装

GB/T 26385-2011      针织拼接服装

GB/T31900-2015      机织儿童服装

GB/T 39508-2020      针织婴幼儿及儿童服装

FZ/T 43015-2021      桑蚕丝针织服装

FZ/T 73009-2021      羊绒针织品

FZ/T 73018-2021      毛针织品

FZ/T 73025-2019      婴幼儿针织服饰

FZ/T 73043-2020      针织衬衫

FZ/T 73045-2013      针织儿童服装

FZ/T 81004-2022      连衣裙、裙套

FZ/T 81007-2022      单、夹服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。