附件21

陕西省实木地板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板

等3种产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量，见表1

表1　地板类抽样数量                     单位为平方米

| 产品名称 | 检验样品数量 |  | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 初检样品数量 | 复验样品数量 |  |
| 实木地板 | 不小于0.5 | ——— | 不小于0.5 |
| 实木复合地板 | 不小于1.4 | 不小于2.8 | 不小于2.8 |
| 浸渍纸层压木质地板 | 不小于1.3 | 不小于2.6 | 不小于2.6 |
| 抽样时，以样品的实际尺寸计算面积，以最接近的样品块数为样品初检数量，但样品数量不少于3块，复验和备样按倍数计算 |  |  |  |

2 检验依据

表2  实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-1999 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657-1999 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657-1999 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 15036.2-2009 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T 4893.4-1985、GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 17657-1999 、GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 |

表3  浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 、GB/T 17657-1999 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2013 、GB/T 18102-2007 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 17657-2013 、GB/T 17657-1999 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 、GB/T 18102-2007 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2013 |

表4  实木地板

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 漆膜表面耐磨 |  | GB/T 15036.2-2018 |
| 3 | 漆膜附着力 |  | GB/T 4893.4-2013 |
| 4 | 漆膜硬度 |  | GB/T 6739-2006、GB/T 17657-2013 |
| 5 | 漆膜表面耐污染 |  | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001 |
|  |  | 可溶性汞 |  |
|  |  | 可溶性铬 |  |
|  |  | 可溶性镉 |  |
| 7 | 木材名称 |  | GB/T 29894-2013 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15036.1-2018《实木地板　第1部分：技术要求》

GB/T 18103-2013《实木复合地板》

GB/T 18102-2020 《浸渍纸层压木质地板》

LY/T 1859-2020《仿古木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。