附件11

陕西省危险化学品包装物产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取的产品数量依据下表。

表1 危险化学品包装物产品的抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 闭口钢桶 |  | 18个 | 9个 | 9个 |
|  |  | 全开口钢桶 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 2 | 钢提桶 |  |  | 18个 | 9个 | 9个 |
| 3 | 工业用薄钢板圆罐 |  |  | 30个 | 15个 | 15个 |
| 4 | 方罐与扁圆罐 |  |  | 50个 | 25个 | 25个 |
| 5 | 危险品包装用塑料桶（罐） |  | 闭口 | 30个 | 15个 | 15个 |
|  |  |  | 开口 | 18个 | 9个 | 9个 |
| 6 | 复合式中型散装容器 |  |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 注：抽样时应同时抽取相同样品数量的封闭器。 |  |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 钢桶产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 |

表3 钢提桶产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 |  | GB/T 13252-2008 |
| 3 | 耐跌落性 |  | GB/T 4857.5-1992 |
| 4 | 耐堆码性 |  | GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提梁（环）强度 |  | GB/T 13252-2008 |

表4 工业用薄钢板圆罐产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 15170-2007 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 GB/T 15170-2007 |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 GB/T 15170-2007 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 |  | GB/T 15170-2007 |

表5 方罐与扁圆罐产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验 |  | BB/T 0019-2013 |
| 3 | 跌落试验 |  | BB/T 0019-2013 |
| 4 | 堆码试验 |  | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 |
| 5 | 提环拉力试验 |  | BB/T 0019-2013 |

表6  危险品包装用塑料桶（罐）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008 GB 19160-2008 | GB/T 17344-1998 GB 18191-2008 GB 19160-2008 |
| 2 | 液压试验 |  | GB 18191-2008 GB 19160-2008 |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 GB 18191-2008 GB 19160-2008 |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 GB 18191-2008 GB 19160-2008 |

表7  复合式中型散装容器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 19161-2016 | GB/T 4857.5-1992 GB/T 19161-2016 |
| 2 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 GB/T 19161-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18191-2008   包装容器 危险品包装用塑料桶

GB 19160-2008   包装容器 危险品包装用塑料罐

GB/T 325.1-2018  包装容器  钢桶 第1部分:通用技术要求

GB/T 13252-2008  包装容器 钢提桶

GB/T 15170-2007  包装容器 工业用薄钢板圆罐

GB/T 19161-2016  包装容器 复合式中型散装容器

BB/T 0019-2013   包装容器 方罐与扁圆罐

GB/T 17344-1998  包装 包装容器 气密试验方法

GB/T 4857.3-2008  包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5-1992  包装 运输包装件 跌落试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。