附件12

陕西省床上用品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数采用扑克牌方法产生。

每批次抽样数量见表1

表1  抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽取数量 （条/套/个） | 检验样品数量 （条/套/个） | 备用样品数量 （条/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无填充物床上用品 | 床单、被套、床罩、毛巾被 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕套 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 毯子 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 配套床上用品 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 有填充物床上用品 | 绗缝制品 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 被类 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕、靠垫类产品 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2  无填充物的床上用品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度（只做儿童产品） | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 燃烧性能（只做儿童产品） | GB/T 14644-2014 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1～4-2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 或GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |

表3  有填充物的床上用品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 |  | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 |  | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 |  | 耐湿摩擦色牢度（只做儿童产品） | GB/T 3920-2008 |
| 9 |  | 燃烧性能（只做儿童产品） | GB/T 14644-2014 |
| 10 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.1～4-2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 或GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |
| 11 | 絮用纤维原料要求 |  | GB 18383-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010        国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015        婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18383-2007        絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862-2013      纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22796-2021      床上用品

GB/T 22800-2009      星级旅游饭店用纺织品

GB/T 22864-2020      毛巾

GB/T 24252-2019      蚕丝被

FZ/T 61001—2019     纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002—2019     化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004—2017     拉舍尔毛毯

FZ/T 61005—2015     线毯

DB 61/T 477-2021      学生公寓床上用品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。