附件14

陕西省农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

**1** 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

随机抽取3卷薄膜，将抽取到的3卷薄膜去掉外层10米后，每卷按全幅宽度取长度4米或面积不少于4㎡的1块样品，共3块，其中2块为检验样品，1块为备用样品。

2 检验依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度偏差 | GB 13735-2017GB/T 6672-2001 |
| 5 | 厚度 | GB 13735-2017 |

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 初滴时间 | GB/T 4455-2019附录A |
| 7 | 厚度极限偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 8 | 厚度平均偏差 | GB/T 6672-2001 |

表3 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 20202-2019GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 20202-2019GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 初滴时间 | GB/T 20202-2019附录A |
| 7 | 厚度极限偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 8 | 厚度平均偏差 | GB/T 6672-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 20202-2019 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。