
附件12
陕西省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库中抽取。抽样数量见表1。
随机数一般可使用随机数表方法产生。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）

	1
	弹性体改性沥青防水卷材
	5.0
	2.5
	2.5

	2
	预铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	3
	湿铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0

	4
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0

	5
	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
	5.0
	2.5
	2.5

	6
	高分子防水材料-片材 
	6.0
	3.0
	3.0


2 检验依据
2.1弹性体改性沥青防水卷材检验项目见表2

表2 弹性体改性沥青防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB 18242-2008
	GB/T 328.26-2007 

	2
	耐热性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.11-2007

	3
	低温柔性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.14-2007 

	4
	不透水性
	GB 18242-2008
	GB/T 328.10-2007

	5
	拉力
	GB 18242-2008
	GB/T 328.8-2007 

	6
	延伸率
	GB 18242-2008
	GB/T 328.8-2007 

	7
	热老化（拉力保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.13

	8
	热老化（延伸率保持率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.13

	9
	热老化（低温柔性）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.13

	10
	热老化（尺寸变化率）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.13

	11
	热老化（质量损失）
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.13

	12
	渗油性
	GB 18242-2008
	GB 18242-2008中6.14 


2.2预铺防水卷材检验项目见表3

表3 预铺防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.26-2007

	2
	拉伸性能（拉力）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007

	3
	拉伸性能（拉伸强度）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.9-2007

	4
	拉伸性能（膜断裂伸长率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.9-2007

	5
	拉伸性能（最大拉力时伸长率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.8-2007

	6
	耐热性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.11-2007

	7
	低温柔性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.14-2007

	8
	低温弯折性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.15-2007

	9
	不透水性
	GB/T 23457-2017
	GB/T 328.10-2007

	10
	渗油性/张数
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.17

	11
	卷材与卷材剥离强度(无处理)
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.22

	12
	热老化（拉力保持率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.24

	13
	热老化（延伸率保持率）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.24

	14
	热老化（低温弯折性）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.24

	15
	热老化（低温柔性）
	GB/T 23457-2017
	GB/T 23457-2017 中6.24


2.3湿铺防水卷材检验项目见表4

表4 湿铺防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.26-2007

	2
	拉伸性能（拉力）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007

	3
	拉伸性能（最大拉力时延伸率
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.9-2007

	4
	撕裂力
	GB/T 35467-2017
	GB/T 529-2008 GB/T 35467-2017中5.9.2

	5
	耐热性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.11-2007

	6
	低温柔性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.14-2007

	7
	不透水性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 328.10-2007

	8
	渗油性/张数
	GB/T 35467-2017
	GB/T 23457-2017 中5.14

	9
	卷材与卷材剥离强度(无处理)
	GB/T 35467-2017
	GB/T 23457-2017中5.13

	10
	持粘性
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017中5.15

	11
	热老化（拉力保持率）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017中5.18

	12
	热老化（伸长率保持率）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017中5.18

	13
	热老化（低温柔性）
	GB/T 35467-2017
	GB/T 35467-2017中5.18


2.4自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目见表5

表5 自粘聚合物防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸性能（拉力）
	GB 23441-2009
	GB/T 328.8-2007、GB/T 328.9-2007

	2
	拉伸性能（最大拉力时延伸率）
	GB 23441-2009
	GB/T 328.9-2007

	3
	拉伸性能（沥青断裂延伸率）
	GB 23441-2009
	GB/T 328.8-2007

	4
	拉伸性能（拉伸时现象）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009 中5.7.1

	5
	耐热性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.9.1、GB/T 328.11-2007

	6
	低温柔性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.14-2007

	7
	不透水性
	GB 23441-2009
	GB/T 328.10-2007 

	8
	持粘性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.15 

	9
	可溶物含量
	GB 23441-2009
	GB/T 328.26-2007 

	10
	渗油性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.14

	11
	剥离强度
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.12

	12
	热老化（拉力保持率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.16

	13
	热老化（最大拉力时延伸率）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.16

	14
	热老化（低温柔性）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.16

	15
	热老化（剥离强度 卷材与铝板）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.16

	16
	热老化（尺寸稳定性）
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.16

	17
	热稳定性
	GB 23441-2009
	GB 23441-2009中5.17


2.5胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材检验项目见表6

表6 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	可溶物含量
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.26-2007

	2
	耐热性
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.11-2007

	3
	低温柔性
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.14-2007

	4
	不透水性
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.10-2007

	5
	最大拉力
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.8-2007

	6
	延伸率
	JC/T1078-2008
	GB/T 328.8-2007 

	7
	渗油性
	JC/T1078-2008
	JC/T1078-2008中6.14

	8
	热老化（拉力保持率）
	JC/T1078-2008
	JC/T1078-2008中6.13

	9
	热老化（质量损失）
	JC/T1078-2008
	JC/T1078-2008中6.13

	10
	热老化（低温柔性）
	JC/T1078-2008
	JC/T1078-2008中6.13


2.6高分子防水材料（片材）检验项目见表7

表7 高分子防水材料（片材）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸强度（常温）
	GB 18173.1-2012
	GB 18173.1-2012中6.3.2.1、

GB/T 528-2009 

	2
	拉断伸长率（常温）
	GB 18173.1-2012
	GB 18173.1-2012中6.3.2.1、

GB/T 528-2009

	3
	低温弯折
	GB 18173.1-2012
	GB 18173.1-2012中6.3.5

	4
	不透水性
	GB 18173.1-2012
	GB/T 328.10-2007

	5
	撕裂强度
	GB 18173.1-2012
	GB/T 529-2008

	6
	加热伸缩量
	GB 18173.1-2012
	GB 18173.1-2012中6.3.6

	7
	热空气老化（拉伸强度保持率）
	GB 18173.1-2012
	GB/T 3512-2014

	8
	热空气老化（拉断伸长率保持率）
	GB 18173.1-2012
	GB/T 3512-2014

	9
	耐碱性（拉伸强度保持率）
	GB 18173.1-2012
	GB/T 3512-2014

	10
	耐碱性（拉断伸长率保持率）
	GB 18173.1-2012
	GB/T 1690-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

JC/T1078-2008胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材

GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分：片材

    现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

