
附件2
陕西省西服、大衣产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件/条/套，其中1件/条/套，作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。

2 检验依据

表2 检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB 18401-2010
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB 18401-2010
	GB/T 7573-2009

	3
	耐水色牢度
	相应产品标准
	GB/T 5713-2013

	4
	耐酸汗渍色牢度
	相应产品标准
	GB/T 3922-2013

	5
	耐碱汗渍色牢度
	相应产品标准
	GB/T 3922-2013

	6
	耐干摩擦色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 3920-2008

	7
	耐湿摩擦色牢度
	相应产品标准
	GB/T 3920-2008

	8
	耐皂洗色牢度
	相应产品标准
	GB/T 3921-2008 

	9
	纤维含量
	GB/T 29862—2013

相应产品标准
	FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2009

GB/T 2910.5-2009

GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.12-2009

 GB/T 2910.18-2009

GB/T 2910.20-2009

GB/T 2910.22-2009

GB/T 16988-2013

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01112-2012

FZ/T 01026-2017

FZ/T 01095-2002

FZ/T 30003-2009

	10
	撕破强力
	相应产品标准
	GB/T 3917.2-2009

	11
	接缝性能
	相应产品标准
	GB/T 13773.1-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2664-2017 男西服、大衣

GB/T 2665-2017 女西服、大衣

GB/T 2666-2017 西裤

FZ/T 73056-2016 针织西服

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 81017-2012 非粘合衬西服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
2

