附件7

陕西省预应力混凝土枕产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：样品数量及要求见表1。

表1 抽样数量及要求

| 规格型号 | 抽样数量（含备样） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土枕 | 20根 | 脱模后24h～48h的样品为6根（桥枕抽取10根），龄期不少于28天的样品6根 |
| 双块式轨枕 | 20根 | 龄期不少于28天的样品6根 |
| 有砟轨道混凝土岔枕 | 20根 | 脱模后24h～48h的样品长度为2.5m～3.0m不少于8根，龄期不少于28天的样品6根 |
| 无砟轨道混凝土岔枕 | 20根 | 脱模后24h～48h的样品长度为2.5m～3.0m不少于8根，龄期不少于28天的样品6根 |
| 说明：1、抽样时应抽取同等数量的同类型、同规格备用样品，封存于抽样地点。 2、原则上，每家企业抽取1-2种主导产品。 |  |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外观质量 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 |
|  | 各部尺寸 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 |
|  | 扣件预埋件抗拔力/扣件预埋套管抗拔力 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 |
|  | 静载抗裂强度 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 | GB/T 37330—2019 TB/T 3397—2015 TB/T 3080—2014 TB/T 3297—2013 |

3 判定规则

3.1依据标准

### GB/T 37330—2019 有砟轨道轨枕 混凝土枕

### TB/T 3397—2015 CRTS双块式无砟轨道混凝土轨枕

### TB/T 3080—2014 有砟轨道混凝土岔枕

### TB/T 3297—2013 高速铁路岔区轨枕埋入式无砟轨道预应力混凝土岔枕

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。