附件25

陕西省纱线产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽样数量：抽取样品数量为12个筒纱，其中检验样品为6个筒纱，备样样品为 6个筒纱。

2 检验依据

表1   检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线密度偏差率 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | GB/T 4743-2009 |
| 2 | 线密度变异系数 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | GB/T 4743-2009 |
| 3 | 单纱（线）断裂强度 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | GB/T 3916-2013 |
| 4 | 单纱（线）断裂强力变异系数 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | GB/T 3916-2013 |
| 5 | 条干均匀度变异系数 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | GB/T 3292.1-2008 |
| 6 | 捻度变异系数 | GB/T 398-2008等相应产品标准 | GB/T 2543.1-2015 GB/T 2543.2-2001 |
| 7 | 纤维含量 | GB/T 398-2018等相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.9—2024 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.13—2009 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 |
| 备注 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 398-2018      棉本色纱线

GB/T 5324-2024     棉与涤纶混纺本色纱线

FZ/T 71005-2014    针织用棉本色纱

FZ/T 12005-2020    普梳涤与棉混纺本色纱线

FZ/T 12004-2015    涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。