附件27

陕西省非开挖用塑料电缆导管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在同一批次产品中抽取2根，每根截取6段，每段1米，其中6段作为检验样品，6段作为备用样品（每根中的3段作为检验样品，另外3段作为备用样品）。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压扁试验 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 9647-2015 |
| 2 | 环刚度 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 9647-2015 |
| 3 | 拉伸强度 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 断裂伸长率 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 8804.3-2003 |
| 5 | 维卡软化温度 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 1633-2000 |
| 6 | 纵向回缩率 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 6671-2001 |
| 7 | 密度 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 1033.1-2008 |
| 8 | 落锤冲击 | DL/T 802.7—2023 | DL/T 802.1—2023 GB/T 14152-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

DL/T 802.7—2023 电力电缆导管技术条件 第七部分：非开挖用塑料电缆导管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。