附件29

陕西省复合膜袋、非复合膜袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

复合膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

复合袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品。

非复合膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。

非复合袋类产品：每批次产品抽取3箱，每箱中各抽取20个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

2 检验依据

表1 复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.2-2016 GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.9-2016 GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 溶剂残留量总量 | GB 4806.13-2023 | GB/T 10004-2008 GB 31604.60—2024 |
| 7 | 苯类溶剂残留量 | GB 4806.13-2023 | GB/T 10004-2008 GB 31604.60—2024 |
| 8 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 10004-2008 GB/T 28118-2011 GB/T 21302-2007 | GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789-2021 |
| 9 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 10004-2008 GB/T 28118-2011 GB/T 21302-2007 | GB/T 1037-2021 GB/T 26253-2010 |
| 10 | 热封强度（仅对袋类产品） | GB/T 10004-2008 GB/T 28118-2011 GB/T 21302-2007 | QB/T 2358—1998 |

表2  非复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 GB 4806.7-2023 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 GB 4806.7-2023 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 21661-2020 GB/T 24984-2010 | GB/T 1038.1-2022 GB/T 19789-2021 |
| 8 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 21661-2020 GB/T 24984-2010 | GB/T 1037-2021 GB/T 26253-2010 |
| 9 | 热封强度（仅对袋类产品） | GB/T 21661-2020 GB/T 24984-2010 GB/T 38082-2019 BB/T 0039-2013 | QB/T 2358—1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。