附件35

陕西省门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

共抽取24段×1m长样品，其中12段作为检验样品，12段作为备用样品。抽取方法：抽取8根型材，依次按照1、2、3、4、5、6、7、8进行编号；从编号1、2、3、4的型材上分别锯切1m长的样品各3段共12m，签封标明为检验样品；从编号5、6、7、8的型材上锯切1m长的样品各3段共12m，签封标明为备用样品。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热后尺寸变化率 | GB/T 8814-2017 | GB/T 8814-2017 |
| 2 | 落锤冲击 |  | GB/T 8814-2017 |
| 3 | 加热后状态 |  | GB/T 8814-2017 |
| 4 | 维卡软化温度 |  | GB/T 1633-2000 |
| 5 | 密度 |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 6 | 弯曲弹性模量 |  | GB/T 9341-2008 |
| 7 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 1040.2-2006 |
| 8 | 拉伸断裂应变 |  | GB/T 1040.2-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8814-2017 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。