附件37

陕西省石膏产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

抹灰石膏：每批次抽样数量不少于30kg，将样品均分为两份，每份不少于15kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

烟气脱硫石膏：每批次抽样数量不少于3kg，将样品均分为两份，每份不少于1.5kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

表1 抹灰石膏检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保水率 | GB/T 28627-2023 | GB/T 28627-2023 |
| 2 | 凝结时间 | GB/T 28627-2023 | GB/T 28627-2023 GB/T 17669.4-1999 |
| 3 | 抗折强度 | GB/T 28627-2023 | GB/T 28627-2023 GB/T 17669.3-1999 |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 28627-2023 | GB/T 28627-2023 GB/T 17669.3-1999 |
| 5 | 体积密度 | GB/T 28627-2023 | GB/T 28627-2023 GB/T 17669.3-1999 |
| 6 | 放射性 | GB/T 28627-2023 | GB 6566-2010 |
| 注：体积密度仅为轻质抹灰石膏检验项目 |  |  |  |

表2 烟气脱硫石膏检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着水含量 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |
| 2 | 二水硫酸钙 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |
| 3 | 氯离子 | GB/T 37785-2019 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 半水亚硫酸钙 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |
| 5 | 水溶性氧化镁 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |
| 6 | 水溶性氧化钠 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |
| 7 | pH值 | GB/T 37785-2019 | GB/T 5484-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28627-2023《抹灰石膏》

GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。